PIM-SU-2505-TCO

# ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

# PIPING FABRICATION

ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ

APPLICATION: ONSHORE

Настоящий документ содержит конфиденциальную информацию, являющуюся собственностью ТОО «Тенгизшевройл». Документ в целом или частично не подлежит раскрытию какой-либо третьей стороне, копированию, хранению в каких-либо системах поиска или передаче в любой форме и любым способом (электронным, механическим, при помощи репрографии, посредством записи и прочими) без предварительного письменного разрешения ТОО «Тенгизшевройл».

This document is the confidential property of Tengizchevroil LLP. Neither the whole nor any part of this document may be disclosed to any third party without the prior written consent of Tengizchevroil LLP. Neither the whole nor any part of this document may be reproduced, stored in any retrieval system or transmitted in any form or by any means (electronic mechanical, reprographic, recording or otherwise) without the prior written consent of Tengizchevroil LLP.

| Ред. Rev | Дата Date | Описание Description |
| --- | --- | --- |
| 0 |  | Утверждено для исполнения /Approved for Implementation |
| 1 | 23/01/20 | Утверждено для исполнения /Approved for Implementation |
| U02 | 17/11/22 | Строительство или использование /Construction or Use |
| U03 | 07/04/25 | Строительство или использование /Construction or Use |
| U03E | 11/08/25 | Строительство или использование /Construction or Use |

СТРАНИЦА ПОДПИСЕЙ: 						                        SIGNATURE PAGE:

| Одобрено: Супервайзер Группы Механической Целостности, Ким Евгений / Баранов Денис | Place signature here | Endorsed: Group Supervisor, Mechanical Integrity, Kim Yevgeniy / Baranov, Denis |
| --- | --- | --- |
| Разработано: Инженер по сварке, Отдел Надежности, Углов Иван / Марченко Сергей | Place signature here | Author: Welding Engineer, Reliability Engineering, Uglov, Ivan / Marchenko, Sergey |

Настоящие технические условия являются модификацией инженерно-технических условий компании «Шеврон» (ТУШ) PIM-SU-2505-17.1, и предназначены для использования на заводе «Тенгизшевройл» (ТШО), месторождение Тенгиз, Республика Казахстан. Изменения первоначальных ТУШ в английской версии настоящего документа показаны линией слева на полях страниц и представлены пунктом в перечне редакций.

Номера и даты редакций, указанные в настоящем документе, относятся к техническим условиям «Тенгизшевройл» (ТCO).

This specification modifies CES specification PIM-SU-2505-17.1 for use in Tengizchevroil (TCO) Tengiz Plant, Republic of Kazakhstan. The modifications to the original CES are marked in the English language sections of this specification by a bar in the left-hand margin and an entry in the Revision Sheet.

The revision numbers and dates shown in this document pertain to the TES specification.

Краткий обзор изменений

Основная цель заключалась в разработке единой спецификации для изготовления технологических трубопроводов, применяемых в ТШО, используя и адаптируя опыт инженерно-технических условий компании "Шеврон" PIM-SU-2505-17.1.

Данная спецификация заменяет W-ST-2025E.

Критические изменения, связанные с безопасностью не применимы к Редакции U03.

Summary of Changes

The general purpose was introduction of unified specification for piping fabrication in TCO, utilizing and adopting CES specification PIM-SU-2505-17.1. practice.

Current specifications supersede W-ST-2025

Safety Critical Changes are not applicable to Revision U03E.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕДАКЦИЙ

REVISION SHEET

| РЕДАКЦИЯ | ПУНКТ | ОПИСАНИЕ РЕДАКЦИИ |
| --- | --- | --- |
| REVISION | CLAUSE | REVISION DESCRIPTION |
| 0 |  | Russian language translation added. Добавлен перевод на русский язык |
| 1 |  | Russian language translation added. Добавлен перевод на русский язык |
| U02 | All/Все | Significant revision of the specification in accordance with changes in ASME requirements. Существенная доработка спецификации в соответствии с изменениями требований ASME. |
| U03 | All/Все | New edition of the specification in accordance with changes in ASME requirements. Новая редакция спецификации в соответствии с изменениями требований ASME. |
| U03E | Sections/Разделы 2.2; 3.1 Paragraphs/пункты: 6.2-3; 8.5-4.1; 8.5-5; 8.6-3; 8.6-4.4; 8.10-2; 8.11-2; 8.12-1; 9-9; 9-15; 9-20.5; 9-23; 9-23.1; 13-2; 14-3.2.1; 14-3.3; 22.1-2; 22.2-1.1; 23.1-4; 23.2-1; 23.3.1-10; 23.3.2-1; 25-6; 25-10. Tables/таблицы: 1; 2; 5; 9; 11; 13. | Revised sections, paragraphs and tables. Измененные разделы, пункты и таблицы |

CONTENTS/ СОДЕРЖАНИЕ

1	Scope	8

1.1	Scope	8

1.2	Conflict Resolution	8

2	References	8

2.1	Owner Documents	8

2.2	Industry Codes and Standards	9

3	Terminology	11

3.1	Acronyms	11

3.2	Definitions	12

4	General Requirements	13

5	Material	14

6	Storage and Handling of Materials	14

6.1	Storage	14

6.2	Handling	15

7	Elbows and Bends	15

8	Fabrication Requirements	15

8.1	General	15

8.2	Butt Welds	17

8.3	Fillet Welds	17

8.4	Slip-On Flanges	17

8.5	Seal Welding	17

8.6	Branch Connections	18

8.7	Trunnion and Dummy Leg Supports	18

8.8	Flanges	19

8.9	Valves	19

8.10	Orifice Runs	19

8.11	Distance Between Welds	19

8.12	Socket welds	20

9	Welding – General Requirements	20

10	Jobsite Conditions and Fabrication Documentation	25

11	Welding Practices	26

12	Weld Processes	27

13	Weld Hardness Limits and Testing Requirements	29

14	Welding for Carbon Steel (P1)	29

15	Welding for Low Alloy and Chromium-Molybdenum (Cr-Mo) Steel (P3, P4, P5A, and P5B)	31

16	Welding for Austenitic Stainless Steel (P8)	33

17	Welding for Copper-Nickel Alloy (P34)	35

18	Welding for Nickel Alloys (P42, P43, P44, P45)	35

19	Welding for Titanium (P51)	36

20	Requirements for API 5L Grade X60 and X65 Carbon Steel Piping	37

20.1	General	37

20.2	Welding Requirements	37

20.3	Weld Procedure Qualification	38

21	Preheating and Interpass Temperature Control	38

21.1	Preheating Maintenance and Monitoring	38

21.2	Interpass Temperature Control	40

21.3	Preheating and Interpass Method and Monitoring	40

22	Post Weld Heat Treatment	41

22.1	Method	41

22.2	Thermocouple Requirements	42

22.3	Hydrogen Bakeout	42

22.4	Intermediate Stress Relief and Dehydrogenation Heat Treatment	43

23	Examination and Testing	43

23.1	General	43

23.2	Visual, Liquid Penetrant, and Magnetic Particle	44

23.3	Radiography	44

23.4	Ultrasonic Examination	45

23.5	Hydrotesting	46

23.6	Pneumatic Testing	46

23.7	Leak Repair and Re-Testing	46

24	Positive Material Identification	47

25	Repairs	47

26	Identification and Markings	48

27	Documentation	48

28	Packing for Shipment	49

1	Область применения	50

1.1	Область применения	50

1.2	Разрешение конфликтов	50

2	Ссылки	50

2.1	Документы заказчика	50

2.2	Отраслевые коды и стандарты	51

3	Терминология	54

3.1	Сокращения	54

3.2	Определения	55

4	Общие требования	55

5	Материал	56

6	Хранение и обращение с материалами	57

6.1	Хранение материалов	57

6.2	Обращение с материалами	57

7	Отводы и гибы	58

8	Требования к изготовлению	58

8.1	Общие сведения	58

8.2	Стыковые сварные швы	60

8.3	Угловые сварные швы	60

8.4	Накидные фланцы	60

8.5	Сварка уплотнительных швов	61

8.6	Соединения ответвлений	61

8.7	Опоры цапф и опорные стойки	62

8.8	Фланцы	62

8.9	Запорная арматура	62

8.10	Диафрагменные расходомерные установки	63

8.11	Расстояние между сварными швами	63

8.12	Сварные соединения враструб	64

9	Сварка - общие требования	64

10	Условия на рабочей площадкЕ и производственная документация	69

11	Методики выполнения сварочных работ	70

12	Сварочные процессы	72

13	Предельные значения твердости сварного шва и требования к испытаниям	74

14	Сварка углеродистой стали (P1)	75

15	Сварка низколегированной и хромомолибденовой (Cr-Mo) стали (P3, P4, P5A и P5B)	77

16	Сварка аустенитной нержавеющей стали (P8)	79

17	Сварка медно-никелевого сплава (P34)	81

18	Сварка никелевых сплавов (P42, P43, P44, P45)	81

19	Сварка титана (P51)	82

20	Требования к трубопроводам из углеродистой стали API 5L Grade X60 и X65	84

20.1	Общие положения	84

20.2	Требования к сварке	84

20.3	Аттестация сварочной процедуры	84

21	Предварительный нагрев и контроль температуры между проходами	85

21.1	Техническое обслуживание и мониторинг предварительного нагрева	85

21.2	Контроль температуры между проходами	87

21.3	Мониторинг методов предварительного нагрева и контроля температуры между проходами	87

22	Послесварочная термообработка	88

22.1	Метод	88

22.2	Требования к термопарам	89

22.3	Водородный отжиг	90

22.4	Промежуточное снятие напряжений и дегидрогенизационная термообработка	91

23	Экспертиза и тестирование	91

23.1	Общие положения	91

23.2	Визуально-измерительный контроль, контроль проникающими веществами, магнитопорошковый контроль.	92

23.3	Радиографический	92

23.4	Ультразвуковое исследование	93

23.5	Гидроиспытания	94

23.6	Пневматические испытания	95

23.7	Устранение утечек и повторное испытание	95

24	Контроль химического состава сплавов	95

25	Ремонты	95

26	Идентификация и знаки	97

27	Документация	97

28	Упаковка для отправки	98

# Scope

## Scope

- This specification supplements the fabrication requirements of ASME B31.1 and ASME B31.3 piping codes.

- This specification includes the fabrication and examination of carbon steel, low alloy steel, austenitic stainless steel, duplex and super duplex stainless steel, nickel alloy, titanium, and copper-nickel piping.

- This specification does not address the following:

  - Hot tap requirements.

  - Metallic piping lined with non-metallic materials.

  - Special fabrication requirements applicable to other types of materials.

Note: Consult Owner for special requirements regarding other metallurgies.

- Pipelines are specifically excluded from the scope of this specification.

## Conflict Resolution

- In case of conflict between the applicable ASME codes and this specification, the more stringent document shall apply. Purchasers (TCO) shall be notified of such conflicts.

- All proposed exceptions to the requirements of this specification and requests for resolution of requirement conflicts shall be submitted in writing to the Purchaser (TCO) as specified herein.

- All statements herein that require Purchaser (TCO) review, or acceptance shall mean written acceptance.

- Supplier (Business Partner) shall submit any conflicts among the inquiry documents in writing to Owner (TCO) for resolution.

# References

## Owner Documents

L-ST-2023	Galvanizing of Fabricated Pipework

CPM-SU-5011-TCO	Materials and Fabrication Requirements for Duplex Stainless Steel

CPM-SU-5013-TCO	Nickel Alloys Piping System and Equipment Fabrication

CPM-PU-5074-TCO	 Positive material identification program for source PMI

CPM-SU-5244-TCO	Preservation of New Equipment during Transportation and Storage

ICM-SU-5139-TCO	Installation, Inspection, Testing, and Commissioning of Instrumentation

PCR-PU-6239-TCO	Field Post Weld Heat Treating

PIM-SU-3541-TCO	Hydrotesting of Onshore Piping Systems

PIM-SU-5104-TCO	Valve Purchase

PIM-SU-5112-TCO	Piping Material Line Classes

PIM-DU-5138-TCO	Piping Design

PIM-PU-5284-TCO	Field Pneumatic Testing of Piping Systems

PIM-SU-6098-TCO	 Clad Piping System Fabrication and Installation

015-0000-WWW-STD-20001-01	Piping Welding Details

PPL-SU-4737-TCO	Hot Induction and Cold Shop Bending

SID-SU-5106-TCO	Safety in Designs

WEM-SU-5246-TCO	Use of Non-Pressure-Tested Closure Welds

WEM-PU 6251-TCO                      Computer Controlled Drawn Arc (CCDA) Stud Welding

L-ST-6077	Pipe support details

015-0000-QAC-PRO-20121-01     TCO Supplier Quality Assurance Procedure

W-ST-2004                                     Materials in Wet H2S Service

L-ST-2006                                      Color Coding of Piping Components and Piping Traceability

L-ST-2009                                      Purchasing Requirements for Pipe, Fittings and Flanges

L-ST-2033                                      Site Piping Material Traceability

RE-QM-SWP-002.13                     Qualification of Welding Procedures and Welders

PPL-SU-1564-TCO                        Radiographic Inspection

L-ST-2056                                      Detailed Piping Line Class Specifications

## Industry Codes and Standards

Unless otherwise specified herein, use the latest edition of the referenced documents.

American Petroleum Institute (API)

API Spec 5L	Line Pipe

API Spec 6A	Specification for Wellhead and Tree Equipment

API RP 14E	Recommended Practice for Design and Installation of Offshore Production

Platform Piping Systems

ASME International (ASME)

ASME B1.20.1	Pipe Threads, General Purpose (Inch)

ASME B16.25	Butt Welding Ends

ASME B31.1	Power Piping

ASME B31.3	Process Piping

ASME 31P	Standard Heat Treatments for Piping

ASME Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC, also referred to as ‘the ASME Code’)

Section I, Rules for Construction of Power Boilers

Section V, Nondestructive Examination

Section IX, Qualification Standard for Welding, Brazing, and Fusing Procedures, Welders, Brazers, and Welding and Fusing Operators

Section VIII, Rules for Construction of Pressure Vessels, Division 1

Section II, Materials, Part C, Specifications for Welding Rods, Electrodes, and Filler Metals – the following SFA documents:

ASME SFA-5.1	Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding

ASME SFA-5.4/SFA-5.4M	Specification for Stainless Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding

ASME SFA-5.6	Covered Copper and Copper Alloy Arc Welding Electrodes

ASME SFA-5.7	Copper and Copper Alloy Bare Welding Rods and Electrodes

ASME SFA-5.9	Specification for Bare Stainless Steel Welding Electrodes and Rods

ASME SFA-5.16	Specifications for Welding Rods, Electrodes, and Filler Metals – Materials

ASME SFA-5.17                              Specification for Carbon Steel Electrodes and Fluxes for Submerged Arc 	Welding

ASME SFA-5.18                              Specification for Carbon Steel Electrodes and Rods for Gas Shielded Arc

Welding

ASME SFA-5.20                              Specification for Carbon Steel Electrodes for Flux Cored Arc Welding

ASME SFA-5.22                              Specification for Stainless Steel Electrodes for Flux Cored Arc Welding and

Stainless-Steel Flux Cored Rods for Gas Tungsten Arc Welding

ASME SFA-5.30                              Specification for Consumable Inserts

American Society for Nondestructive Testing (ASNT)

ASNT SNT-TC-1A                          Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing

ASTM International (ASTM)

ASTM A370	Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products

ASTM A694/A694M	                 Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Forgings for Pipe Flanges,

Fittings, Valves, and Parts for High-Pressure Transmission Service

ASTM A860/A860M	Standard Specification for Wrought High-Strength Ferritic Steel Butt-Welding

Fittings

ASTM E562	Standard Test Method for Determining Volume Fraction by Systematic

Manual Point Count

American Welding Society (AWS)

AWS A4.2M/A4.2	Standard Procedures for Calibrating Magnetic Instruments to Measure the

Delta Ferrite Content of Austenitic and Duplex Ferritic-Austenitic Stainless

Steel Weld Metal

AWS A4.3	Standard Methods for Determination of the Diffusible Hydrogen Content of

Martensitic, Bainitic, and Ferritic Steel Weld Metal Produced by Arc Welding

AWS A5.5	Specification for Low-Alloy Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding

AWS A5.23	Specification for Low-Alloy Steel Electrodes and Fluxes for Submerged Arc

Welding

AWS A5.29/A5.29M	Specification for Low-Alloy Steel Electrodes for Flux Cored Arc Welding

AWS Z49.1	Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes

AWS D10.10                                   Recommended Practices for Local Heating of Welds in Piping and Tubing

AWS A3.0M/A3.0                          Standard Welding Terms and Definitions

Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry (MSS)

MSS SP-44	Steel Pipeline Flanges

MSS SP-75	High-Strength, Wrought, Butt-Welding Fittings

Association for Materials Protection and Performance (AMPP) (previously NACE International) and ISO

NACE MR0175 / ISO 15156	   Petroleum and Natural Gas Industries - Materials for use in H2S-Containing

Environments in Oil and Gas Production

NACE SP0472	                              Methods and Controls to Prevent In-Service Environmental Cracking of

Carbon Steel Weldments in Corrosive Petroleum Refining Environments

ISO 9712                                         Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel

Pipe Fabrication Institute (PFI)

PFI ES-3                                           Fabricating Tolerances

PFI ES-5	Cleaning of Fabricated Piping

PFI ES-49	                 Guidelines for Installation of Integrally Reinforced Branch Connection Fittings

Standards of the Republic of Kazakhstan

SP RK 3.05-103-2014                     Technological Equipment and Technological Pipelines

The Order № 468 of RoK                Qualification of Welders and Welding Production Specialists

ST RK ASTM A 370-2011             Technical testing of steel products. Standard method and definitions

# Terminology

## Acronyms

BEP	Boiler External Piping

BHN	Brinell Hardness Number

CCDA	Computer Controlled Drawn Arc (welding)

CVN                                               Charpy V-notch

DHT	Dehydrogenation Heat Treatment

DMT	Design Minimum Temperature

ERW	Electric Resistance Welded

FCAW	Flux Core Arc Welding

FCAW-G                                        Gas-Shielded Flux Core Arc Welding

FCAW-S                                          Self -Shielded Flux Core Arc Welding

FL                                                    Fusion Line

FN	 Ferrite Number

FRP	 Fiberglass Reinforced Plastic

GMAW	 Gas Metal Arc Welding

GMAW-P	 Paused Gas Metal Arc Welding

GMAW-S	 Short-Circuit Gas Metal Arc Welding

GTAW	 Gas Tungsten Arc Welding

GTAW-P	 Pulsed Current Gas Tungsten Arc Welding

HAZ	 Heat Affected Zone

HV10	 Vickers Hardness (10 kgf test force)

IIW	 International Institute of Welding

ISR	 Intermediate Stress Relief

NDE/NDI/NDT	 Nondestructive Examination/Inspection/Testing

PAUT	 Phased Array Ultrasonic Testing

PMI	 Positive Material Identification

PQR	 Procedure Qualification Record

PT	 Liquid Penetrant Examination (or Inspection or Testing)

PTFE	 Polytetrafluoroethylene (Teflon)

PWHT	 Post Weld Heat Treatment

RT	 Radiographic Examination (or Inspection or Testing)

SAW	 Submerged Arc Welded/Welding

SMAW	 Shielded Metal Arc Welding

SMTS	 Specified Minimum Tensile Strength

TMCP	 Thermo-Mechanically Controlled Processing

UNS	 Unified Numbering System (alloy designation system)

WM                                                 Weld metal

WPQ	 Welder Performance Qualification

WPS	 Welding Procedure Specification

WRC	 Welding Research Council

## Definitions

Company	Tengizchevroil (TCO)

Owner	Purchaser. Tengizchevroil (TCO)

Purchaser	The party who awards the purchase order or contract. The Purchaser may be

the Company or the Company's authorized agent. Tengizchevroil (TCO)

Supplier                                          Any vendor, seller, provider or supplier of goods to the Company or Business

Partner.

# General Requirements

  - - Piping materials, fabrication, examination, and testing shall comply with the requirements of the following:

    - PIM-SU-5112-TCO piping material line classes.

    - Not applicable in TCO.

    - Not applicable in TCO.

    - Other Owner accepted piping material classes.

    - Other documents referenced herein.

    - L-ST-2009 Purchasing requirements for Pipe, Fittings and Flanges

    - W-ST-2004 materials in Wet H2S Service

  - - Not applicable in TCO.

  - - Use of the word “code” in this specification shall mean ASME B31.1 or ASME B31.3, as specified by Purchaser.

  - - Piping shall comply with this specification and with the latest edition of ASME B31.1 or ASME B31.3 (as applicable).

  - - Piping designated as boiler external piping (BEP) shall comply with the requirements in ASME B31.1.

  - - Boiler external piping (BEP) materials, fabrication, inspection, testing, documentation, and stamping shall comply with the requirements of ASME Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC) Section I.

4-6.1 - Materials purchased for inclusion within the scope of boiler external piping (BEP) shall comply with the special requirements specified in ASME B31.1.

4-6.2 - Purchase orders that include boiler external piping (BEP) systems shall state that all material, fabrication, inspection, testing, documentation, and stamping required by ASME BPVC Section I and ASME B31.1 shall be provided.

  - - Purchaser shall be given the opportunity to witness all or part of the work, including access to facilities to verify the results.

  - - Pipe support systems shall be in accordance with PIM-DU-5138-TCO for onshore piping systems.

  - - Clad piping shall be fabricated and installed in accordance with the requirements of PIM-SU-6098-TCO.

  - - Piping systems constructed using duplex or super duplex stainless steel shall meet the requirements of CPM- SU-5011-TCO.

  - - Piping systems constructed using nickel alloys shall meet the requirements of CPM-SU-5013-TCO.

  - - Instrument tubing shall be subject to the requirements in ICM-SU-5139-TCO.

  - - Not applicable in TCO.

  - - Where indicated in the piping material class specifications, piping systems designed in accordance with high pressure ASME B31.3 Chapter IX requirements shall meet the additional fabrication and welding requirements in ASME B31.3 Chapter IX.

  - - Non-pressure-tested closure welds shall comply with the requirements of WEM-SU-5246-TCO

  - - Supplier shall meet all the requirements of 015-0000-QAC-PRO-20121-01 unless exemption is provided by the Owner prior to the start of fabrication.

  - - Piping systems constructed of API 5L Grade X60 and Grade X65 materials shall meet the additional requirements specified in Section 20.

  - - Welded pipe spools that require galvanizing shall be flanged and hot dip galvanized after fabrication.

4-18.1 - Inspection and preparation of piping for galvanizing applications shall be in accordance with L-ST-2023

# Material

  - - Piping shall be in accordance piping material class per item 4-1 or other Owner accepted piping material classes.

  - - Material substitutions, including thicker wall materials, shall be permitted only with Owner’s review and acceptance.

  - - Substitutions shall comply with the limitations specified in item 4-1 and shall require prior written acceptance by Purchaser.

  - - Cast fittings shall not be used.

  - - Traceability shall be maintained in accordance with L-ST-2006, L-ST-2009, L-ST-2033.

# Storage and Handling of Materials

## Storage

6.1-1 - Pipes, valves, and fittings shall not be stored directly on the ground.

6.1-2 - Stacking shall be done in a manner that avoids damage to pipes or coatings.

6.1-3 - Orientation of components (such as directional valves or flow orifices) shall comply with the manufacturer’s requirements.

6.1-4 - Identification markings provided by the manufacturer or supplier shall be maintained during storage.

6.1-5 - End protectors on flanges, weld bevels, threads, and socket ends shall be firmly attached and shall not be removed prior to installation.

6.1-6 - Pipe spools shall remain capped at all times unless being prepared for assembly. Pipe spools awaiting further fabrication shall be fitted with end caps to keep out contaminants when set aside for more than 72 hours.

6.1-7 - Preservation of piping components shall meet the requirements of CPM-SU-5244-TCO.

6.1-8 - Supplier shall develop additional preservation requirements necessary to maintain the “as received” condition of valves and other piping components throughout the period for which Supplier is assigned responsibility. These additional preservation requirements shall be submitted for Owner review and acceptance.

6.1-9 - Valve handling, storage, and preservation shall meet requirements of PIM-SU-5104-TCO and CPM-SU-5244-TCO.

6.1-10 - Valve storage shall be in accordance with manufacturer’s recommendations.

6.1-11 - The presence and integrity of valve end closures shall be verified immediately upon receipt of valves at site.

6.1-12 - The integrity of the end closures shall be maintained until the valve is installed into the piping system.

6.1-13 - Stainless steel and other corrosion resistant materials shall be stored in such a way as to prevent direct contact with soil, carbon steel, or low alloy steel materials.

## Handling

6.2-1 - Material shall be handled in a manner that prevents damage.

6.2-2 - All items shall be visually inspected prior to fabrication. Supplier shall reject any item that contains a defect that is unacceptable per the ASTM or other specification under which the component was purchased.

6.2-3 - Stainless steel, alloys other than low and intermediate alloys, lined and coated pipe, and fittings shall be lifted with wide fabric or rubber-covered slings.

6.2-4 - Handling shall be accomplished in a manner that precludes contamination resulting from direct contact with ferritic materials.

6.2-5 - Storage banding for identification of materials during storage and fabrication shall be made of a non- contaminating material.

# Elbows and Bends

  - - Trimmed elbows (cut to less than ninety degrees) shall require Owner acceptance. If accepted, arc length along the crotch of trimmed elbows shall meet the following criteria:

    - A minimum of 1 inch (25 mm) for NPS 2 and 3.

    - A minimum of 2 inches (50 mm) for sizes NPS 4 and larger.

    - Distance between buttwelds shall be maintained as specified in Section 8.11.

  - - Bends shall be permitted only if reviewed and accepted by Owner. When permitted, bends shall be as follows:

    - Comply with the requirements of ASME B31.1 or ASME B31.3, as applicable.

    - Provide pressure/temperature ratings consistent with the piping material class applicable to the piping in which they are used.

  - - Bending procedures shall be submitted to Owner for review and acceptance prior to fabrication. To avoid layout issues, proposals to use bends in lieu of fittings shall be considered prior to the design stage.

  - - Cold and induction bends for carbon and low alloy steel shall comply with the requirements of PPL-SU-4737-TCO.

# Fabrication Requirements

## General

8.1-1 - All Fabrication activities, including cutting, welding, and allied processes shall be conducted in a safe manner and in accordance with the requirements of AWS Z49.1.

8.1-2 - Welds shall comply with 015-0000-WWW-STD-20001-01 unless otherwise reviewed and accepted by Owner.

8.1-3 - Unless otherwise specified, tolerances for dimensions of fabricated pipe sections shall be in accordance with PFI ES-3.

8.1-4 - Heating or cold bending to achieve compliance with fabrication tolerances shall be permissible only within the following restrictions:

8.1-4.1 - Prior to execution of such activities, the Supplier shall submit for Owner review and acceptance the procedures fully describing the method to be used and the extent of correction permitted.

8.1-4.2 - Maximum permanent outer fiber deformation shall be limited to three percent. Bending procedure submitted to Owner for acceptance shall describe the method used to calculate fiber deformation.

8.1-4.3 - Heating temperature for stainless steel shall be limited to 700°F (371°C).

8.1-5 - Weld bevels shall be made by machining, grinding, or thermal cutting, and shall be reasonably smooth and true.

8.1-5.1 - Thermally cut bevels shall be ground to bright metal.

8.1-5.2 - Materials that require preheat for welding as required by shall be preheated in the same manner for thermal cutting or gouging.

8.1-6 - Laminations, split ends, and other defects shall be cropped, repaired, or removed prior to welding.

8.1-7 - Buttweld alignment shall comply with the requirements of 015-0000-WWW-STD-20001-01 and the welding procedure specification (WPS).

8.1-8 - The following methods shall be used as applicable and in descending order of preference to achieve required alignment of piping at buttweld joints:

- Rotation of pipe or fitting.

- Correction of out-of-round condition by use of spreaders or line-up clamps.

- Tapering or counterboring in accordance with ASME B16.25 and within the minimum wall thickness limitations (including consideration of corrosion/erosion allowance).

- Back-welding of the root pass.

8.1-9 - Use of line-up clamps shall comply with the following:

8.1-9.1 - Welded strong backs or lugs shall not be permitted.

8.1-9.2 - Internal line-up clamps shall not be removed until a continuous stringer bead, equal to 100 percent of the circumference of the pipe, has been completed.

8.1-9.3 - External line-up clamps shall not be removed until a continuous stringer bead, equal to one-quarter of the circumference of the pipe, in equally spaced segments, on both sides of the pipe, has been completed.

8.1-10 - For buttweld joints of unequal thickness, the weld ends shall be prepared in accordance with ASME B16.25 for onshore applications.

8.1-11 - Miter welds shall be permitted only with Owner review and acceptance.

8.1-12 - Threads on threaded pipe and fittings shall be cut to ASME B1.20.1.

8.1-13 - Manufactured components (e.g., Y-laterals) shall not be permitted without prior written acceptance by Purchaser. Acceptance, if granted, shall require full compliance with ASME B31.3.

8.1-14 - Transition spools shall be used when welding differing grades of materials as necessary to achieve alignment while maintaining the minimum wall thickness requirements of both spools being buttwelded together. Transition spools shall be constructed as follows:

8.1-14.1 - Material shall be equal in grade to the highest-grade material to be welded.

8.1-14.2 - Wall thickness shall be equal to the thicker pipe or fitting to be welded.

8.1-14.3 - Length shall be at least one and one-half times the nominal pipe diameter, but not less than 12 inches (300 mm).

8.1-14.4 - Internally tapered at one end to match the thickness of the thinner walled pipe or fitting and beveled for welding. Tapering shall be in accordance with ASME B16.25 and 015-0000-WWW-STD-20001-01.

8.1-14.5 - The pipe size, grade, and wall thickness shall be stenciled by Supplier.

8.1-15 - Dissimilar metal welds shall be avoided and shall only be accepted after acceptance by the Owner's materials engineer.

## Butt Welds

8.2-1 - Longitudinal welds shall be located at least 30 degrees above the bottom of the pipe and as high above the centerline as possible, while maintaining weld edge distance requirements with branch connections.

8.2-2 - If seam-welded pipes are joined by buttwelding, the distance between the centerline of longitudinal weld seams shall be 2 inches (50 mm) or three times the nominal thickness of the materials being joined, whichever is greater.

8.2-3 - Field butt-weld joints in shop-fabricated piping shall be prepared in accordance with the appropriate figure in 015-0000-WWW-STD-20001-01.

8.2-4 - Buttwelds shall be located where there is adequate clearance to accommodate field welding and post weld heat treatment (PWHT) in accordance with the minimum clearance requirements for heat treatment equipment as specified in ASME B31P Appendix B or PCR-PU-6239-TCO (Section 5).

## Fillet Welds

8.3-1 - All fillet welds shall have two minimum passes. For details, refer to 015-0000-WWW-STD-20001-01.

8.3-2 - If painting of welds is required prior to hydrotest, both weld passes shall be visible for inspection. Refer to 015-0000-WWW-STD-20001-01 for details.

## Slip-On Flanges

8.4-1 - Slip-on flanges shall be double welded in accordance with ASME B31.3 Figure 328.5.2B(a) or ASME B31.1 Figure 127.4.4(B)(a).

8.4-2 - The toe of the inside fillet weld shall be 1/16 inch to 3/16 inch (1.5 mm to 5 mm) back from the face of the flange.

8.4-3 - Flange face shall be protected from weld spatter.

8.4-4 - Use of slip-on flanges shall be limited to the extent permitted by the piping material classes and shall be restricted to category D services. See ASME B31.3 for definition of category D services.

8.4-5 - Exceptions to permit use of slip-on flanges in other applications (e.g., if needed in space restricted locations) shall require Owner review and acceptance.

## Seal Welding

8.5-1 - Seal welding of threaded joints shall comply with the requirements of either PIM-SU-5112, in accordance with the intended application. Seal welding beyond the scope of these requirements shall not be permitted.

8.5-2 - Both male and female threads shall be free of oil and joint sealant. Threads shall be fully engaged.

8.5-3 - Exposed threads shall be covered by the weld metal.

8.5-4 - Seal welds are considered to be pressure-containing and shall meet 015-0000-WWW-STD-20001-01 requirements. Seal welds shall have a minimum of two weld passes.

8.5-4.1 - Seal welds shall be PWHT as required by code and by piping material classes.

8.5-5 - Threaded or non-threaded bull plugs on the downstream side of a normally closed valve (e.g., high point vent) may be carbon steel and seal welded with gas tungsten arc welding (GTAW) ERNiCrMo-3, left in the "as-welded condition" regardless of upstream piping material class.

8.5-6 - Galvanized pipe shall not be seal welded.

## Branch Connections

8.6-1 - Unless otherwise specified, the type of branch connections shall be in accordance with the branch connection chart in the applicable piping material class.

8.6-2 - Intersection of branch welds with longitudinal seams shall not be permitted without Owner review and acceptance.

8.6-3 - Unless otherwise specified, welding of unreinforced stub-ins shall be in accordance with ASME B31.3, Figure 328.5.4-2(b).

8.6-4 - Attachment of integrally reinforced branch connections shall be as follows:

8.6-4.1 - By a full-penetration weld.

8.6-4.2 - Filled out to the edge of the fitting weld bevel. Refer to fitting manufacturers’ instructions for identification of the fitting weld line.

Note: Refer to drawing in ASME B31.3, Figure 328.5.4F, 015-0000-WWW-STD-20001-01, and PFI ES-49.

8.6-4.3 - Welds on branches and reinforcing pads shall merge smoothly with the surface of the pipe. Sharp corners on reinforcing pads shall be removed.

8.6-4.4 - Final hole for integrally reinforced branch connections shall be equal to the inside diameter of the fitting at the point of attachment to the header. Inside surface at the root of the weld shall be smooth, fully fused, and free of excess weld penetration.

8.6-5 - Elbolets and latrolets shall be installed so that the longitudinal axis of the fitting lies in the plane containing the longitudinal axes of the fitting or pipe. Tangential and other orientations shall be prohibited.

## Trunnion and Dummy Leg Supports

8.7-1 - Trunnion and dummy leg support shall be free draining of liquid and when tubular structural section such as pipe or box sections are used must contain a 1/2 inch × 3-inch minimum window at the lowest point of the support to allow escape of atmospheric moisture but still allow for adequate visual inspection for external corrosion of piping pressure boundary. Maximum drain window size shall be as specified in L-ST-6077 to ensure support provides adequate mechanical support.

8.7-2 - All trunnion and dummy leg support connections to piping shall comply with the fit-up tolerances required by project approved drawings, code requirements, and the applicable welding procedures.

8.7-2.1 - After tack welding the components in position, the weld bevel and root pass gaps of the trunnion and associated reinforcing pads shall be 100 percent visually inspected by the Purchaser’s fabrication inspector on all trunnions and dummy legs prior to the start of completion welding.

8.7-2.2 - Not applicable in TCO.

8.7-2.3 - Welders performing trunnion and dummy leg attachment welds shall be ASME BPVC Section IX qualified for the position of the particular weld.

8.7-2.4 - Welders shall be responsible for inspecting the fit-up gaps and bevel.

8.7-2.5 - If Purchaser’s inspector should notice a completed trunnion or dummy leg where fit up is clearly not within the agreed tolerances (e.g., trunnion leg not centered within reinforcement pad, pad not flush against pipe wall), Purchaser reserves the right to require fit up verification through other means, such as nondestructive examination (NDE).

## Flanges

8.8-1 - Unless otherwise specified on piping drawings submitted for fabrication, bolt holes of fixed flanges shall be oriented as follows:

8.8-1.1 - Vertical flange faces: A pair of bolt holes shall straddle the vertical centerline.

8.8-1.2 - Horizontal flange faces: A pair of bolt holes shall straddle the plant north-south centerline.

8.8-1.3 - Sloping flange faces: A pair of bolt holes shall straddle the plane defined by the centerline of the pipe and a vertical line.

## Valves

8.9-1 - Welding shall not be permitted on valves without prior Purchaser review and acceptance of Supplier’s written procedure. This shall include the attachment of flanges to non-flanged valves.

8.9-2 - Butt-weld end or socket-weld end valves that have polytetrafluoroethylene (PTFE) or other heat-sensitive parts shall be protected from the heat of welding or PWHT, in accordance with manufacturer’s instructions.

## Orifice Runs

8.10-1 - Welding neck orifice flanges shall have the same bore as the pipe.

8.10-2 - Orifice runs shall not contain welds except at the flanges.

8.10-3 - Welds at orifice flanges shall be ground or machined smooth and flush on inside of the pipe.

## Distance Between Welds

8.11-1 - The distance between welds shall comply with the requirements described in Table 1.

Table 1: Minimum Distance Between Welds

| Type of Weld [Note 3] | Minimum Distance [Notes 1, 2] | Pipe Size |
| --- | --- | --- |
| Between branch connection welds (with or without reinforcing pads or olets) | The larger of: |  |
|  | 2 inch (50 mm) and 4×t | ˂ NPS 4 |
|  | 4 inch (100 mm) and 4×t | ≥ NPS 4 |
| Between branch connection welds (with or without reinforcing pads or olets) and circumferential buttwelds | The larger of: |  |
|  | 2 inch (50 mm) and 4×t | ˂ NPS 4 |
|  | 4 inch (100 mm) and 4×t | ≥ NPS 4 |
| Between two circumferential buttwelds | The larger of: |  |
|  | 4 inch (100 mm) and 4×t | ≤ NPS 6 |
|  | 4 inch (100 mm) and 4×t | NPS 8 thru NPS 12 |
|  | 6 inch (150 mm) and 4×t | ≥ NPS 14 |
| Between two adjacent fillet welds | The larger of: 2 inch (50 mm) and 4×t | All Sizes |
| Notes: - Distances are from toe of weld to toe of weld. - “t” is the nominal thickness of the weld for butt welds, or the thickness of the header for branch connections. - The branch connection weld is the weld between the branch and the header. If reinforcing pads are used, the branch connection weld is at the outside diameter of the reinforcing pad. |  |  |

8.11-2 - Reduced distances shall be permitted only if reviewed and accepted by the Owner’s Representative.

If design constraints require that butt weld or branch weld spacing is less than the requirements listed in Table 1 in Section 8.11, the welds shall be ground flush so that external weld reinforcement is no greater than 0.0625 inch (1.6 mm), and the toes of the welds are blended to a smooth transition with a radius of greater than 0.25 inch (6 mm).

## Socket welds

8.12-1 - Socket weld joints should not be used for corrosive or stress cracking services such as acids, amine, caustic, chlorides etc.

8.12-2 - Where possible butt weld joints to be considered to minimize number of socket welds.

8.12-3 - The preparation and welding shall be in accordance with the describe of sections 328.4 and 328.5 of ASME B31.3 and requirements this specification.

8.12-4 - Socket weld joints are susceptible to fatigue cracking in cyclic and vibrating services. Small diameter piping and connections are more susceptible to fatigue cracking.

8.12-5 - Special consideration shall be given to socket connections during branch design to ensure adequate support and bracing is applied. Refer to PIM-DU-5138-TCO.

8.12-6 - Dissimilar materials socket welds are not permitted.

# Welding – General Requirements

  - - Prior to the start of welding, the following shall be submitted for review and acceptance to the Owner or a representative accepted by the Owner’s:

    - Weld procedure specification (WPS)

    - Welder performance qualifications (WPQ)

    - Procedure qualification records (PQR)

  - - Welders and Welding Operators shall be qualified, as a minimum, in accordance with the rules of ASME BPVC Section IX and the additional requirements of this specification. Process for qualification of welding procedure specification (WPS) and welders shall be in accordance with RE-QM-SWP-002.13.

9-2.1 - For piping fabrication entirely outside of Kazakhstan, qualification of welding procedures, welders and welding operators shall be performed in accordance with ASME 31.3 and this specification.

9-2.2 - For piping fabrication entirely within Kazakhstan, the above requirements shall be applied with the added requirement that the Supplier must also conform to the requirements of the RoK piping fabrication regulations for regulatory permits and approvals of weld procedure specifications, weld procedure qualifications, welder and welding operator qualifications.

9-2.3 For the welding of piping components at the construction site, the site welding Business Partners’ welders shall hold a valid permit to weld issued by the local regulatory authority and be qualified according to Section 9-2.

  - - As a minimum, welding procedure specification (WPS) shall contain the information required on ASME BPVC Section IX Forms QW-482 and QW-483.

  - - The welding procedure specification (WPS) and the procedure qualification record (PQR) shall be in accordance with the ASME BPVC, Section IX, and the following requirements. The completed WPS shall describe all the ASME BPVC, Section IX variables and any additional requirements from this section for each welding process used in the WPS.

  - - Tack welds, whether removed or left in place, shall be made by a qualified welder following the procedure detailed in ASME BPVC Section IX and in accordance with item 11-1.

  - - Supplier shall prepare a summary sheet, welding map, or drawing that indicates the welding procedure specification (WPS) to be used for each piping class. The document shall address the following:

9-6.1 - If a welding procedure specification (WPS) is intended for use in only part of a pipe class, the extent of the intended use shall be clearly defined.

9-6.2 - Welding procedure specification (WPS) assignments shall be consistent with the design minimum temperatures (DMT) for each piping material class.

  - - Each welding procedure specification (WPS) shall include a statement indicating the design minimum temperature (DMT) for which the WPS is qualified by Charpy impact testing. Qualification may be by Charpy impact testing or by exemption, as provided by ASME B31.3 Table 323.2.2.

  - - Service shall be considered sour as defined in NACE MR0175, as applicable.

9-8.1 - Weld procedure shall be qualified with HV10 microhardness testing in accordance with specified NACE standard and as described in Table 2.

9-8.2 - Production weld Brinell Hardness Number (BHN) hardness testing in accordance with the requirements of Table 2 shall be performed as part of the weld examination.

  - - Each WPS shall contain the information required by ASME BPVC Section IX, QW-251. When changing PQR welding variables, following in WPS welding variables, shall be considered as essential variables:

9-9.1 - For filler metal(s), a change in the specific manufacturer(s) and trade name(s) used on the PQR.

9-9.2 - For machine welding, a change in the specific make and model of welding equipment.

9-9.3 - A change from the PQR tack welding technique (where applicable).

9-9.4 - Any change in the electrical characteristics of welding from that qualified on the PQR, i.e. pulsing range and polarity for each size (diameter) of filler metal.

9-9.5 - Any increase in the maximum heat input (maximum volts x maximum amps x 60÷slowest travel speed= joules) qualified on the PQR. Any decrease in the minimum heat input (minimum volts x minimum amps x 60÷fastest travel speed= joules) qualified on the PQR. The values ​​of Amps, Volts, and Travel Speed shall be selected according from the same clause/section/pass where minimum or maximum heat input is recorded, respectively.

9-9.6 - A change in the weld joint design from a single sided weld joint to a double-sided weld joint.

9-9.7 - For all welding processes, a change in the diameter of the filler metal.

9-9.8 - Welding head travel speed (machine welding).

  - - A general welding procedure document shall be provided that includes details of tack welding and repair welding (removal and verification of removal of defects) as a minimum.

  - - The specific WPS or combination of WPS to be used in production shall be identified in the contract drawing weld details or separate weld map of welding joints.

  - – For repair welding, the WPS shall include details of technique for removing, and verifying removal of defects.

  - - WPS should include all main welding parameters and the following information:

9-13.1- Materials specifications of the materials including filler metals that will be used on the job.

9-13.2- Welding processes (automatic and manual) and their application, such as tack welding, butt welding, or repairing.

9-13.3- Wall thickness range for each procedure.

9-13.4- Geometry of bevel groove including the dimensional tolerances.

9-13.5- Root opening and joint mismatch showing tolerances.

9-13.6- Welding positions.

9-13.7- Filler metal name and brand, type, and classification.

9-13.8- Filler metal sizes, diameters per pass or per layer.

9-13.9- Wire feed speed.

9-13.10- Approximate depth of each weld pass.

9-13.11- Flux name, type, and classification.

9-13.12- Procedures for handling fluxes

9-13.13- Name, type, and composition of shielding gases.

9-13.14- Flow rates for shielding and backing.

9-13.15- Typical number and sequences of passes for each type of weld.

9-13.16- Welding parameters such as voltage, current, speed, and polarity.

  - - Supplier shall submit a Welding Procedure Qualification Test (WPQT) plan for Company acceptance which covers all thickness ranges and bevel configurations to be welded in production. Additionally, details of repair procedure qualifications shall be included in the WPQT plan.

  - - For welding procedure qualification, pipe parts shall be used. The minimum length of pipe pup each side of weld joint for PQR qualification shall be 250 mm. When a fitting is used for qualification, the fitting shall be of actual size and dimensions. Test forgings (if used) shall be of 250 mm minimum length.

  - - The PQR shall be specify parameters of the weld joint such as groove angle, root opening, root face, joint mismatch and others at the discretion of the company. The WPS shall be specify PQR parameters of the weld joint with tolerances at the discretion of the company.

  - - Prior to cutting/sectioning the PQR coupons for laboratory testing, all NDE required for production welds shall be performed and documented for each PQR.

  - - Full weldment cross section macro examinations and hardness surveys shall be performed for the weld metal/ heat-affected zone / base metal. Full weldment cross section as applicable shall be smoothed and etched with a suitable etchant (see ASME IX QW-470) to give a clear definition to the weld metal, HAZ and base metal. The macro-examination shall provide evidence that the weld is sound and free from cracks, with full penetration and fusion between weld passes and parent metal. Hardness shall not exceed the value specified in Section 13 for the weld metal, HAZ and base metal, when measured on the macro-cross section as shown in Figure 1.

Figure 1. NACE Standard Hardness Test with TCO Additions (Image modified and reused with permission of NACE International).

Notes:

- Shaded area represents the weld HAZ.

- The top line of survey shall be positioned so that the impressions in the HAZ coincide with the final layer or change in profile of the fusion line associated with the final layer.

- Impressions in the HAZ shall be entirely within the HAZ and located as close as possible to the fusion line, normally within 0.25 mm of the fusion line.

- Impressions on the top two lines of the survey (2, 3, 4, 5, 6, and 7) are identified as cap hardness.

- Additional hardness test impressions at regular intervals along the fusion line, on both sides and between points 3 and 17, 17 and 11, 7 and 19, 19 and 15.

- For thickness from 8 to 12 mm inclusive, perform 4 additional impressions.

- For thickness over 12 to 20 mm inclusive, perform 8 additional impressions.

- For thicknesses over 20 mm, perform 12 additional impressions.

  - - In addition, for all welding procedure qualifications, the hardness of the base metal and weld surface shall also be measured by the Brinell method, the base metal and weld surface shall not exceed the value specified in Section 13. The Equotip method shall not be used to measure Brinell hardness.

  - - Charpy-V Notch (CVN) testing specimens shall be in accordance with requirements of this specification following. Charpy “V” Notch impact tests are required for all Welding Procedure Qualifications. A set of Charpy “V” Notch impact tests shall comprise 3 test specimens taken at each of the following locations: weld metal center, fusion line and fusion line plus 2mm. Each test specimens shall be orientated so the notch is normal to the surface of the material. Tests shall be made at colder of –40°C or the minimum design metal temperature as shown on the line list, and minimum values shall not be less than those required for the original base material. Charpy Impact test sets in accordance with ASTM A370 shall be taken from the scheme (ASME IX Figure QW-463.1(f)) can also be used to select specimens follows:

9-20.1- All Charpy tests on Weld Procedure Qualifications shall be 2mm Charpy “V” notch per ASME SA370 or ISO 148 or other Purchaser accepted standard. Reduced size Charpy impact test specimens shall not be permitted for sample thicknesses >12mm. Subsize CVN specimens shall be at least 80% of full thickness. Full size specimens are required, unless physically no achievable.

9-20.2- On Weld Procedure Qualifications of single side welds with thicknesses less than 16 mm one set of Charpy impact tests shall be carried out with the specimen locations such that one face of all specimens is within 1.5mm of the outer surface.

9-20.3- On Weld Procedure Qualifications of single side welds with thicknesses greater than 16mm two sets of Charpy impact tests shall be carried out with the specimen locations such that one face of all specimens of the first set are within 1.5 mm of the inner surface and one face of all specimens of the second set are within 1.5 mm of the outer surface.

9-20.4- Where a different welding process or consumable is used for filling, both the root and fill weld metals shall be sampled either in one set of 3 specimens, where the specimens contain both processes or in multiple sets of specimens, where sets are tested for each welding processes. When two (2) welding processes are used a second complete set of CVN specimens may also be required at the root of the weld.

9-20.5- The minimum single required impact energy for standard size specimens shall be 27J.

9-20.6- If the requirements above for any single specimen is not met, a further set of three specimens shall be tested from the same area. Only one retest shall be allowed, and the original acceptance criteria shall apply.

  - - Specimens for mechanical tests described in the standards (ASME IX) shall be taken from location according to this standard. Specimens on hardness tests shall be taken from a location in a position for about 6 o’clock. Test coupons to determine the toughness test shall be taken according to the applied scheme (ASME IX).

  - - Weld Procedure Qualifications shall include all the sizes of consumable that may be required in production welding, each required size of consumable shall be used in performance of the qualification tests.

  - - Special welding procedure shall be qualified for socket welds. The welding procedure shall be supported by two PQRs, providing those essential and supplementary essential variables are met for both PQRs:

9-23.1- First PQR shall be performed on groove weld with full set of mechanical testing (as required by ASME IX and this specification). Any 5G, 6G positions can be used.

9-23.2- Second PQR shall be performed on socket flange to pipe weld mock-up with micro-hardness tests on macro-etched specimens on 4 equally spaced locations around the weld (0°, 90°, 180°, 270° in 5F position).

  - - All carbon steel socket welds shall have 100˚C min preheating and minimum interpass temperature (values PQR). For other materials the preheating, interpass temperature control, and interruption of welding shall be in accordance with Section 21.

  - - Minimum and maximum heat input shall be limited by the values of the main welding procedure.

  - - All socket welds shall be made in a minimum of two weld passes (2 layers) using GTAW or SMAW processes and related Consumables.

  - - For qualification of welding procedure, test coupons shall be cut into equal sections to provide 4 full cross-sections of weldment. All macro sections shall show full fusion from root to cap, and a minimum fillet weld leg shall be not less than 1.4 times pipe wall thickness or the thickness of the hub and has gap from end of pipe to socket shall be approximately 1.5 mm.

  - -Detailed hardness surveys shall be made at least full weldment cross 2 sections (6 and 3 o’clock) from pipe to flange, however, at discretion of Company, the number of sections for hardness testing may be increased to four, for everything conditions were PWHT is required.

  - - Hardness shall not exceed the value specified in Section 13 for the base metal, weld metal and Heat Affected Zone (HAZ), when measured on the macro-cross section as shown in Figure 2.

Figure 2. Hardness Test for Socket welds.

  - - To select a welding procedure intended for welding a specific class of piping materials specified in the specification PIM-SU-5112-TCO, and in accordance with detailed specification of piping by classes L-ST-2056 it is necessary to follow link  TCO WPS per Pipe Class

# Jobsite Conditions and Fabrication Documentation

  - - Welders and welding operators shall have at the fabrication site a copy of all weld procedures that will be used during production welding. If the Owner’s inspector determines that the required procedures are not present, the inspector shall do the following:

    - Order the work to be halted until the welder or welding operator has the required procedures.

    - Determine the disposition of the weld(s) involved.

  - - Any weld not identified by the welder’s identification stamp shall be rejected unless it is shown to be of acceptable quality by radiographic inspection at the Supplier’s expense.

  - - Should the work of a fitter, welder, or welding operator be judged unsatisfactory by Purchaser, the following shall occur:

    - Fitter, welder, or welding operator shall be removed from the work by Supplier.

    - Fitter, welder, or welding operator may be reassigned only after completion of satisfactory re-qualification tests and acceptance of Purchaser.

  - - Welding shall not be performed if the following conditions exist:

    - Surfaces are wet or covered with ice.

    - Snow is falling on the surfaces to be welded.

    - Under windy conditions without appropriate use of enclosures or shielding screens.

  - - Owner’s welding or materials engineer shall be consulted regarding bake out or other special requirements that may be required for tie-in welds to existing piping.

  - - Components shall be clean, dry, and free from dirt, slag, and other loose foreign materials prior to welding and assembly. The internal and external surfaces of the components being joined shall be a bright white metal at least 3/4 inch (20 mm) from the leading edge of the weld preparation area.

  - - Supplier shall maintain an established documentation process for the receipt, storage, distribution, and return of welding Consumables.

10-7.1 - All welding Consumables shall be handled in accordance with manufacturer’s recommendations to avoid moisture pickup.

10-7.2 - Low hydrogen Consumables shall be certified by the electrode manufacturer or tested by Supplier to ensure that they meet or exceed the standards defined in AWS A4.3.

# Welding Practices

  - - Tack welds shall be as follows:

    - Of the same material as the completed weld.

    - Fully fused with weld beads if not removed during the welding operation.

  - - Arc strikes on pipe and fitting surfaces shall be avoided. If arc strikes or burns occur in carbon steel or low alloy steel, they shall be removed by grinding.

11-2.1 - Except as permitted in item 11-2.2 and item 11-2.3, ammonium persulfate etch shall be used to verify removal of arc strikes on carbon steel and low alloy materials. Other proposed exceptions shall be submitted for Owner review and acceptance.

11-2.2 - Etch is not required for P-1 materials with a minimum yield strength of less than 60 ksi (415 MPa). Removal of arc strikes outside of the finished weld bevel area shall be verified by visual inspection.

11-2.3 - Etch is not required for any P-number material when the arc strike is within the PWHT soak band (i.e., within 1.5t of the toe of the weld, where "t" is the wall thickness at the weld).

11-2.4 - Arc strikes on all other materials shall be reviewed by Owner prior to remediation and acceptance.

  - - If grinding reduces thickness to less than minimum wall thickness (t min) plus any specified corrosion/erosion allowance, the affected pipe shall be cut out and replaced by a section of pipe no less than 2 feet (610 mm) in length (including fittings).

  - - Vertical welding shall be uphill progression only except as permitted for short-circuit gas metal arc welding (GMAW-S) root pass in item 12-1.3.2 and CuNi alloys in item 17-2.

  - - Pressure retaining groove welds shall be full penetration and two layers minimum.

  - - Pressure retaining fillet welds, including socket welds, shall be two passes minimum.

  - - Backing strips are not permitted for pressure retaining welds except for the long seam during installation of split component encapsulations (e.g., hot tap fittings).

  - - Root gap inserts (consumable inserts per SFA-5.30) that are completely melted and fused in the weld bead shall be acceptable provided that they have the same nominal composition as the filler metal.

  - - Peening of welds shall not be permitted.

  - - At a minimum, for welds not completed in a continuous manner before suspension of welding, the root pass, hot pass, and first fill pass shall be completed before stopping. Interruption in welding or preheat maintenance when required shall be addressed as described in Section 21.

  - - Upon completion of welding and prior to inspection, excess weld-metal, slag, spatter, and other foreign material shall be removed.

  - - Post weld heat treatment (PWHT) shall be conducted in accordance with Section 22.

11-12.1 - Welding shall not be permitted after PWHT without Purchaser’s acceptance.

11-12.2 - When PWHT is required, it shall be specified on the welding procedure specification (WPS) and supported by procedure qualification record(s) (PQR) that were qualified in accordance with the relevant rules of ASME Section IX QW-407.

  - - Welds, hot bends, and cold bends with a radius less than five times the pipe outside diameter, shall be heat treated in accordance with this specification.

  - - Owner acceptance shall be required for furnace PWHT on buttweld and socket weld valves. With Owner acceptance, socket weld valves may undergo furnace PWHT in accordance with documented procedures provided by the manufacturer including a cover letter referencing the project for which the valves have been supplied.

# Weld Processes

  - - Acceptable welding processes shall be as follows, unless further restricted by material types in Sections 14 through 20.

12-1.1 - Shielded metal arc welding (SMAW).

12-1.2 - Submerged arc welding (SAW).

12-1.2.1 - Manually held (semiautomatic) submerged arc welding (SAW) is not permitted.

12-1.2.2 - Run-on/run-off plates for submerged arc welding (SAW) shall have the same P-number as the base metal of the production weld.

12-1.2.3 - The specific Manufacturer's brand and trades names, including the exact combination of filler metal and flux used in production shall be used as those during weld qualification and shall be documented on the welding procedure specification (WPS) and procedure qualification record(s) (PQR). Utilize filler metal and flux combinations for the same Manufacturer and as recommended by the Manufacturer.

12-1.2.4 - Recrushed slag is not permitted.

12-1.3 - Gas metal arc welding (GMAW).

12-1.3.1 - Short-circuit gas metal arc welding (GMAW-S) shall be used only for root and hot pass, not to exceed 0.375 inch (9.5 mm) of total deposited weld metal of one-sided butt groove welds for any qualified base metal thickness where back side of weld is inaccessible for back-welding. GMAW-S may be used for root pass of double-sided welds when root pass is completely removed prior to back welding.

12-1.3.2 - Vertical uphill or downhill progression for short-circuit gas metal arc welding (GMAW-S) root pass only is permitted. Hot pass shall be in uphill progression.

12-1.3.3 - Backing (purge) gas shall be used when welding short-circuits gas metal arc welding (GMAW-S) root and hot pass. When P1, P3, P4 or P5A materials are qualified without backing gas, backing gas may be omitted for production welds.

12-1.3.4 - Short-circuit gas metal arc welding (GMAW-S) shall not be used for branch connections, nozzle to shell welds, or socket welds.

12-1.3.5 - Spray, pulsed, or globular gas metal arc welding (GMAW) may be used for all passes of welding on any qualified thickness of material in any position. Vertical welding shall be uphill progression only, with the exception of spray transfer.

12-1.3.6 - When pulsed gas metal arc welding (GMAW-P) is used, same make, model, and program settings of the equipment shall be used as those during weld qualification. These variables shall be specified on the welding procedure specification (WPS) and procedure qualification record(s) (PQR).

12-1.4 - Gas tungsten arc welding (GTAW):

12-1.4.1 - When pulsed DC GTAW (pulsed current gas tungsten arc welding [GTAW-P]) is used for current control, same make, model, and program settings of the equipment shall be used as those during weld qualification. These variables shall be specified on the welding procedure specification (WPS) and procedure qualification record(s) (PQR).

12-1.4.2 - Backing (purge) gas shall be used when welding GTAW root and hot pass. When P1, P3, P4 or P5A materials are qualified without backing gas, backing gas may be omitted for production welds.

12-1.4.3 - Shielding gas for GTAW process shall be welding-grade argon with a purity of at least 99.997 percent argon per ASME Section II, Part C, SFA-5.32, Table 1, nitrogen or hydrogen shall not be used.

12-1.4.4 - Backing gas shall be welding-grade argon with a purity of at least 99.997 percent argon.

12-1.4.5 - Single-sided welds shall be made with a GTAW root pass and back-purged until at least 1/4 inch (6 mm) of weld metal thickness has been deposited.

12-1.4.6 - The oxygen content of the back-purged volume shall be less than 0.01 percent (100 ppm). Supplier shall submit details of the method and equipment to be used for monitoring oxygen content as part of the WPS.

12-1.5 - Gas-shielded flux-cored arc welding (FCAW-G):

12-1.5.1 - The specific Manufacturer's brand and trades names used in production shall be used as those during weld qualification and shall be documented on the welding procedure specification (WPS) and procedure qualification record(s) (PQR).

12-1.5.2 - Gas-shielded flux-cored arc welding (FCAW-G) shall be used only with gas-shielded electrodes. Self- shielded flux-cored arc welding (FCAW-S) shall not be used.

12-1.5.3 - Electrode diameter shall not exceed 1/8 inch (3.2 mm).

12-1.5.4 - Vertical downhill welding shall not be acceptable.

      - - Wind velocity shall not exceed 5 mph (8 kph) in the weld area, unless the weld is sheltered from the wind.

      - - Shielding gas for FCAW-G process shall be a 75 percent argon as a minimum/25 percent CO2 mixture.

  - - Turbine steam supply and other piping requiring special cleaning shall have the root pass deposited by gas tungsten arc welding (GTAW).

  - - The following welding processes shall not be used:

    - Electric resistance welding (ERW).

    - Flash welding.

    - Pressure welding.

  - - For welds made using a gas-shielded process and requiring an internal gas purge (backing gas), the purge shall be maintained until the completion of the root pass and the hot pass (second layer).

12-4.1 - Whenever a back purging gas is selected to prevent oxidation or scale formation on the underside of the weld, the purge shall be maintained until at least 1/4 in. (6.5 mm) depth of weld metal has been deposited.

  - - Attaching studs to piping components when permitted shall use weld processes as specified in Section 12, or by computer controlled drawn arc (CCDA) welding per WEM-PU-6251-TCO.

# Weld Hardness Limits and Testing Requirements

  - - Table 2 shall be referenced for hardness limits and testing requirements applicable for qualification of the welding procedure specification (WPS) and production weld hardness verification.

  - - When hardness testing is required for procedure qualification records, Vickers’ hardness traverses shall be performed in accordance with Figure 1.

  - - When hardness testing is required for production weld testing, Brinell shall be made with a Telebrineller-type portable hardness tester or Owner accepted alternative. Test shall be taken on weld cap only and the number of tests performed on each weld tested shall be as follows:

    - Pipe ≤ 10 inches: Two checks 90 degrees apart.

    - Pipe ≥ 12 inches: Three checks equally spaced.

  - - If any weld deposit has hardness greater than the maximum specified, additional hardness tests shall be made at the Supplier’s expense until the extent of unacceptable weld metal is established. Unacceptable weld metal shall be heat-treated again, or replaced, and then retested at the Supplier’s expense.

Table 2: Weld Hardness Limits and Testing Requirements

| Material | Procedure Qualification Max. Hardness [Note 1] | Production Welds Max. Hardness [Note 1 and Note 3] |
| --- | --- | --- |
|  | Per AMPP MR0103 or NACE MR0175 | Weld Cap only |
| P-1 / CS (non-sour) | 250 HV10 | 235 BHN |
| P-1 / CS (sour) | 220 HV10 | 200 BHN |
| P-4 / P11 (1-1/4 Cr–1/2 Mo) (sour & non-sour) | 235 HV10 | 225 BHN |
| P-5A / P22 (2-1/4 Cr–1 Mo) (sour & non-sour) | 235 HV10 | 225 BHN |
| P-5B / P5 (5 Cr–1/2 Mo) (sour & non-sour) | 250 HV10 | 235 BHN |
| P-5B / P9 [Note 2] (9 Cr–1 Mo) (sour & non-sour) | 250 HV10 | 235 BHN |
| P-8 (Austenitic TP-3XX SS) (non-sour and sour) | 250 HV10 | NR |
| NR = Not Required; CS = Carbon Steel (no alloy); HV10 = Vickers 10kg Hardness; BHN = Brinell Hardness Number |  |  |
| Notes: - Requirements are compliant with ASME B31.1, ASME B31.3-2012, NACE MR0175. - P91 materials are not included in the scope of this specification. - The scope of non-destructive testing (NDE) should be carried out in accordance with Section 23. |  |  |

# Welding for Carbon Steel (P1)

  - - API flanges and other API 6A components to be welded shall be preheated to a minimum of 400°F (204°C) before welding. Preheat shall be maintained throughout the welding process.

  - - Preheating, interpass temperature control, and interruption of welding shall be in accordance with Section 21.

  - - Post weld heat treatment (PWHT) of carbon steel shall be conducted in accordance with Section 22 and PCR-PU-6239-TCO (Section 4).

14-3.1 - Welds shall be heat treated when PWHT is specified by ASME B31.1 or ASME B31.3-2012, as applicable. More stringent requirements (if specified by the Purchaser) and Owner accepted piping material classes shall apply.

14-3.2 - Exceptions to the ASME B31.3 and ASME B31.1 PWHT requirements shall be permitted as follows:

    - As specified on Owner accepted pipe classes.

    - On a case-by-case basis after Owner review and acceptance.

14-3.2.1 - Not applicable in TCO

14-3.3 - When PWHT is for service environments, the soak temperatures and hold times for PWHT for service of carbon steel shall be as shown in Table 3. PIM-SU-5112-TCO Section 6.1 Items 30 & 31 shall be applied when establishing the need for PWHT for service environment.

Table 3: Service Environments Requiring PWHT for Carbon Steel

| Service | Material | PWHT Soak Temperature | Minimum Hold Time |
| --- | --- | --- | --- |
| Caustic [Note2] T> 140°F (60°C) & Conc. < 30 Wt% NaOH | Carbon Steel | 1175°F ±25°F (635°C ±15°C) | 1 hour per inch (25 mm), 1 hour minimum |
| Caustic [Note2] T> 110°F (40°C) & Conc. > 30 Wt% NaOH | Carbon Steel | 1175°F ±25°F (635°C ±15°C) | 1 hour per inch (25 mm), 1 hour minimum |
| Amine/Ammonia | Carbon Steel | 1175°F ±25°F (635°C ±15°C) | 1 hour per inch (25 mm), 1 hour minimum |
| Carbonate SCC [Note3] | Carbon Steel | 1225°F ±25°F (660°C ±15°C) | 1 hour per inch (25 mm), 1 hour minimum |
| High Temperature Hydrogen Attack [Note3] | Carbon Steel | 1175°F ±25°F (635°C ±15°C) | 1 hour per inch (25 mm), 1 hour minimum |
| Wet H2S/Sulfide [Note1] | Carbon Steel | 1175°F ±25°F (635°C ±15°C) | 1 hour per inch (25 mm), 1 hour minimum |
| Note: - 1. NACE MR0175 provides guidance to reduce the risk of wet H2S (sour) cracking in upstream equipment. - 2. Additional requirements for performing PWHT independent of temperature and concentration: PWHT is mandatory to new carbon steel piping exposed to potential caustic risk regardless of operating temperature, caustic concentration or heat tracing setpoints. (PIM-SU-5112-TCO Section 6.1 Item 30) Steam-traced piping or electrically heat-traced piping shall be PWHT. Piping exposed to steam out shall be PWHT. Spent caustic all concentrations shall be PWHT. 3. Not applicable in TCO. |  |  |  |

  - - When toughness testing (impacts) is required for the application, supplementary essential variables per BPVС ASME IX shall apply. An additional procedure qualification record(s) (PQR) shall be separately qualified with post weld heat treatment (PWHT) total time at (soak) temperature at three times the Code minimum required for thickness to qualify the weld procedure for repair welding and possible further heat treatments.

  - - Table 4 shall be used for determining American Welding Society (AWS) classification and unified numbering system (UNS) numbers for carbon steel Consumables.

Table 4: Welding Consumables for Carbon Steel (P1)

| ASME Section IIC Specification | AWS Classification | UNS Numbers |
| --- | --- | --- |
| SFA-5.1 and 5.5 SMAW Process Table 7 | E7018 E8018-C3 [Note 3] E8018-G [Note 3] | W07018 W21018 |
| SFA-5.17 SAW Process Table 1 and Table 2 | EL12 EM12K EM14K | K01012 K01113 K01314 |
|  | EC1 | W06041 |
| SFA-5.18 and 5.28 GTAW and GMAW Process Table 1 and Table 2 | ER70S-2 ER70S-3 ER70S-6A [Note1] ER80S-Ni1 [Note 3] ER80S-D2 [Note 3] | K10726 K11022 K11140 [Note1] K11260 K10945 |
|  | E70C-3C/M E70C-6C/M [Note 1] | W07703 W04406 [Note1] |
| SFA-5.20 [Note2] FCAW-G Process Table 6 | E71T-1C/M [Note 1] E71T-9C/M [Note 1] E71T-12C/M [Note 1] | W07601 [Note1] W07609 [Note1] W07612 [Note1] |
| Notes: - 1. Chemistry must be limited to 1.6wt% Mn and 1.0wt% Si to meet ASME IX Table QW-422 A Number 1. - 2. Electrodes accepted only on a case-by-case basis. - Electrodes shall meet other restrictions for chemistry, mechanical properties, and hardness control as applicable for NACE MR0175. |  |  |

  - - Hardness testing of carbon steel weldments shall be in accordance with Table in Section 13.

  - - Impact testing of carbon steel weldments shall be in accordance with items 9-7 and 9-20.

  - - For carbon steel (P1) materials in sour service as defined by NACE MR0175 or MR0103, root pass of open root butt welds shall be limited to the following processes:

    - Gas tungsten arc welding (GTAW)

    - Shielded metal arc welding (SMAW), applied with the methods of Section 21.

    - Short-circuit gas metal arc welding (GMAW-S) (waveform modified) shall be accepted by Owner prior to approval.

Note:  Fill passes may be completed with acceptable processes and Consumables per Table 4.

  - - Requirements of this section are also applicable for equivalent carbon steel grades produced in

accordance with other internationally recognized standards, such as GOST or EN.

# Welding for Low Alloy and Chromium-Molybdenum (Cr-Mo) Steel (P3, P4, P5A, and P5B)

  - - Preheating, interpass control and interruption of welding of low alloy and chromium-molybdenum (Cr-Mo) steel shall be conducted in accordance with Section 21.

  - - Post weld heat treatment (PWHT) shall be conducted in accordance with Table 5.

Table 5: Recommended PWHT Temperature for Low Alloy Steel

| Metallurgy | PWHT Temperature | Minimum PWHT Hold Time |
| --- | --- | --- |
| C-1/2Mo | 1175°F ±25°F (635°C ±15°C) | 1 hour per inch (25 mm) |
| 1-1/4Cr-1/2Mo piping | 1225°F ±25°F (660°C ±15°C) | 1 hour per inch (25 mm) (2 hour minimum) |
| 1-1/4Cr-1/2Mo pressure vessels | See Owner’s materials engineer for guidance | 1 hour per inch (25 mm) (2 hour minimum) |
| 2-1/4Cr-1Mo piping | 1275°F ±15°F (690°C ±10°C) | 1 hour per inch (25 mm) (2 hour minimum) |
| 2-1/4Cr-1Mo pressure vessels | See Owner’s materials engineer for guidance | 1 hour per inch (25 mm) (2 hour minimum) |
| 5Cr-1/2Mo | 1325°F ±25°F (720°C ±15°C) | 1 hour per inch (25 mm) (2 hour minimum) |
| 9Cr-1Mo | 1325°F ±25°F (720°C ±15°C) | 1 hour per inch (25 mm) (2 hour minimum) |
| 12Cr (410 SS, 410S, etc.) | See Owner’s materials or welding engineer for guidance as PWHT may not be necessary in some instances. |  |

  - - Welds, cold bends with a radius less than five times the pipe outside diameter, and hot bends shall be heat treated.

  - - Table 6 shall be used for determining American Welding Society (AWS) classification and Unified Numbering System (UNS) numbers of low alloy and chromium-molybdenum (Cr-Mo) steel welding consumables.

Table 6: Welding consumables for Low Alloy and Chromium-Molybdenum (Cr-Mo) Steel (P3, P4, P5A, P5B)

| ASME Specification | Cr-Mo Base Metal Alloy | Chemical Composition Designation | UNS Number |
| --- | --- | --- | --- |
| SFA-5.5 SMAW Process Table 2 | C-1/2Mo | -A1 | W17018 |
|  | 1-1/4Cr-1/2Mo | -B2 -B2L | W52018 W52118 |
|  | 2-1/4Cr-1Mo | -B3 -B3L | W53018 W53118 |
|  | 9Cr-1Mo | -B8 -B8L | W50418 W50408 |
| SFA-5.28 GMAW/GTAW Process Table 1 and Table 2 | C-1/2Mo | -S-A1 | K11235 |
|  | 1-1/4Cr-1/2Mo | -S-B2 -S-B2L -C-B2 -C-B2L | K20900 K20500 W52030 W52130 |
|  | 2-1/4Cr-1Mo | -S-B3 -S-B3L -C-B3 -C-B3L | K30960 K30560 W53030 W53130 |
|  | 9Cr-1Mo | -S-B8 -C-B8 | S50480 Per Table 2 |
| SFA-5.23 SAW Process Table 3 | C-1/2Mo | -A1 | W17041 |
|  | 1-1/4Cr-1/2Mo | -B2 | W52040 |
|  | 2-1/4Cr-1Mo | -B3 | W53040 |
|  | 9Cr-1Mo | -B8 | W50440 |
| SFA-5.29 FCAW Process | C-1/2Mo | -A1 | W1703X |
|  | 1-1/4Cr-1/2Mo | -B2 -B2L | W5203X W5213X |
|  | 2-1/4Cr-1Mo | -B3 -B3L | W5303X W5313X |
|  | 9Cr-1Mo | -B8 -B8L | W50431 W50430 |

  - - Tensile strength of the deposited weld metal shall be limited to 100–110 ksi (690–758 MPa) maximum, per AWS A5.29 classification. Batch testing may be specified by Owner to indicate conformance to the AWS A5.29 classification requirement.

  - - Hardness testing of low-alloy and chromium-molybdenum (Cr-Mo) steel weldments shall be in accordance with Table 2 in Section 13.

  - - Impact testing of low-alloy and chromium-molybdenum (Cr-Mo) steel weldments shall be in accordance with items 9-7 and 9-20.

# Welding for Austenitic Stainless Steel (P8)

  - - Stainless steel shall be kept free of contamination with other ferritic materials or foreign materials.

16-1.1 - Grinding discs, brushes, and other tools used for welding preparation and interpass cleaning shall only be used for stainless steel materials. Metallic tools (such as wire brushes) shall be made of stainless steel only.

16-1.2 - After bevel preparation, surface of weld preparation area shall be cleaned with a compatible non-residue solvent or degreaser to remove any oils, cutting fluids, halides, or other contaminants prior to welding.

  - - Preheating and interpass control austenitic stainless steel shall be conducted in accordance with Section 21.

  - - Austenitic Stainless Steel (P8) materials shall not be PWHT unless specified by the Owner's materials engineer.

  - - Table 7 shall be used for determining American Welding Society (AWS) classification and Unified Numbering System (UNS) numbers of austenitic stainless steel Welding Consumables.

16-4.1 - Low carbon grades (304L, 316L, and 317L) shall be joined with low carbon weld metal of corresponding composition.

Table 7: Welding Consumables for Austenitic Stainless Steel (P8)

| Base Metal Composition | ASME Specification | AWS Classification | UNS Number |
| --- | --- | --- | --- |
| Type 304L | SFA-5.4 | E308L-XX E16-8-2 [Note 1] |  |
|  | SFA-5.9 | ER308 ER16-8-2 [Note 1] | S30883 S16880 |
|  | SFA-5.22 | E308LT1-4,5 [Note 3] | W30835 |
| Type 304H [Note 1] | SFA-5.4 | E16-8-2 [Note 1] |  |
|  | SFA-5.9 | ER16-8-2 [Note 1] | S16880 |
| Type 310 [Note 2] | SFA-5.4 | E310-XX |  |
|  | SFA-5.9 | ER310 | S31080 |
| Type 316L | SFA-5.4 | E316L-XX |  |
|  | SFA-5.9 | ER316L | S31683 |
|  | SFA-5.22 | E316LT1-4,5 [Note 3] | W31635 |
| Type 317L | SFA-5.4 | E317L-XX |  |
|  | SFA-5.9 | ER317L | S31783 |
|  | SFA-5.22 | E317LT1-4,5 [Note 3] | W31735 |
| Type 321 | SFA-5.4 | E347-XX |  |
|  | SFA-5.9 | ER347 | S34780 |
|  | SFA-5.22 | E347T1-4,5 [Note 3] | W34731 |
| Type 347 | SFA-5.4 | E347-XX |  |
|  | SFA-5.9 | ER347 | S34780 |
|  | SFA-5.22 | E347T1-4,5 [Note 3] | W34731 |
| Type 347H | SFA-5.4 | E347-XX |  |
|  | SFA-5.9 | ER347 | S34780 |
|  | SFA-5.22 | E347HT1-4,5 [Notes 3,4] | W34731 [Note 4] |
| Type 347AP Type 347LN | Nippon Steel SMAW Process | S-347AP-R |  |
|  | Nippon Steel GTAW Process | YT-347AP | S34751 |
| Notes: - 16-8-2 Welding Consumables are used in cryogenic applications to improve toughness, and in high temperature applications exceeding 1050°F to mitigate embrittlement. - Type 310 stainless steel is fully austenitic and typically has ferrite content less than 2wt%. It is highly susceptible to solidification cracking and should not be used for pressure containing piping. - Only the EXXXT1-4 or -5 and EXXXLT1-4 or -5 FCAW electrodes are permitted. - FCAW 347H must be 0.04-0.08wt% carbon. |  |  |  |

  - - Weld metal strength shall match the base metal if welding dual certified materials (i.e., 316/316L).

  - - Impact testing of austenitic stainless-steel weldments shall be in accordance with items 9-7 and 9-20.

  - - Weld Procedures for use in the following applications shall be qualified with ferrite point count testing per ASTM E562. The 300 Series austenitic stainless steel weld deposits shall have a ferrite number (FN) not less than three and not more than 10:

    - Operating temperatures exceeding 800°F (427°C).

    - For qualified base metal thickness exceeding 1.0 inches.

    - Any stabilized grade of austenitic stainless steel (e.g., Types 321, 347)

Note: Type 310 stainless steel is fully austenitic and has ferrite number less than 3. It is susceptible to solidification cracking and shall not be used in pressure containing components unless accepted by the Owner's materials engineer.

  - - For production welds greater than 1.0 inch (25 mm) nominal thickness or operation temperatures exceeding 1050°F (565°C), ferrite measurements shall be made five percent of welds for each welder from the same lot of Consumables.

16-8.1 - Each girth weld shall be tested with three readings 120 degrees apart.

16-8.2 - The ferrite measurement instrument shall be calibrated in accordance with AWS A4.2M.

16-8.3 - Ferrite readings shall be not less than 3 and not more than 10.

16-8.4 - Results shall be reported to the Purchaser and shall be traceable to each sample location.

16-8.5 - If any result does not meet the requirements for ferrite testing, then additional samples shall be taken at the Supplier’s expense until the extent of unacceptable weld metal is determined. All unacceptable weld metal shall be replaced and retested at the Supplier’s expense.

# Welding for Copper-Nickel Alloy (P34)

  - - Organic solvent shall be used to clean both sides of the weld joint before welding for a distance of at least 2 inches (50 mm) from the bevel. Cleaning shall continue until the drying cloth has no visible discoloration.

  - - Downhill welding progression shall be used for all welding processes.

  - - Welding processes for copper-nickel (CuNi) alloy shall be limited to:

17-3.1 - Shielded metal arc welding (SMAW). Electrodes for shielded metal arc welding (SMAW) welding shall conform to ASME SFA-5.6 ECuNi.

17-3.2 - Gas metal arc welding (GMAW) or gas tungsten arc welding (GTAW). Welding rods and wire shall conform to ASME SFA-5.7 ERCuNi.

  - - Preheating and interpass control of copper-nickel (CuNi) alloy shall be conducted in accordance with Section 21.

  - - Copper-Nickel (CuNi) alloys materials shall not be PWHT unless specified by the Owner's materials engineer.

# Welding for Nickel Alloys (P42, P43, P44, P45)

  - - Welding of Nickel Alloys (P42, P43, P44, P45) shall comply with CPM-SU-5013-TCO.

  - - Welding processes for nickel alloy shall be limited to:

18-2.1 - Gas tungsten arc welding (GTAW) is acceptable for root, hot, and fill passes.

18-2.2 - Shielded metal arc welding (SMAW) is acceptable for fill passes only.

  - - Nickel alloys shall be kept free of contamination with other ferritic materials or foreign materials.

18-3.1 - Machining tools, grinding discs, brushes, and other tools used for welding preparation and interpass cleaning shall only be used for alloy materials. Metallic tools (such as wire brushes) shall be made of stainless steel only.

18-3.2 - After bevel preparation, surface of weld preparation area shall be cleaned with a compatible non-residue solvent or degreaser to remove any oils, cutting fluids, halides, or other contaminants prior to welding.

18-3.3 - If thermal processes (i.e., plasma arc) are used for cutting, final bevel preparation shall be done by machining or grinding to remove 0.063 inch (1.6 mm) of surface to eliminate any heat affected zone (HAZ) resulting from thermal process.

18-3.3.1 - If thermal processes are used, adjacent areas should be protected with weld cloth or anti-splatter compounds. Following these processes, all surfaces should be thoroughly cleaned of spatter.

  - - Table 8 shall be used for determining American Welding Society (AWS) classification nickel alloy welding consumables.

Table 8: Welding Consumables for Nickel Alloys

| Base Metal Alloy | GTAW AWS Classification | SMAW AWS Classification |
| --- | --- | --- |
| Alloy 20 | ER320LR | E320LR |
| Alloy 400 (Monel) | ERNiCu-7 | ENiCu-7 |
| Alloy 800/H/HT | ERNiCrCoMo-1 | Not recommended, use GTAW |
| Alloy 825 | ERNiCrMo-3 | ENiCrMo-3 |
| Alloy 625 | ERNiCrMo-3 | ENiCrMo-3 |
| Alloy C276 | ERNiCrMo-14 | ENiCrMo-14 |
| Alloy B3 | ERNiMo-10 | Not recommended, use GTAW |

  - – Argon composition for shielding gas and backing gas shall be at least 99.998 percent to use for GTAW process.

18-5.1 - Backing gas shall be not less than 99.997 purity argon and not greater than 100 ppm oxygen content.

18-5.2 - Oxygen content of backing gas must be monitored. Welding procedure specification (WPS) shall include method and equipment used for monitoring oxygen content.

18-5.3 - Visual Inspection of weld color shall be used to assess proper shielding and amount of contamination per acceptance criteria in Table 9.

Table 9: Acceptance Criteria for Visual Inspection of Nickel Weld Color

| Weld Color | Indication | Acceptability |
| --- | --- | --- |
| Light brown (tan) to brown | Proper shielding | Accept |
| Narrow band of dark brown color and intermittent spots of blue | Acceptable shielding | Accept |
| Darker or more extensive oxidation colors | Unacceptable shielding | Oxidized surfaces shall be removed by mechanical tools, pickling, or other means specified by the Purchaser. |

  - - Preheating and interpass control of nickel alloys shall be conducted in accordance with Section 21.

  - - Nickel alloy materials shall not be PWHT unless specified by the Owner's materials engineer.

# Welding for Titanium (P51)

  - - Welding processes for titanium alloy shall be limited to gas tungsten arc welding (GTAW) or gas metal arc welding (GMAW) only.

  - - Welding of titanium shall be performed in a suitable work area that is clean, dry, and separated from other production activities.

19-2.1 - Carbon and low alloy steel shall not be fabricated in the titanium workshop.

19-2.2 - Only stainless-steel wire brushes and new grinding discs shall be used for titanium.

19-2.3 - Wire brushes and grinding discs shall not have been used on any other material.

19-2.4 - Joint surfaces and filler metal shall be cleaned of contaminants (oil, grease, dirt, embedded iron, lint, and fingerprints) with an appropriate solvent before welding and assembly.

  - - Welding equipment shall have trailing gas capability, and inert gas shall be used to protect the molten pool, root side, and heat affected zone (HAZ) from contamination by air.

19-3.1 - Shielding and trailing gas shall be 99.999 percent pure welding grade argon or helium. Nitrogen or carbon dioxide (CO2) gases shall not be used.

19-3.2 - Shielding gas shall have dew point of −40°F (−40°C) or below at the point of the weld.

19-3.3 - Welding grade argon with a maximum pure oxygen content of 100 parts per million (ppm) shall be used for root pass of single side welded joints and maintained until the completion of welding.

19-3.4 - Plastic or Tygon hoses shall be used for shielding gas. Rubber hoses shall not be used.

19-3.5 - Shielding and trailing gases shall remain on the weld while the weld is being made and when terminated until the weld and base material are below 800°F (435°C).

  - - Filler metal shall conform to ASME SFA-5.16.

19-4.1 - Titanium welding filler metals selected and used shall be compatible with the base metal.

  - - Weld shall be inspected as specified in piping material class and ASME B31.3.

19-5.1 - Visual inspection of weld color shall be used to assess proper shielding and amount of contamination per acceptance criteria in Table 10.

Table 10: Acceptance Criteria for Visual Inspection of Titanium Weld Color

| Weld Color | Indication | Acceptability |
| --- | --- | --- |
| Silver | Proper shielding | Accept |
| Light Straw | Slight contamination | Accept |
| Dark Straw, Blue, Bronze, Brown, Violet, Green, Gray, White | Contamination | Reject and remove |

  - - Preheating and interpass control of titanium shall be conducted in accordance with Section 21.

  - - Titanium materials shall not be PWHT unless specified by the Owner's materials engineer.

# Requirements for API 5L Grade X60 and X65 Carbon Steel Piping

## General

20.1-1 - This section shall define additional or modified requirements for fabrication, installation, inspection, and testing of API 5L Grade X60 and X65 carbon steel piping systems provided in accordance with ASME B31.3.

20.1-2 - All other requirements of this specification shall apply.

## Welding Requirements

20.2-1 - Root pass and hot pass welding shall be performed using the gas tungsten arc welding (GTAW) process.

20.2-2 - The remainder of the weld shall be made using gas tungsten arc welding (GTAW), gas-shielded flux-cored arc welding (FCAW-G), shielded metal arc welding (SMAW), or submerged arc welding (SAW) processes. Any other welding process shall be subject to approval by Owner.

20.2-3 - Preheat temperature shall be 212°F (100°C) minimum for all thicknesses.

20.2-4 - Interruption of welding shall be permitted if 3/8 inch (9.52 mm) or 25 percent of the pipe wall thickness, whichever is greater, has been welded, and the weld has been insulated with an insulating blanket to slow the cooling rate. The joint shall be heated to the preheat temperature before resumption of welding.

20.2-5 - Welding procedures in sour service shall be qualified for one cycle of PWHT and three cycles of PWHT to provide for forming operations and future repairs.

## Weld Procedure Qualification

20.3-1 - Charpy V-notch impact testing, if required by ASME B31.3 or another technical requirement, shall be performed as part of the weld procedure qualification.

20.3-2 - Testing shall be in accordance with ASTM A370 using longitudinal V-notch specimens with the notch located in each of the following three locations:

- Weld metal.

- Fusion line (FL).

- Plus 2 mm into the base metal.

20.3-3 - The test temperature shall be the same as that used to qualify the parent pipe metal.

20.3-4 - Three specimens shall be required at each location for a total of nine specimens per weld. Unless revised by other technical requirements (e.g., ASME B31.3) the absorbed energy shall equal or exceed the values required of the parent pipe material.

20.3-5 - Tensile testing shall report ultimate tensile strength and yield strength results. Acceptance criteria for yield strength shall meet 100 percent of specified minimum yield strength in both the base metal and weld metal.

20.3-6 - Separate weld procedure qualifications shall be performed for welding:

- Grade X60 to fittings (MSS SP-75, ASTM A860/A860M).

- Grade X60 to flanges (MSS-44, ASTM A694/A694M).

- Grade X65 to fittings (MSS SP-75, ASTM A860/A860M).

- Grade X65 to flanges (MSS-44, ASTM A694/A694M).

Note: These requirements may not apply to ASME B31.3 Chapter IX, which requires the weldments to be made using the same specification and type or grade of base metal(s).

20.3-7 - The following additional essential variables shall apply for Grade X60 and X65 welding procedures. A change in an essential variable beyond the limit specified shall require a new qualification as follows:

20.3-7.1 - Change in the Manufacturer and brand name of electrode, flux, or electrode/flux combination used for procedure qualification.

20.3-7.2 - Decrease in preheat from the minimum recorded during procedure qualification.

20.3-7.3 - Increase in PWHT temperature greater than 50°F (28°C).

20.3-7.4 - Increase in PWHT duration time greater than 25 percent of that used during procedure qualification.

20.3-7.5 - Increase in CEIIW (carbon equivalent formula from the International Institute of Welding [IIW]) by more than 0.03 above the material used for procedure qualification.

20.3-7.6 - Change in the process of manufacture for the base material, outside the following groups:

  - Quenched and tempered steels.

  - Thermo-mechanically controlled process (TMCP) or controlled-rolled steels.

  - Normalized or as-rolled steels.

# Preheating and Interpass Temperature Control

## Preheating Maintenance and Monitoring

21.1-1 - Preheating shall be in accordance with ASME B31P, summarized in Table 11, or per the Owner’s materials engineer.

Table 11: Preheat Requirements

| Material P Number | Nominal Material Thickness | Required Minimum Preheat Temperature | Action required for preheat interruption* |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 (Carbon Steel) | ≤ 1.0 inch (25mm) | 70°F (21°C) | Cool to ambient in still air. |
|  | >1.0 inch (25mm) | 200°F (95°C) |  |
| P3 (C-1/2Mo) | ≤0.5 inch (13mm) | 70°F (21°C) | Wrap in insulation and cool to ambient |
|  | >0.5 inch (13mm) | 200°F (95°C) |  |
| P4 (1-1/4Cr-1/2Mo) | All | 350°F (177°C) | Wrap in insulation and cool to ambient |
| P5A (2-1/4Cr-1Mo) | All | 350°F (177°C) | Wrap in insulation and cool to ambient. Conduct Dehydrogenation Heat Treatment (DHT). |
| P5B (9Cr-1Mo) | All | 450°F (235°C) | Wrap in insulation and cool to ambient. Conduct Dehydrogenation Heat Treatment (DHT) or Intermediate Stress Relief (ISR). |
| P8 (Austenitic SS) | All | 50°F (10°C) | No Action |
| P10H (Duplex SS) | All | 50°F (10°C) | No Action |
| P34 (CuNi Alloy) | All | 50°F (10°C) | No Action |
| P42-45 (Ni Alloy) | All | 50°F (10°C) | No Action |
| P51 (Ti alloy) | All | 50°F (10°C) | No Action |

21.1-2 - If welding is interrupted for more than three minutes without maintenance of minimum preheat, the requirements of Table 11 shall apply.

21.1-2.1 - If welding is interrupted prior to completing a minimum of 0.375-inch (10 mm) weld deposit or 25 percent of the overall joint thickness (whichever is less), a visual examination of the weld and surface nondestructive examination (NDE) (liquid penetrant examination [PT] or magnetic particle testing [MT]) shall be performed to assure that no visible cracks have formed.

21.1-2.2 - The weld shall be preheated to the required temperature in Table 11 before welding is resumed.

21.1-2.3 - For the purposes of in-process examination, welding preheat may be lowered to 200°F (93°C) for magnetic particle testing (MT) for P1-P5B materials without the need for additional action, so long as preheat raised to required minimum preheat temperature per Table 11 after examination is complete and prior to resuming welding activity.

21.1-3 - When required dehydrogenation heat treatment (DHT) or intermediate stress relief (ISR) shall be conducted as follows:

21.1-3.1 - For dehydrogenation heat treatment (DHT) welds shall be heated to 600°F ±25°F (315°C ±15°C) and held for two hours minimum.

21.1-3.2 - For intermediate stress relief (ISR), welds shall be heated to 1000-1200°F (538-649°C) and held for 15 minutes. Heating rates above 600°F (315°C) shall be no greater than 400°F (204°C) per hour per inch.

21.1-3.3 - The weld may then be cooled under insulations to ambient temperature for NDE prior to resuming preheat for welding or final PWHT.

21.1-4 - For P5B materials (9Cr-1Mo), weldment must be cooled to below 200°F upon completion of welding and prior to PWHT.

## Interpass Temperature Control

21.2-1 - Interpass welding temperatures shall be monitored when required by Table 12. Maximum interpass temperatures shall be specified on the welding procedure specification (WPS) and procedure qualification record (PQR) when required by Table 12.

Table 12: Maximum Interpass Temperature

| Materials P Number | Required Monitoring | Maximum Interpass Temperature |
| --- | --- | --- |
| P1 (Carbon Steel) | When Impact Testing is Required | 480°F (250°C) |
| P3 (C-1/2Mo) | When Impact Testing is Required | 600°F (315°C) |
| P4 (1-1/4Cr-1/2Mo) | When Impact Testing is Required | 600°F (315°C) |
| P5A (2-1/4Cr-1M0) | When Impact Testing is Required | 600°F (315°C) |
| P5B (9Cr-1Mo) | When Impact Testing is Required | 600°F (315°C) |
| P8 (Austenitic SS) | Always Required | 300°F (150°C) |
| P10H (Duplex SS) | <0.125 inch (3mm) | 120°F (50°C) |
|  | 0.125 to <0.250 inch (3 to <6mm) | 160°F (70°C) |
|  | 0.250 to <0.375 inch (6 to <9.5mm) | 210°F (100°C) |
|  | ≥0.375 inch (9.5mm) for S32205 | 300°F (150°C) |
|  | ≥0.375 inch (9.5mm) for S32750 | 250°F (120°C) |
| P34 (CuNi Alloy) | Always Required | 350°F (175°C) |
| P42-P44 (Nickel Alloy) | Always Required | 300°F (150°C) |
| P51 (Ti alloy) | Always Required | 300°F (150°C) |

## Preheating and Interpass Method and Monitoring

21.3-1 - Preheating and Interpass temperature control shall be applied and monitored when required per Table 13.

Table 13: Preheat and Interpass Temperature Methods

| Materials P Number | Preheat Application Method |  |  | Preheat/Interpass Monitoring Method |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oxy-fuel “rosebud” heating torch | Electrical resistance Heating Pads | Induction Heating Coils | Temperature Indicating Crayons | Contact Pyrometers | Attached Thermocouples |
| P1 (Carbon Steel) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P3 (C-1/2Mo) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P4 (1-1/4Cr-1/2Mo) | Less than 2NPS only | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P5A (2-1/4Cr-1Mo) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P5B (9Cr-1Mo) | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| P8 (Austenitic SS) | Yes | Yes | NA | NA | Yes | Yes |
| P10H (Duplex SS) | No | Yes | NA | NA | No | Yes |
| P34 (CuNi Alloy) | Yes | Yes | NA | NA | Yes | Yes |
| P42-45 (Ni Alloy) | Yes | Yes | NA | NA | Yes | Yes |
| P51 (Ti alloy) | No | Yes | NA | NA | Yes | Yes |

# Post Weld Heat Treatment

## Method

22.1-1 - Heat treatment shall be accomplished by any of the following:

- Furnace (gas fired or electrical).

- Local electrical resistance.

- Induction methods.

22.1-2 - Heating and cooling rates shall comply with the requirements of the applicable design code and with the requirements of PCR-PU-6239-TCO (Section 5.3).

22.1-3 - Owner acceptance shall be required for the use of exothermic stress relieving kits.

22.1-4 - Local or field PWHT shall be conducted in accordance with PCR-PU-6239-TCO. Supplier shall submit the proposed local PWHT procedure for Owner review and acceptance.

22.1-5 - Supplier shall submit the proposed furnace PWHT procedure for Owner review and acceptance. As a minimum, the procedure shall address the following:

- Description of furnace.

- Operating temperature range.

- Dimensions of the temperature-calibrated working zone defining maximum load size.

- Calibration procedures used to ensure the maximum specified temperature differential throughout the working zone.

- Maximum period between calibration to recognized industry standards (maximum year for furnace, maximum three months for controlling/recording instruments and thermocouples).

- Loading and spacing procedures.

- Thermocouple placement requirements.

- Heating procedures, holding times, and cooling procedures for each material type.

- Protection of flange faces to prevent scaling.

22.1-6 - Flames shall not impinge on the metal surface. Flame impingement may result in local overheating.

22.1-7 - Furnace atmosphere shall be controlled to minimize surface oxidation.

22.1-8 - Pipe shall be supported to prevent warpage or deterioration.

22.1-9 - Strip chart recordings of each heat treatment shall be provided in addition to the following:

- Furnace loading sketches.

- Thermocouple locations.

- Other documentation necessary to confirm successful heat treatment of the piping welds.

## Thermocouple Requirements

22.2-1 - For furnace PWHT, sufficient thermocouples to monitor PWHT temperatures shall be attached to representative welds.

22.2-1.1 - For field and local PWHT methods (electric resistance heaters or induction coils), thermocouples should be attached to piping welds in accordance with PCR-PU-6239-TCO (paragraph 5.2).

22.2-2 - For furnace and local PWHT, thermocouples shall be attached by direct spot capacitor discharge, resistance welding, or welding of a thermocouple pad.

22.2-3 - Two or more thermocouples shall be used to measure and record the entire heat-treating cycle.

22.2-3.1 - A sufficient number of thermocouples shall be distributed on the thicker parts of weldments and pipe to ensure uniformity of temperature throughout the heat treatment batch.

22.2-3.2 - For pipe-to-flange welds, at least one thermocouple shall be placed on the flange side of the weld.

22.2-4 - Temperature uniformity during PWHT shall comply with the requirements of PCR-PU-6239-TCO (Section 5.3).

22.2-5 - Controlling thermocouples shall be attached to the pipe.

## Hydrogen Bakeout

22.3-1 - The term bakeout refers to heat treatment performed on service exposed materials to remove hydrogen from the steel prior to fabrication or repair activities. Hydrogen bakeout is applicable to carbon and low-alloy steels that are charged with hydrogen as a result of service exposure prior to repair activities. Hydrogen uptake occurs as a result of corrosion involving hydrogen promoters such as H2S. A substantial proportion of diffusible hydrogen is trapped within the steel, particularly by non-ferrous inclusions. Trapped hydrogen is liberated by exposing the steel to elevated temperatures.

22.3-2 - For furnace PWHT, sufficient thermocouples to monitor PWHT temperatures shall be attached to representative welds. Bakeout is always recommended prior to certain types of welding in equipment with a history of sour service cracking or blistering. Bakeout is also recommended if welders are struggling with weld porosity and spatter due to apparently trapped gases or if there is evidence of delayed hydrogen cracking. Bakeout can also be effective prior to crack excavation if cracks appear to grow during removal. If no history exists, RE Mechanical Integrity Group should be consulted on the need for hydrogen bakeout prior to welding. Bakeout is also recommended for piping and equipment in Rich Amine service

22.3-3 - When bakeout is required based on service severity category, the requirement applies only to through thickness welding. External attachments such as weld-o-lets, full encirclement tees, seal welds, branch connection fillet welds and pipe support do not require bakeout.

22.3-4 - Carbon steel products should be baked out at 550-600°F (285-315°C) for 4 hours minimum, plus 2 hours per inch over 1 inch (2hrs per 25 mm, over 25mm). For example, a carbon steel shell 1¾-inches (44.5mm) thick should be baked out at 550-600°F for 5.5 hrs. CrMo steel products are recommended to be baked out at 750°F (400°C) plus or minus 25°F (14°C) for 4 hours minimum, plus 2 hours per inch (25 mm) of thickness over 1 inch (25 mm).

22.3-5 - The following recommendations are used for Hydrogen Bakeout:

22.3-5.1 - Use electric resistance heaters or gas firing methods for hydrogen bakeout of piping components. Rosebud or manual torch heating is not recommended.

22.3-5.2 - Heat the weld area plus a minimum of 3 inches (7.5 cm) or 3*t in all directions, whichever is greater, where the wall thickness is.

22.3-5.3 - Insulate a minimum of 1 inch (2.5 cm) thick and extend beyond the heater band 6 inches (15 cm) or 6*t in all directions, whichever is greater, where t is wall thickness.

22.3-5.4 - Place thermocouples at the center of the heated band, with no more than three heaters per controlling thermocouple.

22.3-5.5 - It may be advantageous to use the electric resistance preheat setup for bakeout prior to welding. However, the preheat bands are typically placed 2–3 inches (5–7.5 cm) away from the weld area. If the preheat setup is to be used for bakeout the following considerations apply:

22.3-5.5.1 - If the heaters are not centered over the weld area, place additional monitoring thermocouples on the weld area (or bevel) to verify the weld area achieves bakeout temperatures. Place at least one monitoring thermocouple for every control thermocouple. A minimum of two monitoring thermocouples is recommended on the weld area.

22.3-5.5.2 - The electric resistance heaters may be controlled up to the bakeout temperature plus 250°F (120°C) to achieve the specified bakeout temperature at the weld location.

22.3-5.5.3 - Moderate heating and cooling rates are acceptable for bakeout operations. The exact rates do not need to be specified because extreme temperatures are not reached as in PWHT.

22.3-6 - For hydrogen damaged steel such as hydrogen blistered equipment in sour service need consult and experience RE Mechanical Integrity Group for repairs in blistered equipment.

## Intermediate Stress Relief and Dehydrogenation Heat Treatment

22.4-1 - Intermediate Stress Relief (ISR) only applies to low-alloy CrMo piping materials. When PWHT cannot be performed immediately following welding, ISR can be used to reduce hydrogen concentration in the weld and HAZ and partially relieve welding stresses. ISR is not a substitute for PWHT, but it does leave low-alloy CrMo steel materials in a condition where they will not suffer hydrogen cracking before they can be fully post-weld heat treated. This is especially critical for the higher-chrome steels. When ISR is employed, it is to be performed immediately following welding so that the weld does not cool below the specified minimum preheat temperature. Regardless of ISR heat treatment, PWHT is to be conducted before low-alloy CrMo piping is put into service.

22.4-2 – The purpose of DHT is to drive out hydrogen to minimize the risk of hydrogen cracking, and to minimize problems due to low as-welded toughness. Post-heating/dehydrogenation heat treatment (DHT) shall be applied on completion of the weld and upon any interruption to preheat. DHT shall be applied prior to cooling below the preheat temperature. Post-heating/DHT shall be applied at temperature 600°F ±25°F (315°C ±15°C). The holding time shall be 1 hour per 1 inch (25 mm) of component thickness, with a minimum of 2 hours.

22.4-3 – As an industry consensus, API 934-A is an excellent recommended practice on the materials and fabrication requirements for Cr-Mo equipment. However, it is cautious and somewhat vague on the topic of Intermediate Stress Relief (ISR) versus Dehydrogenation Heat Treatment (DHT) for the different types of welds — which reflects the industry’s varying practices. For the advanced steels, API 934-A states that DHT should only be used with Purchaser approval, and that it should not be used on restrained welds such as nozzle welds. As a result, it is common for a DHT to be permitted on longitudinal and circumferential seams to achieve the cost and schedule savings, and ISR is used for nozzle welds. The RE Mechanical Integrity Group should be consulted on the need for Intermediate Stress Relief or Dehydrogenation Heat Treatment after welding.

# Examination and Testing

## General

23.1-1 - Owner shall retain the right to designate which piping shall be randomly tested.

23.1-2 - External and accessible internal surfaces of joints and components to be examined shall be free of rust, scale, weld flux or spatter, and paint.

23.1-3 - Surfaces shall be ground, if necessary, to eliminate irregularities that can obscure or confuse the interpretation of imperfections.

23.1-4 - Qualification of inspection personnel shall be in accordance with ISO 9712 or ASNT SNT-TC-1A.

23.1-5 - Inspectors of ASME B31.1 boiler external piping (BEP) shall be specifically qualified for BEP inspection in accordance with the requirements of ASME B31.1.

23.1-6 - Unless specified otherwise, the extent of non-destructive examination (NDE) shall be performed as required by the piping material classes in PIM-SU-5112-TCO.

23.1-7 – The detailed NDT procedures shall always be available for review at the Suppliers works by the Purchaser’s Inspector.

23.1-8 - For more detailed information on the scope of non-destructive testing (NDE), please follow the link  TCO NDE requirements per pipe class

## Visual, Liquid Penetrant, and Magnetic Particle

23.2-1 - Visual, liquid penetrant, and magnetic particle examination procedures and acceptance criteria shall be in accordance with either ASME B31.3 or ASME B31.1 (as applicable) and the requirements of the piping material classes.

1. Normal fluid service criteria shall be used for all piping, unless those piping with service conditions specified in the following paragraph.

2.  For all materials, severe cyclic conditions criteria shall be applied for all piping in severe cycling conditions and all piping in service environments listed in Table 3 of this specification.

23.2-2 - Visual examination, including any in-process examination, shall be performed and repairs made before any other examinations are performed.

23.2-3 - Except as required by repair procedures, liquid penetrant and magnetic particle examination shall be performed after PWHT.

## Radiography

    - General Requirements

23.3.1-1 - Radiography shall be performed in accordance with PPL-SU-1564-TCO and the requirements of the piping material classes.

23.3.1-2 - If the ASME code permits and the Owner agrees, phased array ultrasonic examination may be substituted for radiography.

23.3.1-3 - Final radiography for acceptance shall be performed following PWHT.

23.3.1-4 - Radiographic inspection shall be performed by a qualified third-party Sub-Supplier. Self-inspection by Supplier shall not be acceptable.

23.3.1-4.1 - Inspectors shall be qualified in accordance with ISO 9712 or ASNT SNT-TC-1A.

23.3.1-4.2 - As a minimum, inspectors responsible for grading and interpretation of radiographs shall be Technician Level II and certified by ISO 9712 or ASNT SNT-TC-1A.

23.3.1-4.3 - As a minimum, inspector helpers shall be Technician Level I and certified by ISO 9712 or ASNT SNT-TC-1A.

23.3.1-5 - For each procedure change requiring a separate welder qualification, the first two welds for each welder shall be 100 percent radiographed in addition to five percent of the order (or other specified percentage).

23.3.1-6 - If radiography is specified to be less than 100 percent, the radiography shall be a “random examination” as opposed to a “spot examination” as defined in ASME B31.3.

23.3.1-7 - Welds selected to be examined shall be as evenly distributed as possible between pipe spools and welders.

23.3.1-8 - Concurrence of Purchaser and Owner’s inspectors shall be obtained on the selection of welds to be examined.

23.3.1-9 - Purchaser and Owner shall reserve the right to require additional radiographs.

23.3.1-10 -  Normal fluid service or severe cyclic conditions shall be specified on the piping isometrics.

    - Acceptance Criteria

23.3.2-1 - Acceptance criteria for radiography shall be in accordance with ASME B31.3 or ASME B31.1, as applicable. With respect to ASME B31.3, for radiography, Table 341.3.2 shall be used:

1. Normal fluid service criteria shall be used for all piping, unless those piping with service conditions specified in the following paragraph.

2.  For all materials, severe cyclic conditions criteria shall be applied for all piping in severe cycling conditions and all piping in service environments listed in Table 3 of this specification.

23.3.2-2 - Concurrence of Purchaser’s inspector shall be required in the interpretation of radiographs.

    - Technique

23.3.3-1 - Fluorescent intensifying screens shall not be used.

    - Progressive Examination

23.3.4-1 - Progressive examination shall be in accordance with ASME B31.3 or ASME B31.1, as applicable.

23.3.4-2 - Additional radiography resulting from rejected welds shall be at Supplier’s expense and shall not be included in the five percent (or other specified percentage) required by the code or piping material classes.

## Ultrasonic Examination

    - General Requirements

23.4.1-1 - Ultrasonic testing shall be performed in accordance with either ASME section V and the requirements of the piping material classes.

23.4.1-2 - Final ultrasonic testing for acceptance shall be performed following PWHT.

23.4.1-3 - Ultrasonic inspection shall be performed by a qualified third-party Sub-Supplier. Self-inspection by Supplier shall not be acceptable.

23.4.1-3.1 - Inspectors shall be qualified in accordance with ISO 9712 or ASNT SNT-TC-1A.

23.4.1-3.2 - As a minimum, inspectors responsible for grading and interpretation of ultrasonic testing signals shall be Technician Level II and certified by ISO 9712 or ASNT SNT-TC-1A.

23.4.1-3.3 - As a minimum, inspector helpers shall be Technician Level I and certified by ISO 9712 or ASNT SNT-TC-1A.

23.4.1-4 - For each procedure change requiring a separate welder qualification, the first two welds for each welder shall be 100 percent ultrasound scanned in addition to five percent of the order (or other specified percentage).

23.4.1-5 - If ultrasonic testing is specified to be less than 100 percent, the ultrasonic testing shall be a “random examination” as opposed to a “spot examination” as defined in ASME B31.3.

23.4.1-6 - Welds selected to be examined shall be as evenly distributed as possible between pipe spools and welders.

23.4.1-7 - Concurrence of Purchaser and Owner’s inspectors shall be obtained on the selection of welds to be examined.

23.4.1-8 - Purchaser and Owner shall reserve the right to require additional ultrasonic testing.

    - Acceptance Criteria

23.4.2-1 - All indications exceeding 20% of the reference level must be reviewed by the operator to determine the shape, nature, and location of the defect and assessed according to the following acceptance standards:

- Indications characterized as cracks, lack of fusion at the edge or root, as well as delamination in the base metal, are unacceptable regardless of their length.

- Defects are considered unacceptable if their amplitude exceeds the rejection level and their size surpasses the values indicated in table 14.

Table 14: Size of unacceptable Defects.

| Defect type | Category D | Normal Service | Severe Cyclic Conditions |
| --- | --- | --- | --- |
| Slag and inclusions | ≤ 6 mm | ≤ 4 mm | ≤ 2 mm |
| Porosity | Diameter ≤ 4 mm, no more than 2 pore per 10 mm of weld | Diameter ≤ 3 mm, no more than 1 pore per 10 mm of weld | Diameter ≤ 2 mm, no more than 1 pore per 10 mm of weld |
| Cluster of pores | Distance between pores ≥ 2d | Distance between pores ≥ 3d | Distance between pores ≥ 4d |
| Undercuts | Depth ≤ 0.5 mm | Depth ≤ 0.3 mm | Not allowed |

  - The total percentage of defects in the weld should not exceed 5% of the weld joint length.

## Hydrotesting

23.5-1 - Hydrotesting shall comply with PIM-SU-3541-TCO.

23.5-2 - For testing of equipment that is outside of the scope of PIM-SU-3541-TCO, Supplier shall submit testing procedures for Owner review and acceptance.

## Pneumatic Testing

23.6-1 - Pneumatic testing shall comply with PIM-PU-5284-TCO.

## Leak Repair and Re-Testing

23.7-1 - Supplier shall advise Purchaser of all defects in writing.

23.7-2 - Welds or portions of welds that leak during hydrostatic testing and that have not been radiographed previously shall be radiographed at the affected areas before being cut out and rewelded.

23.7-3 - After repair, the welds or portions of welds shall be radiographed again. The hydrostatic test shall be performed again to verify the repairs, unless specifically accepted otherwise in writing by Purchaser.

# Positive Material Identification

24-1 - Positive material identification (PMI) activities and individuals performing PMI shall comply with the requirements of CPM-PU-5074-TCO.

# Repairs

  - - Supplier shall advise Purchaser in writing of required repairs. Purchaser acceptance shall be obtained prior to the start of repair work. All repair work shall be documented in accordance with the Purchaser's procedures and specifications.

  - - Repair procedure documentation shall outline the steps necessary to make weld cap, through-wall, and partial penetration repairs.

  - - Weld repair procedures shall be submitted to Purchaser for review and acceptance prior to start of the repair of work.

  - - Rejected welds shall be treated as follows:

25-4.1 - Repair shall be completed promptly and re-inspected at Supplier’s expense.

25-4.2 - Repair welds shall be retested with the same method that detected the defect.

25-4.3 - Areas that have been gouged for removal of defects shall be ground smooth and inspected by magnetic particle (if material permits) or by liquid penetrant inspection to verify complete removal of defects.

  - - Documentation shall include a description of the location and nature of repairs made as a result of non- destructive examination (NDE) as well as testing results.

  - - Unless otherwise accepted by Owner, repairs shall be limited to one attempted weld repairs and two PWHTs.

  - - Damaged machine surfaces shall be repaired, or the component shall be replaced. Repair of machined surfaces is not permitted without Owner review and acceptance.

  - - External undercut at the weld cap shall be repaired by grinding off the weld cap at the undercut location and recapping.

  - - Repairs to pipe and fitting surfaces shall not reduce the wall thickness below the minimum required by the piping material class or component standard, including consideration of corrosion/erosion allowance.

  - - The minimum length of a repair weld bead shall be 2 inches (50 mm). The maximum length of a repair weld bead shall be in accordance with SP RK 3.05-103-2014 (paragraph 7.2.12).

  - - When a repair procedure is required for carbon steel, the procedure shall be established and qualified to demonstrate that a repair weld with suitable mechanical properties and soundness can be produced. The repair weld shall meet the minimum requirements of the production weld or as otherwise specified by the company.

  - - When post weld heat treatment (PWHT) is required for service, or required by Project Specification, then welds of repair welding procedure qualification shall be as well subjected to PWHT time-at-temperature shall be at least the equivalent of one (1) PWHT cycle. PWHT shall be conducted in accordance with Section 22 and PCR-PU-6239-TCO (Section 4).

  - - Full-thickness Repair (through-wall) performed during qualification of welding procedure cover other types of repairs.

  - - Repair types are independent of joint type (i.e., butt weld repair qualifications can be applied to fillet and branch joint designs); all tests shall be carried out on butt welds.

  - - Repair weld procedures shall be revised to show any changes and shall include the following of detail information specify as per ASME IX and ASME B31.3.

  - - A repair procedure shall be reestablished as a new repair procedure and shall be requalified when any of the essential variables listed in Tables (ASME IX and ASME B31.3) are changed.

  - - Repair procedures shall be qualified on a test weld completed following the details of a production welding procedure specification. A full circumferential butt weld shall be used to qualify a repair procedure. Details for repair procedure shall be recorded with the complete results in the procedure qualification record. Welding parameters of the repair procedure shall be according to the welding parameters of the main procedure. Perform a separate test coupon (qualification pup piece) for type of repair and record the welding parameters in different positions of the welding process. The same welding process, Consumables and size shall be used for the repairs as are qualified and accepted by Company.

  - - When the production weld that is to be repaired have toughness and hardness requirements, the repair procedure shall demonstrate the ability to meet those same requirements. This may be demonstrated through Charpy impact testing and Hardness test as specified by the company.  The minimum total number of specimens and the types of destructive tests to which repair procedure shall be submitted are shown in Table 15. At the discretion of the company, additional types and number of tests may be required.

Table 15: Number of Test Specimens of Repair Procedure Qualification.

| Repair Type | Macro Hardness The hardness survey is made on the macro section test specimen. | Charpy Impact CVN test of WM, FL, FL+2mm (1 test per location consist of 3 test samples each). |
| --- | --- | --- |
| Full thickness | 1 | 3 |

  - - If two different material is used during of welding qualification (different types of products, different steel brand, etc.) then toughness test shall be performed for two different materials (the fusion line and the fusion line +2 mm).

  - - The repair procedure shall be verified by non-destructive testing.

  - - Specimens, if required at the request of the company, for carrying out mechanical tests described in the standards ASME IX and ASME B31.3, shall be taken from location in accordance with the requirements of these standards. Test coupons for hardness tests shall be taken from a location about 6 o'clock. Test coupons to determine the toughness test shall be taken according to the applied scheme (ASME IX Figure QW-463.1(f))

# Identification and Markings

  - - Piping systems shall be color coded and labeled in accordance with SID-SU-5106-TCO.

  - - Spacing of identification markings shall not exceed 40 feet (12 m).

  - - Flow direction arrows shall be provided with labels.

# Documentation

  - - Copies of certifications and records required by ASME B31.3, ASME B31.1, or ASME BPVC Section I, as applicable, shall be furnished to Purchaser’s inspector.

  - - During the course of fabrication, Supplier shall maintain the following documentation and make it available to Purchaser for review:

    - “As-built” dimensional data and material substitutions on piping.

    - Mill test reports and other similar certifications for materials of construction provided and maintained in accordance with the requirements of L-ST-2006, L-ST-2009, L-ST-2033.

    - Spool drawings documenting heat numbers and other similar component identification numbers compliant with the traceability requirements of L-ST-2006, L-ST-2009, L-ST-2033.

    - Welding procedure specification (WPS), procedure qualification record (PQR), and welder performance qualification (WPQ)documents.

    - Weld records coded to correspond with spool drawings, to identify the location of each weld.

    - Examiner certifications, non-destructive examination (NDE), PWHT data from furnace recorder, and other inspection records and charts.

    - Pressure test procedures, reports, test certificates, and results.

    - Hardness test results.

    - Other documentation required by project specifications.

    - Other documentation required to satisfy ASME B31.1 and ASME BPVC Section I requirements for boiler external piping (BEP).

  - - Upon completion of testing, and prior to shipment of the applicable piping, Supplier shall provide Purchaser with a complete quality control package for the piping, including both a hard copy and an electronic copy of the documentation listed in item 27-2.

# Packing for Shipment

  - - Shipping shall conform to the requirements of CPM-SU-5244 and additional requirements specified in the purchase order.

  - - All fabricated pipe spools shall be cleaned in accordance with PFI ES-5 standard cleaning requirements

  - - Shipping documentation required by CPM-SU-5244 shall be furnished to the Purchaser for review and acceptance in advance of shipment of materials and within the time frame specified in CPM-SU-5244.

  - - Each section of fabricated piping shall be plainly marked with the order and spool number.

28-4.1 - Marking shall be waterproof and clearly readable, with characters at least 1/2 inch (13 mm) tall.

28-4.2 - Paint, ink, and marking material shall not contain chlorides, sulfur, lead, or other metals.

28-4.3 - Markings shall be made once on each end of the spool, on opposite sides.

28-4.4 - Proposals to use bar coding shall be submitted to Purchaser for review and acceptance.

28-4.5 - Detrimental surface contaminant material shall not be used.

  - - Exposed flange faces shall be protected against corrosion and damage in accordance with the requirements specified in CPM-SU-5244-TCO.

  - - Plastic snap-in end covers shall be acceptable for pipe flanges.

  - - Threaded connections shall be protected by thread protectors.

  - - Beveled ends shall be protected by snug-fitting end protectors.

# Область применения

## Область применения

- Данная спецификация дополняет требования к изготовлению трубопроводов согласно кодам ASME B31.1 и ASME B31.3.

- Данная спецификация включает в себя требования к изготовлению и освидетельствованию трубопроводов из углеродистой стали, низколегированной стали, аустенитной нержавеющей стали, дуплексной и супердуплексной нержавеющей стали, никелевых сплавов, титана и медно-никелевых сплавов

- Данная спецификация не рассматривает следующее:

  - Требования к горячим врезкам.

  - Металлические трубопроводы, футерованные неметаллическими материалами.

  - Особые требования к изготовлению, применимые к другим типам материалов

Примечание: Проконсультируйтесь с заказчиком по поводу особых требований, касающихся других металлургических производств.

- Трубопроводы специально исключены из области применения настоящей спецификации.

## Разрешение конфликтов

- В случае противоречия между применимыми кодом ASME и настоящей спецификацией применяется более строгий документ. Заказчик (ТШО) должен быть уведомлен о таких конфликтах.

- Все предлагаемые исключения из требований настоящей спецификации и запросы на разрешение конфликтов требований должны быть представлены в письменной форме заказчику (ТШО) как указано в настоящем документе.

- Все содержащиеся в настоящем документе заявления, требующие рассмотрения или принятия заказчиком (ТШО), означают письменное принятие.

- Поставщик (деловой партнер) должен предоставить любые противоречия между документами запроса в письменной форме заказчику (TШO) для разрешения.

# Ссылки

## Документы заказчика

L-ST-2023	Цинкование трубных узлов

CPM-SU-5011-TCO	Требования к материалам и изготовлению для дуплексной нержавеющей  стали

CPM-SU-5013-TCO	Изготовление системы трубопроводов и оборудования из никелевых сплавов

CPM-PU-5074-TCO	 Программа контроля химического состава сплавов первичных материалов (PMI)

CPM-SU-5244-TCO	Консервация нового оборудования во время транспортировки и хранения

ICM-SU-5139-TCO	Монтаж, проверка, испытание и ввод в эксплуатацию контрольно-  измерительных приборов

PCR-PU-6239-TCO	Термическая обработка после сварки в полевых условиях

PIM-SU-3541-TCO	Гидравлическое испытание наземных трубопроводных систем

PIM-SU-5104-TCO	Закупка клапанов

PIM-SU-5112-TCO	Классы материалов трубопроводов

PIM-DU-5138-TCO	Проектирование трубной обвязки

PIM-PU-5284-TCO	Пневматические испытания трубопроводных систем в полевых условиях

PIM-SU-6098-TCO	 Изготовление и монтаж системы плакированного трубопровода

015-0000-WWW-STD-20001-01	Подробности сварки трубопроводов

PPL-SU-4737-TCO	Гибка труб методом индукционного нагрева и в холодном состоянии

SID-SU-5106-TCO	Руководство по технике безопасности при проектировании

WEM-SU-5246-TCO	Использование гарантийных швов, не испытываемых давлением

WEM-PU 6251-TCO                  	Дуговая сварка с компьютерным управлением (CCDA)

L-ST-6077	             	Таблица выбора опор трубопроводов

015-0000-QAC-PRO-20121-01      Процедура обеспечения качества поставщика ТШО

W-ST-2004                                      Материалы, применяемые во влажной сероводородной среде

L-ST-2006                                       Цветовая кодировка элементов трубной обвязки и отслеживание

трубопроводных материалов

L-ST-2009                                       Технические условия на поставляемые трубы, фитинги и фланцы

L-ST-2033                                       Отслеживание материалов для трубной обвязки на площадке

RE-QM-SWP-002.13                      Аттестация сварочных процедур и сварщиков

PPL-SU-1564-TCO                         Радиографический контроль

L-ST-2056                                       Детальная спецификация трубопроводов по классам

## Отраслевые коды и стандарты

Если иное не указано в настоящем документе, используйте последнее издание документов, на которые имеются ссылки.

Американский нефтяной институт (API)

API Spec 5L	Трубы для трубопроводов

API Spec 6A	Спецификация для устьевого и фонтанного оборудования

API RP 14E	Рекомендуемая практика для проектирования и монтажа трубопроводных систем морских добывающих платформ

Международное АОИМ (ASME)

ASME B1.20.1	Трубная резьба общее назначение (дюймы)

ASME B16.25	Стандартные спецификации на концевые изделия трубопроводов со

стыковой сваркой

ASME B31.1	Трубопроводы для энергетики

ASME B31.3	Технологические трубопроводы

ASME 31P	Стандартная термическая обработка трубопроводов

Нормы для котлов и сосудов, работающих под давлением (BPVC) (BPVC, также ссылается как‘the ASME Code’)

Раздел I, Правила для строительства котлов для энергетики

Раздел V, Неразрушающий контроль

Раздел IX, Аттестация сварки, пайки и наплавки - «Стандарт аттестационных испытаний сварки, пайки и наплавки; сварщиков; паяльщиков; а также операторов сварки, пайки и наплавки»

Раздел VIII, Правила для строительства сосудов, работающих под давлением, Часть 1

Раздел II, Материалы, Часть С, Технические условия для сварочных стержней, электродов, а также присадочных металлов - следующие документы ТУ (SFA):

ASME SFA-5.1	Спецификация на электроды для углеродистой стали применяемые для дуговой сварки   покрытым электродом

ASME SFA-5.4/SFA-5.4M	Спецификация на электроды для нержавеющей стали применяемые для дуговой сварки   покрытым электродом

ASME SFA-5.6	Покрытые электроды для дуговой сварки меди и медных сплавов

ASME SFA-5.7                           Сварочные стержни и электроды без покрытия (прутки) из меди и медных сплавов

ASME SFA-5.9	Спецификация на сварочные электроды (прутки) и стержни без покрытия для нержавеющей стали

ASME SFA-5.16	Технические характеристики сварочных стержней, электродов и присадочных металлов –материалы

ASME SFA-5.17                          Спецификация на электроды (проволока) и флюсы для углеродистой стали применяемые для дуговой сварки под слоем флюса

ASME SFA-5.18                          Спецификация на электроды (проволока) и стержни для углеродистой стали применяемые для дуговой сварки в защитных газах

ASME SFA-5.20                          Спецификация на электроды для углеродистой стали применяемые для дуговой сварки порошковой проволокой

ASME SFA-5.22                          Спецификация на электроды для нержавеющей стали применяемые для дуговой сварки порошковой проволокой (FCAW) и порошковые стержни для нержавеющей стали применяемые для газовой дуговой сварки вольфрамовым электродом (GTAW).

ASME SFA-5.30                          Спецификация расходных вставок

Американское общество по неразрушающему контролю (ASNT)

ASNT SNT-TC-1A                     Аттестация и сертификация персонала по неразрушающему контролю

Международная АОИМ (ASTM)

ASTM A370	Стандартные методы испытаний и определения механических испытаний стальных изделий

ASTM A694/A694M	Стандартная спецификация на поковки из углеродистой и легированной стали для фланцев, труб, фитингов, клапанов и деталей для систем передачи высокого давления

ASTM A860/A860M	Стандартная спецификация на фитинги для стыковой сварки из деформируемой высокопрочной ферритной стали

ASTM E562	Стандартный метод определения объемной доли путем систематического

ручного подсчета точек

Американское общество сварщиков (AWS)

AWS A4.2M/A4.2	Стандартные процедуры калибровки магнитных приборов для измерения содержания дельта-феррита в наплавленном металле аустенитной и дуплексной ферритно-аустенитной нержавеющей стали

AWS A4.3	Стандартные методы определения содержания диффундирующего водорода в наплавленном металле мартенситных, бейнитных и ферритных сталей, полученных дуговой сваркой

AWS A5.5	Спецификация на электроды для низколегированной стали для дуговой сварки покрытым электродом

AWS A5.23	Спецификация на электроды и флюсы для низколегированной стали применяемые для дуговой сварки под слоем флюса

AWS A5.29/A5.29M	Спецификация на электроды для низколегированной стали применяемые для дуговой сварки порошковой проволокой

AWS Z49.1	Безопасность при сварке, резке и сопутствующих процессах

AWS D10.10                                 Рекомендуемые методы локального нагрева сварных швов на трубопроводах и трубок

AWS A3.0M/A3.0                        Стандартные сварочные термины и определения

Общество по стандартизации производителей арматуры и фитингов (MSS)

MSS SP-44	Стальные трубопроводные фланцы

MSS SP-75	Высокопрочные кованые фитинги для стыковой сварки

Ассоциация по защите и повышению производительности материалов (AMPP) (ранее NACE International) и ISO

NACE MR0175 / ISO 15156	Нефтяная и газовая промышленность - материалы для использования в H2S-содержащих   средах при добыче нефти и газа.

NACE SP0472	Методы и меры предотвращения растрескивания сварных изделий из углеродистой стали в условиях эксплуатации в агрессивных средах нефтепереработки

ISO 9712                                       Неразрушающий контроль - Квалификация и сертификация персонала неразрушающего контроля

Институт изготовления труб (PFI)

PFI ES-3	Допуски изготовления

PFI ES-5	Очистка изготовленных трубопроводов

PFI ES-49	Рекомендации по установке усиленных соединительных фитингов для

ответвлений

Стандарты Республики Казахстан

SP RK 3.05-103-2014                           Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

The Order № 468 of RoK                      Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства

ST RK ASTM A 370-2011                    Техническое испытание стальных изделий. Стандартный метод и

определения

# Терминология

## Сокращения

BEP	Наружные трубопроводы котла

BHN	Твердость по Бринеллю

CCDA	Сварочная дуга (сварка) с компьютерным управлением

CVN                                            V-образный вырез по Шарпи

DHT	Дегидрогенизационная термообработка

DMT	Расчетная минимальная температура

ERW	Электрическая сварка сопротивлением

FCAW	Дуговая сварка порошковой проволокой

FCAW-G                                     Дуговая сварка порошковой проволокой в защитных газах

FCAW-S                                      Дуговая сварка самозащитой порошковой проволокой

FL                                                Линия сплавления

FN	Ферритное число

FRP	Пластик, армированный стекловолокном

GMAW	Дуговая сварка в среде защитных газов

GMAW-P	Дуговая сварка в среде защитных газов с пульсирующей дугой

GMAW-S	Дуговая сварка в среде защитных газов с коротким замыканием

GTAW	Газовая дуговая сварка вольфрамовым электродом

GTAW-P	Газовая дуговая сварка вольфрамовым электродом с импульсным током

HAZ	Зона термического влияния

HV10	Твердость по Виккерсу (испытательное усилие 10 кгс)

IIW	Международный институт сварки

ISR	Промежуточное снятие напряжения

NDE/NDI/NDT	Неразрушающие контроль/инспекция/испытание

PAUT	Ультразвуковой контроль с фазированной решеткой

PMI	Положительная идентификация материала

PQR	Протокол аттестации процедуры

PT	Цветная дефектоскопия (или инспекция или испытание)

PTFE	Политетрафторэтилен (Тефлон)

PWHT	После сварочная термообработка

RT	Радиографический контроль (или инспекция или испытание)

SAW	Дуговая сварка под слоем флюса

SMAW	Дуговая сварка покрытым электродом

SMTS	Заданная минимальная прочность на разрыв

TMCP	Термомеханическая контролируемая обработка

UNS	Единая система нумерации (система обозначения сплавов)

WM                                             Металл шва

WPQ	Аттестация сварщика

WPS	Спецификация сварочной процедуры

WRC	Совет по исследованиям в области сварки

## Определения

Компания	Тенгизшевройл (ТШО)

Владелец                                        Заказчик. Тенгизшевройл (ТШО)

Заказчик	Сторона, предоставляющая заказ на покупку или контракт. Покупателем

может быть компания или уполномоченный агент

компании. Тенгизшевройл (ТШО)

Поставщик	Любой поставщик, продавец, поставщик услуг или поставщик товаров для компании или деловой партнер

# Общие требования

  - - Материалы трубопроводов, их изготовление, экспертиза и испытания должны соответствовать следующим требованиям:

    - PIM-SU-5112-TCO классы материалов трубопроводов.

    - Не применим в ТШО.

    - Не применим в ТШО.

    - Другие классы материалов трубопроводов, принятые заказчиком.

    - Другие документы, упомянутые в настоящем документе.

    - L-ST-2009 технические условия на поставляемые трубы, фитинги, и фланцы

    - W-ST-2004 материалы, применяемые во влажной сероводородной среде

  - - Не применим в ТШО.

  - - Использование слова «код» в данной спецификации означает ASME B31.1 или ASME B31.3, как указано заказчиком.

  - - Трубопроводы должны соответствовать данной спецификации и последней редакции ASME B31.1 или ASME B31.3 (в зависимости от обстоятельств).

  - - Трубопроводы, обозначенные как наружные трубопроводы котла (BEP), должны соответствовать требованиям ASME B31.1.

  - - Материалы, изготовление, инспекция, испытания, документация и маркировка наружных трубопроводов котла (BEP) должны соответствовать требованиям ASME кода по котлам и сосудам, работающим под давлением (BPVC), раздел I.

4-6.1 - Материалы, приобретенные для включения в область применения наружных трубопроводов котла (BEP), должны соответствовать специальным требованиям, указанным в ASME B31.1.

4-6.2 - В заказах на закупку, включающих системы наружного трубопровода котла (BEP), должно быть указано, что все материалы, изготовление, инспекция, испытания, документация и маркировка, должны быть представлены и соответствовать требованиям раздела I ASME BPVC и ASME B31.1.

  - - Заказчику должна быть предоставлена возможность наблюдать за всей работой или ее частью, включая доступ к средствам для проверки результатов.

  - - Трубные опоры должны соответствовать PIM-DU-5138-TCO для наземных объектов трубопроводных систем.

  - - Плакированные трубопроводы должны быть изготовлены и смонтированы в соответствии с требованиями PIM-SU-6098-TCO.

  - - Системы трубопроводов, изготовленные из дуплексной или супердуплексной нержавеющей стали, должны соответствовать требованиям CPM-SU-5011-TCO.

  - - Системы трубопроводов, изготовленные из никелевых сплавов, должны соответствовать требованиям CPM-SU-5013-TCO.

  - - Трубки приборов должны соответствовать требованиям ICM-SU-5139-TCO.

  - - Не применим в ТШО.

  - - Если это указано в спецификациях класса материала трубопровода, трубопроводные системы, спроектированные в соответствии с требованиями высокого давления ASME B31.3, глава IX, должны соответствовать дополнительным требованиям к изготовлению и сварке, изложенным в ASME B31.3, глава IX.

  - - Гарантийные сварные швы, не подвергающиеся испытанию под давлением, должны соответствовать требованиям WEM-SU-5246-TCO

  - - Поставщик должен соответствовать всем требованиям 015–0000-QAC-PRO-20121-01, если заказчик не предоставит исключение до начала производства.

  - - Системы трубопроводов, изготовленные из материалов API 5L классов X60 и X65, должны соответствовать дополнительным требованиям, указанным в разделе 20.

  - - Сварные трубные узлы, требующие цинкования, должны быть фланцевыми и подвергнуты горячему цинкованию после изготовления.

4-18.1 - Инспекция и подготовка трубопроводов для цинкования должны проводиться в соответствии с L-ST-2023

# Материал

  - - Трубопроводы должны соответствовать классу материала трубопроводов, указанному в пункте 4-1 или другим классам материалов трубопроводов, принятым заказчиком.

  - - Замена материалов, включая материалы с более толстыми стенками, допускается только после рассмотрения и принятия заказчиком.

  - - Замены должны соответствовать ограничениям, указанным в пункте 4-1 и требуют предварительного письменного согласования заказчика.

  - - Запрещается использовать литые фитинги.

  - - Прослеживаемость должна быть обеспечена в соответствии с L-ST-2006, L-ST-2009, L-ST-2033.

# Хранение и обращение с материалами

## Хранение материалов

6.1–1 - Трубы, клапаны и фитинги не должны храниться непосредственно на земле.

6.1-2 - Штабелирование должно производиться таким образом, чтобы избежать повреждения труб или покрытий.

6.1-3 - Ориентация компонентов (таких как направляющие клапаны или расходомерные сопла) должны соответствовать требованиям производителя.

6.1-4 - Идентификационная маркировка, предоставленная изготовителем или поставщиком, должна сохраняться во время хранения.

6.1-5 - Торцевые защитные приспособления на фланцах, сварных фасках, резьбе и концах раструбов должны быть прочно закреплены и не должны сниматься до монтажа.

6.1-6 - Трубные узлы должны всегда оставаться закрытыми, если они не подготовлены к сборке. Открытые торцы трубных узлов, оставленные на время более 72 часов и ожидающие дальнейшего изготовления, должны быть закрыты торцевыми заглушками для защиты от загрязнений.

6.1-7 - Консервация элементов трубопроводов должна соответствовать требованиям CPM-SU-5244-TCO.

6.1-8 - Поставщик должен разработать дополнительные требования к консервации, необходимые для поддержания состояния арматуры «как получено» и другие компоненты трубопроводов в течение периода, за который поставщик несет ответственность. Эти дополнительные требования сохранности должны быть представлены на рассмотрение и принятие заказчиком.

6.1-9 - Обращение, хранение и консервация запорной арматуры должны соответствовать требованиям PIM-SU-5104-TCO и CPM-SU-5244-TCO.

6.1-10 - Хранение запорной арматуры должно соответствовать рекомендациям производителя.

6.1-11 - Наличие и целостность торцов запорной арматуры должны быть проверены сразу же после получения арматуры на объекте.

6.1-12 - Целостность торцов запорной арматуры должна сохраняться до тех пор, пока арматура не будет установлена в систему трубопроводов.

6.1-13 - Нержавеющую сталь и другие коррозионностойкие материалы следует хранить таким образом, чтобы исключить прямой контакт с почвой, углеродистой сталью или материалами из низколегированной стали.

## Обращение с материалами

6.2-1 - С материалом следует обращаться таким образом, чтобы избежать его повреждение.

6.2-2 - Перед изготовлением все изделия должны быть визуально проверены. Поставщик должен отклонить любую деталь, содержащую дефект, недопустимый согласно ASTM или другой спецификации, по которой компонент был приобретен.

6.2-3 - Изделия и материалы из нержавеющей стали, из любых сплавов кроме низколегированных и среднелегированных, трубы с футеровкой и покрытием, а также фитинги следует поднимать с помощью широких строп с тканевым или резиновым покрытием.

6.2-4 - Обращение должно осуществляться таким образом, чтобы исключить загрязнение в результате прямого контакта с ферритными материалами.

6.2-5 - Складская лента для идентификации материалов при хранении и изготовлении должна быть изготовлена ​​из незагрязняющего материала.

# Отводы и гибы

  - - Обрезанные отводы (обрезанные под углом менее девяноста градусов) требуют одобрения заказчика. Если это приемлемо, длина дуги между линиями реза отводов должна соответствовать следующим критериям:

    - Минимум 1 дюйм (25 мм) для номинального размера трубы 2 и 3 дюйма.

    - Минимум 2 дюйма (50 мм) для размеров NPS 4 и больше.

    - Расстояние между стыковыми сварными швами должно соблюдаться в соответствии с разд. 8.11.

  - - Гибы допускаются только в том случае, если они рассмотрены и приняты заказчиком. Если они допущены, то они должны:

    - Соответствовать требованиям ASME B31.1 или ASME B31.3, в зависимости от применения.

    - Обеспечить номинальные значения давления/температуры, соответствующие классу материала трубопровода, применимому к трубопроводу, в котором они используются.

  - - Процедуры гибки должны быть представлены заказчику для рассмотрения и принятия до изготовления. Чтобы избежать проблем с компоновкой, предложения об использовании гибов вместо фитингов следует рассматривать на стадии проектирования.

  - - Холодные и индукционные гибы, которые изготовлены из углеродистых и низколегированных сталей должны соответствовать требованиям PPL-SU-4737-TCO

# Требования к изготовлению

## Общие сведения

8.1-1 - Все производственные операции, включая резку, сварку и родственные процессы, должны выполняться безопасным способом и в соответствии с требованиями безопасности AWS Z49.1.

8.1-2 - Сварные швы должны соответствовать 015-0000-WWW-STD-20001-01, если иное не рассмотрено и не принято заказчиком.

8.1-3 - Если не указано иное, допуски на размеры изготавливаемых секций труб должны быть в соответствии с PFI ES-3.

8.1-4 - Для достижения соблюдения допусков на изготовление допускается нагрев или холодная гибка только в пределах следующих условий:

8.1-4.1 - Перед выполнением таких действий поставщик должен представить заказчику на рассмотрение и одобрение процедуры полностью описывающие используемый метод и допустимую степень исправления.

8.1-4.2 - Максимальная постоянная деформация внешнего волокна должна быть ограничена тремя процентами. Процедура гиба, представленная заказчику для одобрения, должна описывать метод, использованный для расчета деформации волокна.

8.1-4.3 - Температура нагрева нержавеющей стали должна быть ограничена 700°F (371°C).

8.1-5 - Фаски сварного шва должны быть выполнены путем механической обработки, шлифованием или термической резкой и должны быть достаточно гладкими и ровными.

8.1-5.1 - Термически обработанные фаски должны быть отшлифованы до блестящего металла.

8.1-5.2 - Материалы, требующие предварительного нагрева во время процесса сварки, в соответствии с требованиями, должны быть предварительно нагреты таким же образом, и для процесса термической резки или строжки.

8.1-6 - Расслоения, прикромочные закаты и другие дефекты должны быть вырезаны, отремонтированы или удалены перед сваркой.

8.1-7 – Соосность труб стыкового шва должно соответствовать требованиям 015-0000-WWW-STD-20001-01 и спецификации сварочной процедуры (WPS).

8.1-8 - Следующие методы должны использоваться в зависимости от применимости и в порядке убывания предпочтительности для достижения требуемой соосности трубопроводов в стыковых сварных соединениях:

- Вращение трубы или фитинга.

- Исправление овальности с помощью расширительных домкратов или выравнивающих центраторов (зажимов).

- Сужение (конусность) или растачивание в соответствии с ASME B16.25 и в пределах минимальных ограничений по толщине стенки (включая допуск на коррозию/эрозию).

- Выполнение подварочного шва

8.1-9 - Использование выравнивающих центраторов (зажимов) должно соответствовать следующему:

8.1-9.1 - Приварные усиленные и выравнивающие пластины или проушины не допускаются.

8.1-9.2 - Внутренние центраторы (зажимы) не должны сниматься до тех пор, пока не будет выполнен один проход, равный 100 процентам окружности трубы.

8.1-9.3 - Внешние центраторы (зажимы) не должны сниматься до тех пор, пока не будет выполнен один проход, равный одной четверти окружности трубы, на равноотстоящих друг от друга сегментах с обеих сторон трубы.

8.1-10 - Для стыковых сварных соединений разной толщины концы сварных швов должны быть подготовлены в соответствии со стандартом ASME B16.25 для наземных объектов.

8.1-11 - Сварные швы под углом допускаются только после рассмотрения и принятия заказчиком.

8.1-12 - Резьба на трубах и фитингах должна быть нарезана в соответствии с ASME B1.20.1.

8.1-13 - Изготовление трубных элементов (например, Y-образных отводов) не допускается без предварительного письменного согласования заказчика. Если одобрение будет предоставлено, то при любом исходе, изготовленные трубные элементы должны быть в полном соответствии с требованиями ASME B31.3.

8.1-14 - Когда свариваются материалы разных групп, для достижения приемлемой соосности (смещения кромок) должны быть использованы переходные катушки при сохранении требований к минимальной толщине обоих свариваемых элементов. Переходные трубные катушки должны быть сконструированы следующим образом:

8.1-14.1 - Группа материала катушки должна быть эквивалентна самой высокой группе из двух свариваемых материалов.

8.1-14.2 - Толщина стенки катушки должна быть равна большей толщине свариваемой трубы или фитинга.

8.1-14.3 - Длина катушки должна быть не менее полутора номинальных диаметров трубы, но не менее 12 дюймов (300 мм).

8.1-14.4 - Внутренняя обработка (нутрение) на одном конце должна быть выполнена для соответствия толщине более тонкой трубы или фитинга. Конструктивные размеры обработки должны соответствовать ASME B16.25 и 015–0000-WWW-STD-20001–01.

8.1-14.5 - Размер, группа материала и толщина стенки трубы должны быть вписаны (указаны) поставщиком.

8.1-15 - Следует избегать сварных швов из разнородных металлов, и принимать их только после приемки инженером по материалам заказчика.

## Стыковые сварные швы

8.2-1 - Продольные сварные швы должны располагаться не менее чем на 30 градусов выше нижней части трубы и как можно выше над осевой линией, при этом соблюдаются требования к расстоянию до кромки сварного шва для ответвленных соединений.

8.2-2 - Если сварные трубы соединяются стыковой сваркой, расстояние между осями продольных сварных швов должно составлять 2 дюйма (50 мм) или трехкратную номинальную толщину соединяемых материалов, в зависимости от того, что больше.

8.2-3 - Стыковые сварные соединения трубопроводов заводского изготовления должны быть подготовлены в соответствии с соответствующим рисунком в 015-0000-WWW-STD-20001-01.

8.2-4 - Стыковые сварные швы должны располагаться там, где имеется достаточный доступ для проведения сварки в полевых условиях и послесварочной термообработки (PWHT) в соответствии с минимальными требованиями к доступу для оборудования процесса термообработки (PWHT), указанными в ASME B31P, Приложение B или PCR-PU 6239-TCO (раздел 5).

## Угловые сварные швы

8.3-1 - Все угловые сварные швы должны иметь минимум два прохода. Подробную информацию см. в документе 015–0000-WWW-STD-20001–01.

8.3-2 - Если перед гидроиспытанием требуется покраска сварных швов, оба прохода сварных швов должны быть видны для проверки. Подробную информацию см. в документе 015–0000-WWW-STD-20001–01.

## Накидные фланцы

8.4-1 - Накидные фланцы должны быть приварены с двух сторон (внутри и снаружи) в ​​соответствии с ASME B31.3, рисунок 328.5.2B(a) или ASME B31.1, рисунок 127.4.4(B)(a).

8.4-2 - Граница (край) внутреннего углового сварного шва должна находиться на расстоянии от 1/16 до 3/16 дюйма (от 1,5 до 5 мм) от поверхности фланца.

8.4-3 - Поверхность фланца должна быть защищена от сварочных брызг.

8.4-4 - Использование накидных фланцев должно быть ограничено в пределах, разрешенных классами материалов трубопроводов, и должно быть ограничено трубопроводами категории D. См. ASME B31.3 для определения трубопроводов категории D.

8.4-5 - Исключения, разрешающие использование накидных фланцев в других целях (например, при необходимости в местах с ограниченным пространством), требуют рассмотрения и принятия заказчиком.

## Сварка уплотнительных швов

8.5-1 - Сварка уплотнительных швов для резьбовых соединений должна соответствовать требованиям PIM-SU-5112-TCO в соответствии с предполагаемым применением. Сварка уплотнительных швов, выходящая за рамки настоящих требований, не допускается.

8.5-2 - Как наружная, так и внутренняя резьбы должны быть очищены от масла и уплотнителя (герметика). Резьба должна быть полностью закручена.

8.5-3 - Открытая резьба должна быть покрыта металлом сварного шва.

8.5-4 - Сварные швы уплотнений считаются выдерживающими давление и должны соответствовать требованиям 015-0000-WWW-STD-20001-01. Уплотнительные сварные швы должны иметь минимум два прохода.

8.5-4.1 - Уплотнительные сварные швы должны термообработаны, если того требуют нормы и класс трубопровода.

8.5-5 - Заглушки с резьбой или без резьбы на стороне выхода среды обычно закрытого клапана (например, вентиляционное отверстие в верхней точке) могут быть изготовлены из углеродистой стали, а уплотнительный шов выполнен газовой дуговой сваркой вольфрамовым электродом (GTAW) с присадочной проволокой ERNiCrMo-3, оставляют без изменений как есть (как сварено) независимо от класса трубопровода на входе.

8.5-6 - Сварка уплотнительных швов не должна применяться для оцинкованных труб.

## Соединения ответвлений

8.6-1 - Если не указано иное, тип ответвлений должен соответствовать схеме соединений ответвлений соответствующего класса материала трубопровода.

8.6-2 - Пересечение сварных швов ответвлений с продольными швами не допускается без рассмотрения и принятия заказчиком.

8.6-3 - Если не указано иное, сварка ответвленного соединения без усиливающей накладки должна осуществляться в соответствии с ASME B31.3, рисунок 328.5.4-2(b).

8.6-4 - Прикрепление цельно усиленных ответвленных соединений должно осуществляться следующим образом:

8.6-4.1 - Сварочный шов с полным проплавлением.

8.6-4.2 - Заполнено до края фаски сварного шва фитинга. Обратитесь к инструкциям производителя фитинга для определения линии сварного шва фитинга.

Примечание: См. рисунок в ASME B31.3, рисунок 328.5.4F, 015-0000-WWW-STD-20001-01 и PFI ES-49.

8.6-4.3 - Сварные швы на ответвлениях и на усиливающих накладках должны иметь плавный переход с поверхностью трубы. Острые углы на усиливающих пластинах должны быть удалены.

8.6-4.4 - Окончательный размер отверстия для ответвленных соединений с усиливающей накладкой должен быть равен внутреннему диаметру фитинга в месте крепления к коллектору. Внутренняя поверхность в корне сварного шва должна быть гладкой, полностью проплавленной и без избыточного обратного валика корня шва.

8.6-5 – Бобышки (велдолеты) должны устанавливаться так, чтобы продольная ось фитинга находилась в плоскости, содержащей продольные оси арматуры или трубы. Тангенциальная (по касательной) и другие ориентации должны быть запрещены.

## Опоры цапф и опорные стойки

8.7-1 - Опоры цапф и опорные стойки должны обеспечивать свободный дренаж жидкости, а при использовании трубчатых секций конструкции, таких как трубы или коробчатые секции, в самой нижней точке опоры должны иметь окно размером минимум 1/2 дюйма (13 мм) × 3 дюйма (75 мм), которое предназначено для дренажа атмосферной влаги, но все же позволяют проводить надлежащий визуальный осмотр на предмет внешней коррозии на границе давления в трубопроводе. Максимальный размер дренажного окна должен соответствовать указанному в L-ST-6077, чтобы обеспечить достаточную механическую опору.

8.7-2 - Все соединения цапф и опорных стоек с трубопроводами должны соответствовать допускам на сборку (монтаж), в соответствии с проектом и утвержденными чертежами, требованиями норм и применимыми процедурами сварки.

8.7-2.1 - После прихватки компонентов на месте проведения работ разделка кромок и корневой зазор швов цапфы и связанных с ней усиливающих накладок должны быть на 100 процентов визуально проверены инспектором заказчика на всех цапфах и опорных стойках перед началом прохождения сварки.

8.7-2.2 - Не применим в ТШО.

8.7-2.3 - Сварщики, выполняющие сварные швы крепления цапфы или опорной стойки, должны иметь квалификацию ASME BPVC, раздел IX, для данного положения сварного шва.

8.7-2.4 - Сварщики несут ответственность за инспектирование сборки зазоров и разделку кромок.

8.7-2.5 - Если инспектор заказчика заметит готовую цапфу или опорную стойку, сборка которых явно выходит за пределы согласованных допусков (например, опора цапфы не центрирована внутри усиливающей накладкой, накладка не прилегает к стенке трубы), заказчик оставляет за собой право потребовать провести проверку с помощью других средств, таких как неразрушающий контроль (NDE).

## Фланцы

8.8-1 - Если на чертежах трубопроводов, представляемых для изготовления, не указано иное, отверстия под болты неподвижных фланцев должны быть ориентированы следующим образом:

8.8-1.1 - Вертикальные поверхности фланцев: пара отверстий для болтов должна располагаться по обе стороны вертикальной центральной линии.

8.8-1.2 - Горизонтальные поверхности фланцев: пара отверстий для болтов должна располагаться по обе стороны условно ориентированной с севера на юг центральной линии (осевой линией трубы).

8.8-1.3 - Наклонные поверхности фланцев: пара болтовых отверстий должна располагаться по обе стороны плоскости, определяемой осевой линией трубы и вертикальной линией.

## Запорная арматура

8.9-1 - Сварка запорной арматуры не допускается без предварительного рассмотрения заказчиком и принятия письменной процедуры поставщика. Это должно включать присоединение фланцев к без фланцевой запорной арматуре.

8.9-2 - Запорная арматура с концами под стыковое соединение или угловое соединение, содержащие политетрафторэтилен (ПТФЭ) или другие термочувствительные детали, должны быть защищена от воздействия тепла сварки или термообработки в соответствии с инструкциями производителя.

## Диафрагменные расходомерные установки

8.10-1 - Фланцы диафрагмы с юбкой должны иметь такое же отверстие, что и труба.

8.10-2 – Диафрагменные расходомерные установки не должны содержать сварных швов, за исключением фланцев.

8.10-3 - Сварные швы на фланцах диафрагмы должны быть отшлифованы или механически обработаны заподлицо и иметь плавный переход металла шва к основному металлу с внутренней стороны трубы.

## Расстояние между сварными швами

8.11-1 - Расстояние между сварными швами должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1: Минимальное расстояние между сварными швами

| Тип сварного шва [примечание 3] | Минимальное расстояние [примечания 1, 2] | Размер трубы |
| --- | --- | --- |
| Между сварными швами ответвлений (с усиливающими пластинами или бобышками или без них) | Больший из: |  |
|  | 2 дюйма (50 мм) и 4×t | ˂ Ø 4 дюймов |
|  | 4 дюйма (100 мм) и 4×t | ≥ Ø 4 дюймов |
| Между сварными швами ответвлений (с усиливающими пластинами или бобышками или без них) и кольцевыми сварными швами | Больший из: |  |
|  | 2 дюйма (50 мм) и 4×t | ˂ Ø 4 дюймов |
|  | 4 дюйма (100 мм) и 4×t | ≥ Ø 4 дюймов |
| Между двумя кольцевыми сварными швами | Больший из: |  |
|  | 4 дюйма (100 мм) и 4×t | ≤ Ø 6 дюймов |
|  | 4 дюйма (100 мм) и 4×t | от Ø 8 до Ø12 дюймов |
|  | 6 дюймов (150 мм) и 4×t | ≥ Ø14 дюймов |
| Между двумя соседними угловыми сварными швами | Больший из: 2 дюйма (50 мм) и 4×t | Все размеры |
| Примечания: - Расстояния указаны от края сварного шва до края сварного шва. - «t» — номинальная толщина шва для стыковых швов или толщина коллектора для соединения ответвлений. - Сварной шов ответвления — это сварной шов между ответвлением и коллектором. Если используются усиливающие пластины, сварной шов ответвления находится на внешнем диаметре усиливающей пластины. |  |  |

8.11-2 - Уменьшение расстояний допускается только в том случае, если оно рассмотрено и одобрено представителем заказчика.

Если конструктивные ограничения требуют, чтобы расстояние между стыковыми сварными швами или сварными швами ответвлений было меньше требований, перечисленных в таблице 1 раздела 8.11, сварные швы должны быть отшлифованы заподлицо, чтобы наружное усиление сварного шва было не более 0,0625 дюйма (1,6 мм), а край сварного шва должен иметь плавный переход металла шва к основному металлу с радиусом более 0,25 дюйма (6 мм).

## Сварные соединения враструб

8.12-1 - Сварные соединения враструб не следует использовать для коррозионных или растрескивающихся под напряжением условий эксплуатаций, таких как кислоты, амины, едкие вещества, хлориды и т. д.

8.12-2 - По возможности следует рассмотреть стыковые сварные соединения, чтобы минимизировать количество сварных соединений враструб.

8.12-3 - Подготовка и сварка должны соответствовать описанию разделов 328.4 и 328.5 ASME B31.3 и требованиям настоящей спецификации.

8.12-4 - Сварные соединения враструб подвержены усталостному растрескиванию при циклических и вибрационных условиях. Трубопроводы и соединения малого диаметра более подвержены усталостному растрескиванию.

8.12-5 - Особое внимание следует уделять соединениям враструб при проектировании ответвлений, чтобы обеспечить надлежащую опору и применение распорок. Обратитесь к спецификации. PIM-DU-5138-TCO.

8.12-6 - Сварные соединения разнородных материалов враструб не допускаются.

# Сварка - общие требования

  - -Заказчику или его представителю, одобренному заказчиком, перед началом сварочных работ на рассмотрение и утверждение должны быть представлены:

    - Спецификация сварочной процедуры (WPS)

    - Аттестационные документы сварщика (WPQ)

    - Протокол аттестации сварочной процедуры (PQR)

  - - Сварщики и операторы сварки должны быть аттестованы, как минимум в соответствии с правилами ASME BPVC, раздел IX. Процесс аттестации сварочной процедуры (WPS) и сварщиков должен соответствовать RE-QM-SWP-002.13.

9-2.1 - Для изготовления трубопроводов полностью (целиком) за пределами Казахстана аттестация сварочных процедур, сварщиков и операторов сварки должна проводиться в соответствии с ASME 31.3 и настоящей спецификацией.

9-2.2 - Для изготовления трубопроводов полностью (целиком) в Казахстане вышеуказанные требования должны применяться с дополнительным требованием, о том, что поставщик также должен соответствовать требованиям правил изготовления трубопроводов РК для получения разрешений и утверждений спецификаций сварочных процедур, аттестации сварочных процедур, аттестации сварщиков и сварочных операторов.

9-2.3 Для сварки компонентов трубопроводов на строительной площадке, сварщики на месте сварки бизнес партнеров должны иметь действующее разрешение на сварку, выданное местным регулирующим органом, и быть аттестованными в соответствии с разделом 9-2.

  - - Как минимум, спецификация сварочной процедуры (WPS) должна содержать информацию, требуемую в формах QW-482 и QW-483, раздел IX ASME BPVC.

  - - Спецификация сварочной процедуры (WPS) и протокол аттестации процедуры (PQR) должны соответствовать коду ASME BPVC, Раздел IX, и другим требованиям, указанным в данном документе. Заполненная WPS должна содержать описание всех переменных кода ASME BPVC, Раздела IX и любых дополнительных требований из этого раздела для каждого процесса сварки, используемого в сварочной процедуре (WPS).

  - - Прихваточные сварные швы, удаленные или оставленные на месте, должны быть выполнены аттестованным сварщиком в соответствии с процедурой, подробно описанной в разделе IX ASME BPVC, и в соответствии с пунктом 11-1.

  - - Поставщик должен подготовить сводный лист, карту сварки или чертеж, на котором указана спецификация сварочной процедуры (WPS), которая будет использоваться для каждого класса трубопроводов. В документе должно быть указано следующее:

9-6.1 - Если спецификация сварочной процедуры (WPS) предназначена для использования только в части класса трубопроводов, степень предполагаемого использования должна быть четко определена.

9-6.2 - Спецификации сварочной процедуры (WPS) должны соответствовать расчетным минимальным температурам (DMT) для каждого класса материала трубопровода.

  - - Каждая спецификация сварочной процедуры (WPS) должна содержать указание на расчетную минимальную температуру (DMT), для которой WPS аттестовывается испытанием на удар по Шарпи. Аттестация может быть проведена путем испытания на удар по Шарпи или путем исключения, как это предусмотрено ASME B31.3, таблица 323.2.2.

  - - Условия среды должно считаться сероводородным, в соответствии с определением, приведенным в NACE MR0175, в зависимости от обстоятельств.

9-8.1 - Сварочная процедура должна быть аттестована с испытанием на микротвердость HV10 в соответствии с указанным стандартом NACE и как описано в таблице 2.

9-8.2 - В рамках контроля сварного шва должны проводиться испытания на твердость производственного сварного шва по шкале твердости по Бринеллю (BHN) в соответствии с требованиями таблицы 2.

  - - Каждая WPS должна содержать информацию, требуемую в QW-251 раздел IX ASME BPVC. При изменении параметров сварки PQR, ниже следующие параметры сварки в WPS следует рассматривать как существенные переменные:

9-9.1 - Для присадочного металла – изменение конкретного производителя и торговой марки, которые указаны в PQR.

9-9.2 - Для механизированной сварки – изменение марки или модели сварочного оборудования.

9-9.3 - Изменение техники выполнения прихваточных швов (если применимо), указанной в PQR.

9-9.4 - Любое изменение электрических характеристик сварки, указанных PQR, т.е. импульсного диапазона и полярности для присадочного металла всех размеров (диаметров).

9-9.5 - Любое увеличение максимального тепловложения (максимальное напряжение х максимальная сила тока х 60 ÷ минимальная скорость сварки = Дж), указанного в PQR. Любое уменьшение минимального тепловложения (минимальное напряжение х минимальную сила тока х 60 ÷ максимальная скорость сварки = Дж), указанного в PQR. Значения силы тока, напряжение дуги и скорости сварки следует выбирать из того же пункта/раздела/прохода, где зафиксировано минимальное или максимальное тепловложение соответственно.

9-9.6 - Изменение разделки сварного шва с двусторонней на одностороннюю.

9-9.7 - Для всех сварочных процессов – изменение диаметра присадочного металла.

9-9.8 - Скорость перемещения сварочной головки (механизированная сварка).

  - - Должен быть предоставлен для рассмотрения документ сварочной процедуры, который включает, как минимум, подробную информацию о прихватках и ремонтной сварке (устранении и проверке устранения дефектов).

  - - Конкретная WPS или комбинация WPS, которая будет использоваться в производстве, должна быть указана в деталях сварных швов чертежа контракта, или в отдельной карте сварных швов.

  - – Ремонтная сварочная процедура WPS должна содержать подробные сведения о методике удаления и проверки удаления дефектов.

  - - WPS должна содержать основные параметры сварки и следующую информацию:

9-13.1- Спецификации материалов, включая присадочные металлы, которые будут использоваться в работе.

9-13.2- Сварочные процессы (автоматические и ручные) и их применение, такие как сварка прихваток, стыковая сварка, наплавка или ремонт.

9-13.3- Диапазон толщины стенок для каждой процедуры.

9-13.4- Геометрия разделки кромок, включая допуски на размеры.

9-13.5- Корневой зазор и смещение кромок, с указанием допусков.

9-13.6- Позиции сварки.

9-13.7- Наименование и марка присадочного металла, тип и классификация.

9-13.8- Размеры присадочного металла, диаметры для каждого прохода или слоя.

9-13.9- Скорость подачи проволоки.

9-13.10- Приблизительная глубина каждого прохода сварного шва.

9-13.11- Тип и классификация флюса.

9-13.12- Процедура работы с флюсами.

9-13.13- Наименование, тип и состав защитных газов.

9-13.14- Расход для защитного и поддувочного газа.

9-13.15- Типичное количество и последовательность проходов для каждого типа сварного шва.

9-13.16- Параметры сварки, такие как напряжение, ток, скорость и полярность.

  - - Поставщик должен представить план аттестационных испытаний процедуры сварки (WPQT) для приемки компанией, который охватывает все диапазоны толщин и конфигураций скоса, которые будут свариваться на производстве. Кроме того, подробная информация об аттестации процедуры ремонта должна быть включена в план WPQT.

  - - Для аттестации процедуры сварки должны использоваться детали труб. Минимальная длина отрезка трубы(катушки) с каждой стороны сварного соединения для аттестации PQR должна составлять 250 мм. Если для аттестации используется фитинг, он должен иметь фактические размеры. Испытательные поковки (если они используются) должны иметь минимальную длину 250 мм.

  - - В PQR должны быть указаны параметры сварного соединения, такие как: угол разделки кромок, зазор, притупление, смещение кромок и другие параметры на усмотрение компании. В WPS должны быть указаны параметры сварного соединения, взятые с соответствующего PQR с допусками на усмотрение компании.

  - - Прежде чем резать на секции PQR образцы для лабораторных испытаний, все неразрушающие испытания необходимые для производственных сварных швов должны быть выполнены, и задокументированы для каждого PQR.

  - - Макроисследование поперечного сечения сварного соединения и измерения твердости должны проводиться для металла сварного шва, зоны термического влияния и основного металла. Полное поперечное сечение сварного соединения должно быть отшлифовано и протравлено подходящим реактивом (см. ASME IX QW-470) для четкого определения зон металла сварного шва, зоны термического влияния и основного металла. Макроисследование должно свидетельствовать, что сварной шов имеет однородную структуру и не имеет трещин, с полным проплавлением и сплавлением между сварочными проходами и основным металлом. Твердость не должна превышать значения, указанного в Разделе 13 для металла сварного шва, зоны термического влияния и основного металла при измерении на макропоперечном сечении, как показано на Рисунке 1.

Рисунок 1. Испытание на твердость согласно стандарту NACE с дополнениями ТШО (Рисунок изменен и повторно используется с разрешения NACE International).

Примечания:

- Заштрихованный участок – зона термического влияния (ЗТВ) сварного шва.

- Верхняя линия измерения должна располагаться таким образом, чтобы оттиски в ЗТВ совпадали с последним слоем или изменением профиля линии сплавления, связанной с последним слоем.

- Оттиски в ЗТВ должны быть полностью в ЗТВ и располагаться как можно ближе к линии сплавления, обычно в пределах 0,25 мм от линии сплавления.

- Оттиски на двух верхних линиях измерения (2, 3, 4, 5, 6 и 7) определяются как твердость последнего слоя.

- Дополнительные оттиски замера твердости располагаются через равные интервалы вдоль линии сплавления с обеих сторон и между точками 3 и 17, 17 и 11, 7 и 19, 19 и 15.

- Для толщины от 8 по 12 мм включительно сделать замер в 4 дополнительных точках.

- Для толщины от 12 по 20 мм включительно сделать замер в 8 дополнительных точках.

- Для толщины больше 20 мм сделать замер в 12 дополнительных точках.

  - - Кроме того, для всех аттестации сварочной процедуры, твердость основного металла и поверхности сварного шва также должна измеряться по методу Бринелля, где основной металл и поверхность наплавленного металла не должна превышать значения, указанного в разделе 13. Метод Equotip не должен использоваться для измерения твердости по Бринеллю.

  - - Образцы для испытаний с надрезом Шарпи-V (CVN) должны соответствовать требованиям, изложенным в настоящей спецификации. Для всех аттестаций сварочных процедур требуются испытания на удар по Шарпи с V-образным надрезом. Набор испытаний на удар с V-образным надрезом по Шарпи должен включать по три испытательных образца, взятых в каждом из следующих мест: центр металла сварного шва, линия сплавления и линия сплавления плюс 2 мм. Каждый образец для испытаний должен быть ориентирован так, чтобы надрез был перпендикулярен поверхности материала. Испытания должны проводиться при температуре ниже –40°C или при минимальной расчетной температуре металла, указанной в перечне линий, при этом минимальные значения не должны быть меньше, чем те, которые требуются для исходного основного материала. Наборы для испытаний на удар по Шарпи в соответствии со стандартом ASTM A370 должны быть взяты из схемы (ASME IX, рисунок QW-463.1(f)) и могут также использоваться для отбора образцов следующим образом:

9-20.1- Все испытания по Шарпи для аттестации сварочной процедуры должны выполняться с V-образным надрезом по Шарпи глубиной 2 мм в соответствии с ASME SA370, ISO 148 или другим стандартом, принятым заказчиком. Образцы для испытаний на ударную вязкость по Шарпи уменьшенного размера не допускаются для образцов толщиной >12 мм. Уменьшенные образцы CVN должны составлять не менее 80% полной толщины. Требуются полноразмерные образцы, за исключением случаев, когда это физически невозможно.

9-20.2- При аттестации односторонних сварных швов толщиной менее 16 мм необходимо провести один комплект испытаний на ударную вязкость по Шарпи при таком расположении образцов, чтобы грань образцов находилась в пределах 1,5 мм от внешней поверхности

9-20.3- При аттестации односторонних сварных швов толщиной более 16 мм необходимо провести два комплекта испытаний на ударную вязкость по Шарпи с таким расположением образцов, чтобы одна грань всех образцов первого комплекта находилась в пределах 1,5 мм от внутренней поверхности, а второй комплект испытаний на ударную вязкость по Шарпи, так чтобы лицевая сторона всех образцов второго набора находится в пределах 1,5 мм от наружной поверхности.

9-20.4- Если для заполнения используется другой процесс сварки или сварочный материал, то металлы как корневого, так и заполняющего сварного шва должны отбираться либо в одном наборе из 3 образцов, если образцы содержат оба процесса, либо в нескольких наборах образцов, когда наборы испытываются для каждого процесса. Когда используются два (2) процесса сварки, может также потребоваться второй полный комплект образцов CVN в корневой части сварного шва.

9-20.5- Минимальная единичная требуемая энергия ударной вязкости для полноразмерного стандартного образца должна составлять 27 Дж

9-20.6- Если требования, указанные выше, для любого отдельного образца не выполнены, необходимо провести испытания еще трех образцов из той же зоны. Разрешается только одно повторное испытание, и должны применяться первоначальные критерии приемки.

  - - Образцы для механических испытаний, описанных в стандартах ASME IX, должны быть взяты в местах в соответствии с настоящим стандартом. Образцы на твердость должны быть взяты из места, находящегося в положении около 6 часов. Образцы для механического испытания на ударную вязкость должны быть взяты согласно применяемой схеме ASME IX.

  - - Аттестация сварочной процедуры должна включать все размеры расходных материалов, которые могут потребоваться при производственной сварке, каждый требуемый размер расходных материалов должен использоваться при проведении аттестационных испытаний.

  - - Для раструбных сварных швов должна быть аттестована специальная сварочная процедура. Сварочная процедура должна поддерживаться двумя PQR, при условии, что существенные и дополнительные существенные переменные выполняются для обоих PQR:

9-23.1- Первый PQR должен быть выполнен на сварном шве с разделкой кромок и с полным набором механических испытаний (как требуется ASME IX и данной спецификацией). Можно использовать любые из положений 5G, 6G.

9-23.2- Второй PQR должен быть выполнен на макете сварного шва фланца раструба к трубе с испытаниями на микротвердость на макротравленных образцах в 4 равноудаленных местах вокруг шва (0°, 90°, 180°, 270° в положении 5F).

  - - Все раструбные сварные швы из углеродистой стали должны иметь минимальный предварительный нагрев 100˚C и минимальную температуру между проходами (значения PQR). Для других материалов предварительный нагрев, контроль температуры между проходами и прерывание сварки должны соответствовать разделу 21.

  - - Минимальное и максимальное количество подводимого тепла должно быть ограничено значениями основной процедуры сварки.

  - - Все сварные соединения враструб должны быть выполнены минимум за два сварочных прохода (2 слоя) с использованием процессов GTAW или SMAW и соответствующих расходных материалов.

  - - Для аттестации сварочной процедуры испытательный образец должен быть разрезан на равные части, чтобы обеспечить 4 полных сечения сварного соединения. Все макросекции должны показывать полное сплавление от корня до облицовки и минимальный катет сварного шва должен быть не менее 1,4 толщины стенки трубы или толщины выступа фланца (муфты), а зазор от конца трубы до раструба должен составлять приблизительно 1,5 мм.

  - - Подробные исследования твердости должны быть выполнены по крайней мере в двух поперечных сечениях полного сварного соединения (6 и 3 часа) от трубы до фланца, однако, по усмотрению компании, количество сечений для испытания твердости может быть увеличено до четырех для всех условий, где требуется PWHT.

  - - Твердость не должна превышать значения, указанного в Разделе 13 для основного металла, металла шва и зоны термического влияния (HAZ), при измерении на макро-поперечном сечении, как показано на Рисунке 2.

Рисунок 2. Испытание твердости для сварных соединений враструб.

  - - Для выбора сварочной процедуры, предназначенной для сварки материалов определенного класса трубопроводов, указанного в спецификации PIM-SU-5112-TCO, и в соответствии с подробной спецификацией трубопроводов по классам L-ST-2056 необходимо перейти по ссылке TCO WPS per Pipe Class

# Условия на рабочей площадкЕ и производственная документация

  - - Сварщики и операторы сварочных работ должны иметь на производственной площадке копии всех сварочных процедур, которые будут использоваться во время производственной сварки. Если инспектор заказчика определит, что требуемые процедуры отсутствуют, инспектор должен сделать следующее:

    - Дать команду на остановку работ до тех пор, пока сварщик или оператор сварочных работ будет иметь необходимые процедуры

    - Определить состояние (статус) исследуемых сварных швов, которые были выполнены без сварочной процедуры.

  - - Любой сварной шов, не отмеченный идентификационным клеймом сварщика, должен быть отклонен, если его качество не будет подтверждено радиографическим контролем за счет поставщика.

  - - Если работа сборщика (монтажника), сварщика или оператора сварочных работ будет признана заказчиком неудовлетворительной, необходимо выполнить следующее:

    - Слесарь, сварщик или оператор сварочных работ должен быть отстранен от работы поставщиком.

    - Слесарь, сварщик или оператор сварочных работ могут быть переназначены только после завершения удовлетворительных переаттестационных испытаний и одобрения заказчика.

  - - Сварку нельзя производить при наличии следующих условий:

    - Поверхности мокрые или покрыты льдом.

    - На свариваемые поверхности падает снег.

    - В ветреную погоду без использования соответствующих ограждений или защитных экранов.

  - - Необходимо проконсультироваться с инженером по сварке или инженером по материалам от заказчика по поводу отжига или других специальных требований, которые могут потребоваться для сварки ответвления (врезки) в существующий трубопровод.

  - - Перед сваркой и сборкой компоненты должны быть чистыми, сухими и очищенными от грязи, шлака и других посторонних материалов. Внутренние и внешние поверхности соединяемых компонентов должны быть зачищены до металлического блеска металла на расстоянии не менее 3/4 дюйма (20 мм) от края подготовленной под сварку кромки.

  - - Поставщик должен поддерживать установленный документированный процесс получения, хранения, распределения и возврата сварочных материалов.

10-7.1 - Со всеми сварочными материалами следует обращаться в соответствии с рекомендациями производителя, чтобы избежать попадания влаги.

10-7.2 - Расходные материалы с низким содержанием водорода должны быть сертифицированы производителем электродов или проверены поставщиком, для обеспечения гарантии и соответствие стандартам, определенным в AWS A4.3.

# Методики выполнения сварочных работ

  - - Прихваточные сварные швы должны быть следующими:

    - Из того же материала, что и готовый сварной шов.

    - Полностью переплавлены со сварными швами, если не удалялись во время сварочной операции.

  - - Следует избегать прижогов на поверхности труб и фитингов. Если на углеродистой или низколегированной стали возникают следы от касания дугой или прижогов, то они должны быть удалены с помощью шлифовального инструмента.

11-2.1 - За исключением случаев, разрешенных в пунктах11-2.2 и 11-2.3, травление персульфатом аммония должно использоваться для проверки удаления следов от зажигания дугой на углеродистой стали и низколегированных материалах. Другие предлагаемые исключения должны быть представлены на рассмотрение и принятие заказчику.

11-2.2 - Травление не требуется для материалов P-1 с минимальным пределом текучести менее 60 фунтов на квадратный дюйм (415 МПа). Удаление следов от касания дугой за пределами зоны готовой фаски сварного шва должно быть проверено визуальным осмотром.

11-2.3 - Травление не требуется для любого материала с номером P, когда следы от зажигания дугой находятся в пределах зоны выдержки PWHT (т. е. в пределах 1,5 t от края сварного шва, где «t» — толщина стенки сварного шва).

11-2.4 - Наличие следов от касания дугой на всех других материалов должно быть проверено заказчиком до исправления и приемки.

  - - Если при шлифовке толщина стенки становится меньше минимальной толщины стенки (t min) плюс любой указанный допуск на коррозию/эрозию, поврежденную трубу следует вырезать и заменить секцией трубы (катушкой) длиной не менее 2 футов (610 мм) (включая фитинги).

  - - Сварка неповоротного стыка должна осуществляться в направлении только снизу вверх, за исключением случаев, разрешенных для корневого прохода дуговой сварки в среде защитных газов с коротким замыканием (GMAW-S) указанных в пункте 12-1.3.2 и для сплавов CuNi в пункте 17-2.

  - - Сварные швы с разделкой кромок, работающие под давлением, должны быть с полным проплавлением и состоять как минимум из двух слоев.

  - - Угловые сварные швы, работающие под давлением, включая раструбные сварные швы, должны выполняться минимум в два прохода.

  - - Подкладные полосы не допускаются для сварных швов, которые работают под давлением, за исключением длинного шва при монтаже разъемных компонентов капсулы (например, фитинги для врезок к существующим объектам).

  - - Вставки для корневого зазора (плавящиеся вставки по SFA-5.30), полностью расплавленные и вплавленные в сварной шов, допускаются при условии, что они имеют тот же номинальный состав, что и присадочный металл.

  - - Упрочнение (проковка) сварных швов не допускается.

  - - Для сварных швов, которые не были завершены в непрерывном режиме до приостановки сварки, как минимум корневой проход, горячий проход и первый заполняющий проход должны быть завершены до остановки. Прерывание сварочных работ или выполнение и поддержание предварительного нагрева, когда это необходимо, должно быть так, как описано в разделе 21.

  - - По окончании сварки и перед инспекцией должны быть удалены излишки металла шва, шлак, брызги и другие посторонние материалы.

  - - Послесварочная термообработка (PWHT) должна проводиться в соответствии с разделом 22.

11-12.1 - Сварка не допускается после PWHT без согласования заказчика.

11-12.2 - Если требуется PWHT, это должно быть указано в спецификации сварочной процедуры (WPS) и подтверждено протоколами аттестации процедуры (PQR), которые были аттестованы в соответствии с соответствующими правилами ASME Раздел IX QW-407.

  - - Сварные швы, горячие и холодные гибы радиусом менее пяти наружных диаметров трубы должны подвергаться термической обработке в соответствии с настоящей спецификацией.

  - - Требуется одобрение со стороны заказчика для печи PWHT на стыковых и раструбных сварных швах запорной арматуры. С согласования заказчика клапаны, приваренные в раструб, могут подвергаться термообработке в печи в соответствии с документально оформленными процедурами, предоставленными производителем, включая сопроводительное письмо со ссылкой на проект, для которого была поставлена запорная арматура.

# Сварочные процессы

  - - Приемлемые сварочные процессы должны быть следующими, если иное не ограничено типами материалов в разделах 14 – 20.

12-1.1 - Дуговая сварка покрытым электродом (SMAW).

12-1.2 - Дуговая сварка под слоем флюса (SAW).

12-1.2.1 - Ручная (полуавтоматическая) дуговая сварка под слоем флюса (SAW) не допускается.

12-1.2.2 - Выводные пластины для дуговой сварки под флюсом (SAW) должны иметь тот же номер P, что и основной металл производственного сварного шва.

12-1.2.3 - Марка и торговые наименования конкретного производителя, включая конкретную комбинацию присадочного металла и флюса, используемых в производстве, должны быть точно такими же, как и при аттестации сварочной процедуры, и должны быть задокументированы в спецификации сварочной процедуры (WPS) и протоколе аттестации процедуры (PQR). Используйте комбинации присадочного металла и флюса одного и того же производителя и в соответствии с рекомендациями производителя.

12-1.2.4 - Повторно измельченный флюс не допускается.

12-1.3 - Дуговая сварка в среде защитных газов (GMAW).

12-1.3.1 - Дуговая сварка в среде защитных газов с коротким замыканием должна использоваться только для корневого и горячего прохода, не превышая 0,375 дюйма (9,5 мм) толщины наплавленного металла сварного шва односторонних стыковых швов с разделкой кромок для любой аттестованной толщины основного металла, где обратная сторона шва недоступна для выполнения подварочного шва. GMAW-S может использоваться для корневого прохода двусторонних сварных швов, в таких случаях корневой проход должен быть полностью удален перед сваркой с обратной стороны.

12-1.3.2 - Сварка неповоротного стыка в направлении снизу вверх или сверху вниз выполненная дуговой сваркой в среде защитных газов с коротким замыканием (GMAW-S) разрешена только для корневого прохода. Горячий проход должен быть выполнен в направлении снизу вверх.

12-1.3.3 - Газ обратной поддувки следует использовать, для корневого и горячего прохода для дуговой сварки в среде защитных газов с коротким замыканием (GMAW-S). Если материалы P1, P3, P4 или P5A аттестуются без вспомогательного (защитного) газа, то вспомогательный (защитный) газ можно не использовать для производственных сварных швов.

12-1.3.4 - Дуговая сварка в среде защитных газов с коротким замыканием (GMAW-S) не должна использоваться для соединений ответвлений, сварных швов патрубок-корпус или раструбных сварных швов.

12-1.3.5 - Распылительный, импульсный или крупнокапельный режимы переноса металла, используемые для дуговой сварки в среде защитных газов, может использоваться для всех проходов сварки материала любой требуемой толщины в любом положении. Сварка неповоротного стыка должна осуществляться в направлении снизу вверх за исключением переноса распылением.

12-1.3.6 - Когда применяется дуговая сварка в среде защитных газов с пульсирующей дугой (GMAW-P), следует использовать ту же марку, модель и настройки программы оборудования, что и при аттестации сварочной процедуры. Эти переменные должны быть указаны в спецификации сварочной процедуры (WPS) и в протоколе аттестации процедуры (PQR).

12-1.4 - Газовая дуговая сварка вольфрамовым электродом (GTAW):

12-1.4.1 - Когда импульсный постоянный ток процесса GTAW (газовая дуговая сварка вольфрамовым электродом с импульсным током [GTAW-P]), должны использоваться те же настройки марки, модели и программы, что и во время аттестации сварки. Эти переменные должны быть указаны в спецификации сварочной процедуры (WPS) и в протоколе аттестации процедуры (PQR).

12-1.4.2 - Газ обратной поддувки следует использовать, для корневого и горячего прохода для процесса GTAW. Если материалы P1, P3, P4 или P5A аттестуются без вспомогательного (защитного) газа, то вспомогательный (защитный) газ можно не использовать для производственных сварных швов.

12-1.4.3 - Защитным газом для процесса GTAW должен быть сварочный аргон или гелий с чистотой не менее 99,997% согласно ASME, Section II, Part C, SFA-5.32, Table 1, азот или водород не должны использоваться.

12-1.4.4 - Защитным газом, предназначенным для обратной продувки, должен быть сварочный аргон или гелий, с чистотой не менее 99,997%

12-1.4.5 - Односторонние сварные швы должны выполняться с корневым проходом процессом GTAW и с обратной продувкой до тех пор, пока не будет нанесено не менее 1/4 дюйма (6 мм) толщины металла сварного шва.

12-1.4.6 - Содержание кислорода в объеме обратной продувки должно быть менее 0,01 процента (100 частей на миллион). Поставщик должен предоставить подробную информацию о методе и оборудовании, которые будут использоваться для мониторинга содержания кислорода в рамках WPS.

12-1.5 - Дуговая сварка порошковой проволокой в ​​защитных газах (FCAW-G):

12-1.5.1 - Марка и торговые наименования конкретного производителя, используемых в производстве, должны быть точно такими же, как и при аттестации сварочной процедуры, и должны быть задокументированы в спецификации сварочной процедуры (WPS) и протоколе аттестации процедуры (PQR).

12-1.5.2 - Дуговую сварку порошковой проволокой в ​​среде защитного газа (FCAW-G) следует применять, только с электродами, предназначенными для использования в среде защитного газа. Дуговую сварку самозащитой порошковой проволокой (FCAW-S) использовать нельзя.

12-1.5.3 - Диаметр электрода не должен превышать 1/8 дюйма (3,2 мм).

      - - Сварка неповоротного стыка в направлении сверху вниз не допускается.

      - - Скорость ветра не должна превышать 5 миль в час (8 км/ч) в зоне сварки, если место сварки не защищено от ветра.

      - - Защитный газ для процесса FCAW-G должен представлять собой смесь 75 процентов аргона как минимум и 25 процентов CO2.

  - - Трубопроводы подачи пара на турбину и другие трубопроводы, требующие специальной очистки, должны иметь корневой проход, наплавленный газовой дуговой сваркой вольфрамовым электродом (GTAW).

  - Запрещается использовать следующие процессы сварки:

    - Контактная сварка (Электрическая сварка сопротивлением) (ERW).

    - Сварка оплавлением металлов

    - Сварка давлением

  - - Для сварных швов, выполненных газозащитным процессом и требующих внутренней газовой продувки (защитного газа), продувка должна поддерживаться до завершения корневого прохода и горячего прохода (второго слоя).

12-4.1 - Если для предотвращения окисления или образования окалины на обратной стороне сварного шва выбрана обратная продувка газом, продувку следует поддерживать до тех пор, пока не будет нанесен слой металла сварного шва толщиной не менее 1/4 дюйма (6,5 мм).

  - - При креплении шпилек к компонентам трубопровода, если это разрешено, должно осуществляться с использованием сварочных процессов, указанных в разделе 12, или дуговой сваркой с компьютерным управлением (CCDA) в соответствии с WEM-PU 6251-TCO.

# Предельные значения твердости сварного шва и требования к испытаниям

  - - В таблице 2 указаны пределы твердости и требования к испытаниям, применимые для аттестации спецификации сварочной процедуры (WPS) и проверки твердости производственного сварного шва.

  - - Если испытание на твердость требуется для протокола аттестации процедуры, то измерение твердости по Виккерсу должно выполняться в соответствии с рисунком 1.

  - - Если для испытаний сварных швов требуется измерение твердости, измерение по Бринеллю должно проводиться с помощью портативного твердомера типа Телебринеллер или альтернативного варианта, одобренного заказчиком. Испытание должно проводиться только на сварном шве, и количество испытаний, выполняемых для каждого испытуемого сварного шва, должно быть следующим:

    - Труба ≤ 10 дюймов: две проверки расположенные в 90 градусов друг от друга.

    - Труба ≥ 12 дюймов: три проверки, расположенные на равном расстоянии друг от друга.

  - - Если какой-либо наплавленный сварочный шов имеет твердость, превышающую максимально допустимую, то за счет поставщика должны быть проведены дополнительные испытания на твердость до тех пор, пока не будет установлен объем неприемлемого металла сварного шва. Неприемлемый металл сварного шва подлежит повторной термообработке или замене, а затем повторному испытанию за счет поставщика.

Таблица 2: Предельные значения твердости сварного шва и требования к испытаниям

| Материал | Максимальное значение твердости для аттестации процедуры [примечание 1] | Максимальное значение твердости для производственных сварных швов [примечание 1 и 3] |
| --- | --- | --- |
|  | Согласно AMPP MR0103 или NACE MR0175 | Только облицовочный шов |
| P-1 / УС (без H2S среды) | 250 HV10 | 235 BHN |
| P-1 / УС (с H2S средой) | 220 HV10 | 200 BHN |
| P-4 / P11 (1-1/4 Cr–1/2 Mo) (с H2S средой и без H2S) | 235 HV10 | 225 BHN |
| P-5A / P22 (2-1/4 Cr–1 Mo) (с H2S средой и без H2S) | 235 HV10 | 225 BHN |
| P-5B / P5 (5 Cr–1/2 Mo) (с H2S средой и без H2S) | 250 HV10 | 235 BHN |
| P-5B / P9 [примечание 2] (9 Cr–1Mo) (с H2S средой и без H2S) | 250 HV10 | 235 BHN |
| P-8 (Аустенитная нержавеющая сталь TP-3XX) (с H2S средой и без H2S среды) | 250 HV10 | НТ |
| НТ = Не требуется; УС = Углеродистая сталь; HV10 = Твердость по Виккерсу 10кг; BHN = Число твердости по Бринеллю |  |  |
| Примечания: - Требования соответствуют ASME B31.1, ASME B31.3-2012, NACE MR0175. - Материалы P91 не включены в объем данной спецификации. - Объем неразрушающего контроля (NDE) следует выполнить согласно раздела 23. |  |  |

# Сварка углеродистой стали (P1)

  - - Фланцы API и другие свариваемые компоненты API 6A должны быть предварительно нагреты минимум до 400°F (204°C) перед сваркой. Предварительный подогрев должен поддерживаться на протяжении всего процесса сварки.

  - - Предварительный подогрев, контроль температуры между проходами и прерывание сварки должны осуществляться в соответствии с разделом 21.

  - - Послесварочная термообработка (PWHT) углеродистой стали должна проводиться в соответствии с разделом 22 и PCR-PU-6239-TCO (раздел 4).

14-3.1 - Сварные швы должны подвергаться термической обработке, если PWHT требуется в соответствии с ASME B31.1 или ASME B31.3-2012, в зависимости от обстоятельств. Должны применяться более строгие требования (если указано заказчиком) и классы материалов трубопроводов, принятые заказчиком.

14-3.2 - Исключения из требований ASME B31.3 и ASME B31.1 PWHT допускаются следующим образом:

    - В соответствии с классами труб, принятыми заказчиком.

    - В каждом конкретном случае после рассмотрения и принятия заказчиком.

14-3.2.1 - Не применим в ТШО.

14-3.3 - Если PWHT предназначена для  определённых условий эксплуатации, то температура выдержки и время выдержки при PWHT для углеродистой стали должны соответствовать значениям, указанным в таблице 3. PIM-SU-5112-TCO раздел 6.1 пункты 30 и 31 должны быть применены при установлении необходимости PWHT для рабочей среды.

Таблица 3: Условия эксплуатации, требующие PWHT для углеродистой стали

| Условия эксплуатации (Среда) | Материал | Температура выдержки PWHT | Минимальное время выдержки |
| --- | --- | --- | --- |
| Каустик [примечание 2] Т> 140°F (60°C) и Конц. <30 мас. % NaOH | Углеродистая сталь | 1175°F ±25°F (635°C ±15°C) | 1 час на дюйм (25 мм), минимум 1 час |
| Каустик [примечание 2] Т> 110°F (40°C) и Конц. > 30 вес.% NaOH | Углеродистая сталь | 1175°F ±25°F (635°C ±15°C) | 1 час на дюйм (25 мм), минимум 1 час |
| Амин/Аммиак | Углеродистая сталь | 1175°F ±25°F (635°C ±15°C) | 1 час на дюйм (25 мм), минимум 1 час |
| Карбонат SCC [примечание 3] | Углеродистая сталь | 1225°F ±25°F (660°C ±15°C) | 1 час на дюйм (25 мм), минимум 1 час |
| Воздействие водорода высокой температуры [примечание 3] | Углеродистая сталь | 1175°F ±25°F (635°C ±15°C) | 1 час на дюйм (25 мм), минимум 1 час |
| Влажный H2S/сульфид [примечание 1] | Углеродистая сталь | 1175°F ±25°F (635°C ±15°C) | 1 час на дюйм (25 мм), минимум 1 час |
| Примечания: 1. NACE MR0175 предоставляет рекомендации по снижению риска растрескивания от влажной среды H2S (кислой) в оборудовании, расположенном выше по потоку. 2. Дополнительные требования к проведению PWHT независимо от температуры и концентрации: PWHT является обязательным для новых трубопроводов из углеродистой стали, подверженных потенциальному каустическому риску, независимо от рабочей температуры, концентрации каустика или уставок обогрева. (PIM-SU-5112-TCO Раздел 6.1 пункт 30) Трубопроводы с паровым обогревом или трубопроводы с электрическим обогревом должны быть c PWHT. Трубопроводы, подвергающиеся воздействию пара, должны быть изготовлены c PWHT. Отработанный каустик всех концентраций должен быть c PWHT. 3.Не применим в ТШО. |  |  |  |

  - - Если для применения требуются испытания на ударную вязкость (удары), должны применяться дополнительные существенные переменные согласно BPVС ASME IX. Дополнительная(ые) протокол(ы) аттестации процедуры (PQR)должны быть отдельно аттестованы с указанием общего времени после сварочной термообработки (PWHT) при температуре (выдержки), в три раза превышающей нормы минимального значения, для требуемой толщины, при аттестации сварочной процедуры для ремонтной сварки и возможных дальнейших термических обработок.

  - - Таблица 4 должна использоваться для определения номеров классификации американского общества сварки (AWS) и единой системы нумерации (UNS) для расходных материалов из углеродистой стали.

Таблица 4: Сварочные материалы для углеродистой стали (P1)

| ASME Раздел II, Материалы, Часть С Технические условия | AWS Классификация | UNS Номера |
| --- | --- | --- |
| SFA-5.1 и 5.5 SMAW процесс таблица 7 | E7018 E8018-C3 [примечание 3] E8018-G [примечание 3] | W07018 W21018 |
| SFA-5.17 SAW процесс таблица 1 и таблица 2 | EL12 EM12K EM14K | K01012 K01113 K01314 |
|  | EC1 | W06041 |
| SFA-5.18 and 5.28 GTAW и GMAW процесс таблица 1 и таблица 2 | ER70S-2 ER70S-3 ER70S-6A [примечание 1] ER80S-Ni1 [примечание 3] ER80S-D2 [примечание 3] | K10726 K11022 K11140 [примечание 1] K11260 K10945 |
|  | E70C-3C/M E70C-6C/M [примечание 1] | W07703 W04406 [примечание 1] |
| SFA-5.20 [примечание 2] FCAW-G процесс таблица 6 | E71T-1C/M [примечание 1] E71T-9C/M [примечание 1] E71T-12C/M [примечание 1] | W07601 [примечание 1] W07609 [примечание 1] W07612 [примечание 1] |
| Примечания: 1. Химический состав должен быть ограничен 1,6% Mn и 1,0% Si для соответствия ASME IX Таблица QW-422 A Номер 1. 2. Электроды принимаются только в зависимости от каждого конкретного случая. 3. Электроды должны соответствовать другим ограничениям по химическому составу, механическим свойствам и контролю твердости, применимым для NACE MR0175. |  |  |

  - - Испытание на твердость сварных элементов из углеродистой стали должно проводиться в соответствии с таблицей в Разделе 13.

  - - Испытание на удар сварных элементов из углеродистой стали должно проводиться в соответствии с пунктами 9-7 и 9-20

  - - Для материалов из углеродистой стали (P1) в кислой среде, как определено NACE MR0175 или MR0103, корневой проход стыковых сварных швов, контактируемый со средой, должен быть ограничен следующими процессами:

    - Газовая дуговая сварка вольфрамовым электродом (GTAW)

    - Дуговая сварка покрытым электродом (SMAW), применяемая методами Раздела 21.

    - Дуговая сварка металлическим электродом в среде защитного газа с коротким замыканием (GMAW-S) (измененная форма волны) должна быть принята заказчиком перед получением разрешения.

Примечание: заполняющие проходы могут быть выполнены с использованием приемлемых процессов и расходных материалов согласно Таблице 4.

  - - Требования настоящего раздела применимы также к эквивалентным маркам углеродистой стали, выпускаемым в соответствии с другими международными признанными стандартами, такими как ГОСТ или EN.

# Сварка низколегированной и хромомолибденовой (Cr-Mo) стали (P3, P4, P5A и P5B)

  - - Предварительный подогрев, межпроходной контроль и прерывание сварки низколегированной и

хромомолибденовой (Cr-Mo) стали должны проводиться в соответствии с разделом 21.

  - - Послесварочная термическая обработка (PWHT) должна проводиться в соответствии с Таблицей 5.

Таблица 5: Рекомендуемая температура PWHT для низколегированной стали

| Металлы | Температура PWHT | Минимальное время выдержки PWHT |
| --- | --- | --- |
| C-1/2Mo | 1175°F ±25°F (635°C ±15°C) | 1 час на дюйм (25 мм) |
| 1-1/4Cr-1/2Mo трубопроводы | 1225°F ±25°F (660°C ±15°C) | 1 час на дюйм (25 мм) (2 часа минимум) |
| 1-1/4Cr-1/2Mo сосуды, работающие под давлением | См. руководство инженера по материалам заказчика | 1 час на дюйм (25 мм) (2 часа минимум) |
| 2-1/4Cr-1Mo трубопроводы | 1275°F ±15°F (690°C ±10°C) | 1 час на дюйм (25 мм) (2 часа минимум) |
| 2-1/4Cr-1Mo сосуды, работающие под давлением | См. руководство инженера по материалам заказчика | 1 час на дюйм (25 мм) (минимум 2 часа) |
| 5Cr-1/2Mo | 1325°F ±25°F (720°C ±15°C) | 1 час на дюйм (25 мм) (минимум 2 часа) |
| 9Cr-1Mo | 1325°F ±25°F (720°C ±15°C) | 1 час на дюйм (25 мм) (минимум 2 часа) |
| 12Cr (410 SS, 410S, etc.) | За указаниями обратитесь к инженеру по материалам или инженеру по сварке от заказчика, поскольку в некоторых случаях послесварочная термообработка может не потребоваться. |  |

  - - Сварные швы, холодные гибы с радиусом менее пятикратного наружного диаметра трубы и горячие гибы должны быть подвергнуты термической обработке.

  - - Таблица 6 должна использоваться для определения классификации Американского общества сварки (AWS) и номеров единой системы нумерации (UNS) сварочных расходных материалов из низколегированной и хромомолибденовой (Cr-Mo) стали.

Таблица 6: Сварочные материалы для низколегированной и хромомолибденовой (Cr-Mo) стали (P3, P4, P5A, P5B)

| ASME Спецификация | Основной состав Cr-Mo сплава | Химический состав Обозначение | UNS Номер |
| --- | --- | --- | --- |
| SFA-5.5 SMAW процесс таблица 2 | C-1/2Mo | -A1 | W17018 |
|  | 1-1/4Cr-1/2Mo | -B2 -B2L | W52018 W52118 |
|  | 2-1/4Cr-1Mo | -B3 -B3L | W53018 W53118 |
|  | 9Cr-1Mo | -B8 -B8L | W50418 W50408 |
| SFA-5.28 GMAW/GTAW процесс таблица 1 и and таблица 2 | C-1/2Mo | -S-A1 | K11235 |
|  | 1-1/4Cr-1/2Mo | -S-B2 -S-B2L -C-B2 -C-B2L | K20900 K20500 W52030 W52130 |
|  | 2-1/4Cr-1Mo | -S-B3 -S-B3L -C-B3 -C-B3L | K30960 K30560 W53030 W53130 |
|  | 9Cr-1Mo | -S-B8 -C-B8 | S50480 согласно таблице 2 |
| SFA-5.23 SAW процесс таблица 3 | C-1/2Mo | -A1 | W17041 |
|  | 1-1/4Cr-1/2Mo | -B2 | W52040 |
|  | 2-1/4Cr-1Mo | -B3 | W53040 |
|  | 9Cr-1Mo | -B8 | W50440 |
| SFA-5.29 FCAW процесс | C-1/2Mo | -A1 | W1703X |
|  | 1-1/4Cr-1/2Mo | -B2 -B2L | W5203X W5213X |
|  | 2-1/4Cr-1Mo | -B3 -B3L | W5303X W5313X |
|  | 9Cr-1Mo | -B8 -B8L | W50431 W50430 |

  - - Прочность на разрыв наплавленного металла сварного шва должна быть ограничена 100–110 ksi (690–758 МПа) максимум, согласно классификации AWS A5.29. Заказчик может указать испытание партии для подтверждения соответствия требованиям классификации AWS A5.29.

  - - Испытание твердости сварных элементов из низколегированной и хромомолибденовой (Cr-Mo) стали должно соответствовать Таблице 2 в Разделе 13.

  - - Испытание на удар сварных элементов из низколегированной и хромомолибденовой (Cr-Mo) стали должно соответствовать пунктам 9-7 и 9-20

# Сварка аустенитной нержавеющей стали (P8)

  - - Нержавеющая сталь должна быть защищена от загрязнений другими ферритными материалами или посторонними материалами.

16-1.1 - Шлифовальные диски, щетки и другие инструменты, используемые для подготовки к сварке и очистки швов между проходами должны применяться только для материалов из нержавеющей стали. Металлические инструменты (например, проволочные щетки) должны быть изготовлены только из нержавеющей стали.

16-1.2 - После подготовки фаски зона поверхности подготовки под сварку должна быть очищена совместимым не оставляющим остатков растворителем или обезжиривателем для удаления любых масел, смазочно-охлаждающих жидкостей, галогенидов или других загрязнений перед сваркой.

  - - Предварительный нагрев и межпроходной контроль аустенитной нержавеющей стали должны проводиться в соответствии с разделом 21.

  - - Материалы из аустенитной нержавеющей стали (P8) не подлежат послесварочной термообработке, если иное не указано инженером по материалам от заказчика.

  - - Таблица 7 должна использоваться для определения классификации Американского общества сварки (AWS) и номеров единой системы нумерации (UNS) расходных материалов для сварки аустенитной нержавеющей стали.

16-4.1 - Низкоуглеродистые марки (304L, 316L и 317L) должны соединяться с низкоуглеродистым металлом сварного шва соответствующего состава.

Таблица 7: Сварочные материалы для аустенитной нержавеющей стали (P8)

| Состав основного металла | ASME Спецификация | AWS Классификация | UNS Номер |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип 304L | SFA-5.4 | E308L-XX E16-8-2 [примечание 1] |  |
|  | SFA-5.9 | ER308 ER16-8-2 [примечание 1] | S30883 S16880 |
|  | SFA-5.22 | E308LT1-4,5 [примечание 3] | W30835 |
| Тип 304H [примечание 1] | SFA-5.4 | E16-8-2 [примечание 1] |  |
|  | SFA-5.9 | ER16-8-2 [примечание 1] | S16880 |
| Тип 310 [примечание 2] | SFA-5.4 | E310-XX |  |
|  | SFA-5.9 | ER310 | S31080 |
| Тип 316L | SFA-5.4 | E316L-XX |  |
|  | SFA-5.9 | ER316L | S31683 |
|  | SFA-5.22 | E316LT1-4,5 [примечание 3] | W31635 |
| Тип 317L | SFA-5.4 | E317L-XX |  |
|  | SFA-5.9 | ER317L | S31783 |
|  | SFA-5.22 | E317LT1-4,5 [примечание 3] | W31735 |
| Тип 321 | SFA-5.4 | E347-XX |  |
|  | SFA-5.9 | ER347 | S34780 |
|  | SFA-5.22 | E347T1-4,5 [примечание 3] | W34731 |
| Тип 347 | SFA-5.4 | E347-XX |  |
|  | SFA-5.9 | ER347 | S34780 |
|  | SFA-5.22 | E347T1-4,5 [примечание 3] | W34731 |
| Тип 347H | SFA-5.4 | E347-XX |  |
|  | SFA-5.9 | ER347 | S34780 |
|  | SFA-5.22 | E347HT1-4,5 [примечание 3,4] | W34731 [примечание 4] |
| Тип 347AP Тип 347LN | Nippon Steel SMAW процесс | S-347AP-R |  |
|  | Nippon Steel GTAW процесс | YT-347AP | S34751 |
| Примечания: - Сварочные расходные материалы 16-8-2 используются в криогенных условиях для повышения ударной вязкости, а также в условиях высоких температур, превышающих 1050 °F (565°C), для смягчения охрупчивания. - Нержавеющая сталь типа 310 является полностью аустенитной и обычно имеет содержание феррита менее 2%. Она очень восприимчива к растрескиванию при затвердевании и не должна использоваться для трубопроводов, находящихся под давлением. - Разрешены только электроды FCAW EXXXT1-4 или -5 и EXXXLT1-4 или -5. - FCAW 347H должен содержать 0,04–0,08 % углерода. |  |  |  |

  - - Прочность сварного металла должна соответствовать прочности основного металла, если сварка материалов с двойной сертификацией (т. е. 316/316L).

  - - Испытание на удар сварных соединений из аустенитной нержавеющей стали должно соответствовать пунктам 9-7 и 9-20.

  - - Сварочные процедуры для использования в следующих областях применения должны быть квалифицированы с помощью испытания на количество ферритных точек в соответствии с ASTM E562. Наплавки сварных швов из аустенитной нержавеющей стали серии 300 должны иметь ферритное число (FN) не менее трех и не более 10:

    - Рабочие температуры, превышающие 800°F (427°C).

    - Для аттестованной толщины основного металла более 1,0 дюйма (25 мм).

    - Любая стабилизированная марка аустенитной нержавеющей стали (например, типы 321, 347)

Примечание: нержавеющая сталь типа 310 является полностью аустенитной и имеет ферритное число менее 3. Она подвержена образованию трещин при затвердевании и не должна использоваться в компонентах, работающих под давлением, если это не одобрено инженером по материалам от заказчика.

  - - Для производственных сварных швов с номинальной толщиной более 1,0 дюйма (25 мм) или рабочих температур, превышающих 1050°F (565°C), измерения феррита должны проводиться в пяти процентах сварных швов для каждого сварщика из одной и той же партии расходных материалов.

16-8.1 - Каждый кольцевой сварной шов должен быть проверен тремя показаниями под углом 120 градусов.

16-8.2 - Прибор для измерения феррита должен быть откалиброван в соответствии с AWS A4.2M.

16-8.3 - Показания феррита должны быть не менее 3 и не более 10.

16-8.4 - Результаты должны быть сообщены заказчику и должны прослеживаться с каждого места взятия образца.

16-8.5 - Если какой-либо результат не соответствует требованиям к испытанию на феррит, то дополнительные образцы должны быть взяты за счет поставщика, пока не будет определена степень неприемлемого сварного металла. Весь неприемлемый сварной металл должен быть заменен и повторно испытан за счет поставщика.

# Сварка медно-никелевого сплава (P34)

  - - Органический растворитель должен использоваться для очистки обеих сторон сварного шва перед сваркой на расстоянии не менее 2 дюймов (50 мм) от скоса. Очистка должна продолжаться до тех пор, пока на высушивающей ткани не останется видимых следов изменения цвета.

  - - Направление сварки сверху вниз должна осуществляться для всех процессов.

  - - Процессы сварки для медно-никелевого (CuNi) сплава должны быть ограничены:

17-3.1 - Дуговая сварка покрытым электродом (SMAW). Электроды для дуговой сварки покрытым электродом (SMAW) должны соответствовать ASME SFA-5.6 ECuNi.

17-3.2 - Дуговая сварка в среде защитных газов (GMAW) или газовая дуговая сварка вольфрамовым электродом (GTAW). Сварочные прутки и проволока должны соответствовать ASME SFA-5.7 ERCuNi.

  - - Предварительный нагрев и межпроходной контроль медно-никелевого (CuNi) сплава должны проводиться в соответствии с Разделом 21.

  - - Материалы медно-никелевых (CuNi) сплавов не должны подвергаться PWHT, если иное не указано инженером по материалам от заказчика.

# Сварка никелевых сплавов (P42, P43, P44, P45)

  - - Сварка никелевых сплавов (P42, P43, P44, P45) должна соответствовать CPM-SU-5013-TCO.

  - - Сварочные процессы никелевых сплавов должны быть ограничены:

18-2.1 - Газовая дуговая сварка вольфрамовым электродом (GTAW) приемлема для корневых, горячих и заполняющих проходов.

18-2.2 - Дуговая сварка покрытым электродом (SMAW) приемлема только для заполняющих проходов.

  - - Никелевые сплавы должны быть защищены от загрязнения другими ферритными материалами или посторонними материалами.

18-3.1 - Обрабатывающие инструменты, шлифовальные диски, щетки и другие инструменты, используемые для подготовки к сварке и очистки между проходами, должны использоваться только для легированных материалов. Металлические инструменты (например, проволочные щетки) должны быть изготовлены только из нержавеющей стали.

18-3.2 - После подготовки фаски зона поверхности подготовки под сварку должна быть очищена совместимым не оставляющим остатков растворителем или обезжиривателем для удаления любых масел, смазочно-охлаждающих жидкостей, галогенидов или других загрязнений перед сваркой.

18-3.3 - Если для резки используются термические процессы (например, плазменная дуга), окончательная подготовка фаски должна быть выполнена путем механической обработки или шлифованием с удалением 0,063 дюйма (1,6 мм) поверхности для устранения любой зоны термического воздействия (ЗТВ), образующейся в результате термического процесса.

18-3.3.1 - Если используются термические процессы, прилегающие области следует защитить сварочной тканью или составами против брызг. После этих процессов все поверхности следует тщательно очистить от брызг.

  - - Таблица 8 должна использоваться для определения классификации сварочных материалов из никелевых сплавов Американского общества сварки (AWS).

Таблица 8: Сварочные расходные материалы для никелевых сплавов

| Основной состав сплава | GTAW AWS Классификация | SMAW AWS Классификация |
| --- | --- | --- |
| Alloy 20 | ER320LR | E320LR |
| Alloy 400 (Monel) | ERNiCu-7 | ENiCu-7 |
| Alloy 800/H/HT | ERNiCrCoMo-1 | Не рекомендуется, используйте GTAW |
| Alloy 825 | ERNiCrMo-3 | ENiCrMo-3 |
| Alloy 625 | ERNiCrMo-3 | ENiCrMo-3 |
| Alloy C276 | ERNiCrMo-14 | ENiCrMo-14 |
| Alloy B3 | ERNiMo-10 | Не рекомендуется, используйте GTAW |

  - - Содержание аргона в защитном газе и газе обратной поддувке для использования в процессе GTAW должно быть не менее 99,998%.

18-5.1 - Защитный газ для обратной продувки должен быть не менее чем 99.997 чистого аргона и с содержанием кислорода менее чем 100 ppm.

18-5.2 - Содержание кислорода в защитном газе обратной продувки должно контролироваться. Спецификация сварочной процедуры (WPS) должна включать метод и оборудование, используемые для контроля содержания кислорода.

18-5.3 - Визуальный осмотр цвета сварного шва должен использоваться для оценки надлежащей защиты и количества загрязнения в соответствии с критериями приемки в таблице 9.

Таблица 9: Критерии приемки для визуального осмотра цвета сварки никеля

| Цвет сварного шва | Индикация | Приемлемость |
| --- | --- | --- |
| От светло-коричневого (загар) до коричневого | Надлежащая защита | Принять |
| Узкая полоса темно-коричневого цвета и прерывистые пятна синего цвета | Приемлемая защита | Принять |
| Более темные или более обширные цвета окисления | Неприемлемая защита | Окисленные поверхности должны быть удалены механическими инструментами, травлением или другими способами, указанными заказчиком. |

  - - Предварительный нагрев и межпроходной контроль никелевых сплавов должны проводиться в соответствии с разделом 21.

  - - Материалы из никелевых сплавов не должны подвергаться послесварочной термической обработке, если иное не указано инженером по материалам от заказчика.

# Сварка титана (P51)

  - - Сварочные процессы для титанового сплава должны быть ограничены только газовой дуговой сваркой вольфрамовым электродом (GTAW) или дуговой сваркой в среде защитных газов (GMAW).

  - - Сварка титана должна выполняться в подходящей рабочей зоне, которая является чистой, сухой и отделенной от других производственных операций.

19-2.1 - Углеродистая и низколегированная сталь не должна изготавливаться в титановом цехе (подходящая рабочая зона).

19-2.2 - Для титана должны использоваться только щетки из нержавеющей стали и новые шлифовальные диски.

19-2.3 - Проволочные щетки и шлифовальные диски не должны использоваться для других материалов.

19-2.4 - Поверхности соединений и присадочный металл должны быть очищены от загрязнений (масла, смазки, грязи, вкрапленного железа, ворса и отпечатков пальцев) соответствующим растворителем перед сваркой и сборкой.

  - - Сварочное оборудование должно иметь возможность подачу дополнительного защитного газа, и этот инертный газ должен обеспечить защиту расплавленной ванны, сторону корня шва и зоны термического влияния (ЗТВ) от загрязнения воздухом.

19-3.1 - Защитный газ и дополнительный защитный газ, должны иметь 99,999% чистого сварочного аргона или гелия. Азот или углекислый газ (CO2) не должны использоваться.

19-3.2 - Защитный газ должен иметь точку росы −40°F (−40°C) или ниже в точке сварки.

19-3.3 - Для корневого прохода односторонних сварных соединений должен использоваться аргон сварочного класса с максимальным содержанием чистого кислорода 100 частей на миллион (ppm) и поддерживаться до завершения сварки.

19-3.4 - Для защитного газа должны использоваться пластиковые или Tygon (гибкая полимерная трубка) шланги. Резиновые шланги не должны использоваться.

19-3.5 - Защитный газ и дополнительный защитный газ должны оставаться на сварном шве во время выполнения сварки и после ее завершения до тех пор, пока температура сварного шва и основного материала не опустится ниже 800 °F (435 °C).

  - - Присадочный металл должен соответствовать ASME SFA-5.16.

19-4.1 - Выбранные и используемые присадочные металлы для сварки титана должны быть совместимы с основным металлом.

  - - Сварка должна быть проверена в соответствии с классом материала трубопровода и ASME B31.3.

19-5.1 - Визуальный осмотр цвета сварки должен использоваться для оценки надлежащего экранирования и

количества загрязнения в соответствии с критериями приемки в Таблице 10.

Таблица 10: Критерии приемки для визуального осмотра цвета сварки титана

| Цвет сварного шва | Индикация | Приемлемость |
| --- | --- | --- |
| Серебряный | Надлежащая защита | Принять |
| Светло-соломенный | Незначительное загрязнение | Принять |
| Темно-соломенный, синий, бронзовый, коричневый, фиолетовый, зеленый, серый, белый | Загрязнение | Отклонить и удалить |

  - - Предварительный нагрев и межпроходной контроль титана должны проводиться в соответствии с Разделом 21.

  - - Титановые материалы не должны подвергаться PWHT, если иное не указано инженером по материалам от заказчика.

# Требования к трубопроводам из углеродистой стали API 5L Grade X60 и X65

## Общие положения

20.1-1 - В этом разделе определяются дополнительные или измененные требования к изготовлению, монтажу, инспекции и испытаниям трубопроводных систем из углеродистой стали API 5L Grade X60 и X65, представленных в соответствии с ASME B31.3.

20.1-2 - Все остальные требования настоящей спецификации должны применяться.

## Требования к сварке

20.2-1 - Сварка корня шва и горячего прохода должна выполняться с использованием процесса газовой дуговой сваркой вольфрамовым электродом (GTAW).

20.2-2 - Остальная часть сварного шва должна быть выполнена с использованием процессов газовой дуговой сварки вольфрамовым электродом (GTAW), дуговой сварки порошковой проволокой в защитных газах (FCAW-G), дуговой сварки покрытым электродом (SMAW) или дуговой сварки под слоем флюсом (SAW). Любой другой процесс сварки должен быть одобрен заказчиком.

20.2-3 - Температура предварительного нагрева должна быть не менее 212°F (100°C) для всех толщин.

20.2-4 - Прерывание сварки допускается, если сварено 3/8 дюйма (9,52 мм) или 25 процентов толщины стенки трубы, в зависимости от того, что больше, а сварной шов был изолирован изолирующим покрывалом для замедления скорости охлаждения. Соединение должно быть нагрето до температуры предварительного нагрева перед возобновлением сварки.

20.2-5 - Сварочные процедуры в кислой среде должны быть аттестованы для одного цикла PWHT и трех циклов PWHT для обеспечения операций формовки и будущих ремонтов.

## Аттестация сварочной процедуры

20.3-1 - Испытание на ударную вязкость по Шарпи с V-образным надрезом, если того требуют стандарты ASME B31.3 или другие технические требования, должно проводиться в рамках аттестации сварочной процедуры.

20.3-2 - Испытание должно проводиться в соответствии с ASTM A370 с использованием продольных образцов с V-образным надрезом, при этом надрез должен быть расположен в каждом из следующих трех мест:

- Металл сварного шва.

- Линия сплавления (FL).

- Плюс 2 мм в основной металл.

20.3-3 - Температура испытания должна быть такой же, как применялось для определения основного металла трубы.

20.3-4 - Требуются три образца в каждом месте, всего девять образцов на сварной шов. Если не изменено другими техническими требованиями (например, ASME B31.3), поглощенная энергия должна быть равна или превышать значения, требуемые для основного материала трубы.

20.3-5 - Испытание на растяжение должно информировать о результатах предельной прочности на растяжение и предела текучести. Критерии приемки для предела текучести должны соответствовать 100 процентам от указанного минимального предела текучести как в основном металле, так и в металле сварного шва.

20.3-6 - Отдельная аттестация сварочной процедуры должна проводиться для сварки:

- Класс X60 для фитингов (MSS SP-75, ASTM A860/A860M).

- Класс X60 для фитингов (MSS-44, ASTM A694/A694M).

- Класс X65 для фитингов (MSS SP-75, ASTM A860/A860M).

- Класс X65 для фитингов (MSS-44, ASTM A694/A694M).

Примечание: эти требования могут не применяться к ASME B31.3 Глава IX, которая требует, чтобы сварные соединения изготавливались с использованием тех же спецификаций и типа или марки основного металла(ов).

20.3-7 - Следующие дополнительные существенные переменные применяются для сварочных процедур классов X60 и X65. Изменение существенной переменной за пределами указанного предела требует новой аттестации следующим образом:

20.3-7.1 - Изменение производителя и торговой марки электрода, флюса или комбинации электрода/флюса, используемых для аттестации процедуры.

20.3-7.2 - Уменьшение предварительного нагрева от минимума, зафиксированного во время аттестации процедуры.

20.3-7.3 - Увеличение температуры PWHT более чем на 50°F (28°C).

20.3-7.4 - Увеличение продолжительности PWHT более чем на 25 процентов от используемого во время аттестации процедуры.

20.3-7.5 - Увеличение CEIIW (формула углеродного эквивалента Международного института сварки [IIW]) более чем на 0,03 выше материала, используемого для аттестации процедуры.

20.3-7.6 - Изменение процесса производства основного материала, за пределами следующих групп:

  - Закаленные и отпущенные стали.

  - Термомеханически контролируемые стали (ТМКП) или стали контролируемой прокатки.

  - Нормализованные или прокатанные стали.

# Предварительный нагрев и контроль температуры между проходами

## Техническое обслуживание и мониторинг предварительного нагрева

21.1-1 - Предварительный нагрев должен осуществляться в соответствии со стандартом ASME B31P, изложенным в таблице 11, или в соответствии с указаниями инженера по материалам от заказчика.

Таблица 11: Требования к предварительному нагреву

| Р номер материала | Номинальная толщина материала | Требуемая минимальная температура предварительного нагрева | Действие, необходимое для прерывания предварительного нагрева* |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 (углеродистая сталь) | ≤ 1.0 inch (25mm) | 70°F (21°C) | Охладить до комнатной температуры при неподвижном воздухе. |
|  | >1.0 inch (25mm) | 200°F (95°C) |  |
| P3 (C-1/2Mo) | ≤0.5 inch (13mm) | 70°F (21°C) | Оберните в изоляцию и охладите до комнатной температуры. |
|  | >0.5 inch (13mm) | 200°F (95°C) |  |
| P4 (1-1/4Cr-1/2Mo) | все | 350°F (177°C) | Оберните в изоляцию и охладите до комнатной температуры. |
| P5A (2-1/4Cr-1Mo) | все | 350°F (177°C) | Оберните в изоляцию и охладите до комнатной температуры. Проведите дополнительный нагрев/ дегидрогенизационную термообработку (ДГТО) (DHT). |
| P5B (9Cr-1Mo) | все | 450°F (235°C) | Оберните в изоляцию и охладите до комнатной температуры. Проведите дополнительный нагрев/ дегидрогенизационную термообработку (ДГТО) (DHT) или cнятие промежуточного напряжения (СПН) (ISR). |
| P8 (аустенитная нержавеющая сталь) | все | 50°F (10°C) | Действие не требуется |
| P10H (дуплексная нержавеющая сталь) | все | 50°F (10°C) | Действие не требуется |
| P34 (сплав CuNi) | все | 50°F (10°C) | Действие не требуется |
| P42-45 (сплав Ni) | все | 50°F (10°C) | Действие не требуется |
| P51 (сплав Ti) | все | 50°F (10°C) | Действие не требуется |

21.1-2 - Если сварка прерывается более чем на три минуты без поддержания минимального предварительного нагрева, применяются требования Таблицы 11.

21.1-2.1 - Если сварка прерывается до завершения минимального наплавления 0,375 дюйма (10 мм) или 25 процентов от общей толщины соединения (в зависимости от того, что меньше), необходимо провести визуальный осмотр сварного шва и неразрушающий контроль поверхности (НК) (контроль проникающими веществами [ПКВ] или магнитопорошковый контроль [МП]), чтобы убедиться в отсутствии видимых трещин.

21.1-2.2 - Перед возобновлением сварки сварной шов следует предварительно нагреть до требуемой температуры, указанной в Таблице 11.

21.1-2.3 - Для назначения контроля в процессе сварки предварительный нагрев сварки может быть снижен до 200 °F (93 °C) для магнитопорошкового контроля (МП) для материалов P1-P5B без необходимости дополнительных действий, при условии, что предварительный нагрев будет повышен до требуемой минимальной температуры предварительного нагрева, указанной в Таблице 11, после завершения контроля и перед возобновлением сварочных работ.

21.1-3 - При необходимости проведения дополнительного нагрева/ дегидрогенизационной термообработки (DHT) или cнятия промежуточного напряжения (ISR) должно быть выполнено следующее:

21.1-3.1 - Для дегидрогенизационной термической обработки (DHT) сварные швы должны быть нагреты до 600°F ±25°F (315°C ±15°C) и выдержаны в течение двух часов минимум.

21.1-3.2 - Для промежуточного снятия напряжений (ISR) сварные швы должны быть нагреты до 1000-1200°F (538-649°C) и выдержаны в течение 15 минут. Скорость нагрева от 600°F (315°C) не должна превышать 400°F (204°C) в час на дюйм.

21.1-3.3 - Затем сварной шов может быть охлажден под изоляцией до температуры окружающей среды для проведения неразрушающего контроля перед возобновлением предварительного нагрева для сварки или окончательной PWHT.

21.1-4 - Для материалов P5B (9Cr-1Mo) сварное соединение должно быть охлаждено до температуры ниже 200°F (95°C) после завершения сварки и перед PWHT.

## Контроль температуры между проходами

21.2-1 - Межпроходные температуры сварки должны контролироваться, когда это требуется в соответствии с Таблицей 12. Максимальные межпроходные температуры должны быть указаны в спецификации процедуры сварки (WPS) и протоколе аттестации процедуры (PQR), когда это требуется в соответствии с Таблицей 12.

Таблица 12: Максимальная температура между проходами

| Р номер материала | Требуемый мониторинг | Максимальная температура между проходами |
| --- | --- | --- |
| P1 (углеродистая сталь) | Когда требуется испытание на удар | 480°F (250°C) |
| P3 (C-1/2Mo) | Когда требуется испытание на удар | 600°F (315°C) |
| P4 (1-1/4Cr-1/2Mo) | Когда требуется испытание на удар | 600°F (315°C) |
| P5A (2-1/4Cr-1M0) | Когда требуется испытание на удар | 600°F (315°C) |
| P5B (9Cr-1Mo) | Когда требуется испытание на удар | 600°F (315°C) |
| P8 (аустенитная нержавеющая сталь) | Всегда требуется | 300°F (150°C) |
| P10H (дуплексная нержавеющая сталь) | <0.125 дюйма (3mm) | 120°F (50°C) |
|  | 0.125 - <0.250 дюйма (3 - <6mm) | 160°F (70°C) |
|  | 0.250 - <0.375 inch (6 - <9.5mm) | 210°F (100°C) |
|  | ≥0.375 дюйма (9.5mm) для S32205 | 300°F (150°C) |
|  | ≥0.375 дюйма (9.5mm) для S32750 | 250°F (120°C) |
| P34 (сплав CuNi) | Всегда требуется | 350°F (175°C) |
| P42-P44 (сплав Nickel) | Всегда требуется | 300°F (150°C) |
| P51 (сплав Ti) | Всегда требуется | 300°F (150°C) |

## Мониторинг методов предварительного нагрева и контроля температуры между проходами

21.3-1 - Предварительный нагрев и контроль температуры между проходами должны применяться и контролироваться, когда требуется согласно таблице 13

Таблица 13: Методы предварительного нагрева и мониторинг температуры между проходами

| Р номер материала | Метод применения предварительного нагрева |  |  | Мониторинг метода предварительного подогрева и температуры между проходами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кислородно-топливная горелка «бутон розы» | Нагревательные блоки с электрическим сопротивлением | Индукционные нагревательные элементы | Термо карандаши, показывающие температуру | Контактные пирометры | Прикрепленные термопары |
| P1 (углеродистая сталь) | да | да | да | да | да | да |
| P3 (C-1/2Mo) | да | да | да | да | да | да |
| P4 (1-1/4Cr-1/2Mo) | только менее 2” диаметром | да | да | да | да | да |
| P5A (2-1/4Cr-1Mo) | нет | да | да | да | да | да |
| P5B (9Cr-1Mo) | нет | да | да | нет | нет | да |
| P8 (аустенитная нержавеющая сталь) | да | да | не применимо | не применимо | да | да |
| P10H (дуплексная нержавеющая сталь) | нет | да | не применимо | не применимо | нет | да |
| P34 (сплав CuNi) | да | да | не применимо | не применимо | да | да |
| P42-45 (сплав Ni) | да | да | не применимо | не применимо | да | да |
| P51 (сплав Ti) | нет | да | не применимо | не применимо | да | да |

# Послесварочная термообработка

## Метод

22.1-1 - Термическая обработка должна осуществляться любым из следующих способов:

- В печи (газовая или электрическая).

- Применяя локальное электрическое сопротивление.

- Применяя индукционные методы.

22.1-2 - Скорости нагрева и охлаждения должны соответствовать требованиям применимого кода проектирования и требованиям PCR-PU-6239-TCO (раздел 5.3).

22.1-3 - Для использования комплектов для снятия экзотермического напряжения требуется одобрение заказчика.

22.1-4 - Локальная или полевая PWHT должна проводиться в соответствии с PCR-PU-6239-TCO. Поставщик должен представить предлагаемую локальную процедуру PWHT для рассмотрения и одобрения заказчиком.

22.1-5 - Поставщик должен представить предлагаемую процедуру PWHT печи для рассмотрения и принятия заказчиком. Как минимум, процедура должна охватывать следующее:

- Описание печи.

- Диапазон рабочих температур.

- Размеры рабочей зоны с калибровкой по температуре, определяющие максимальный размер загрузки.

- Процедуры калибровки, используемые для обеспечения максимального указанного перепада температур по всей рабочей зоне.

- Максимальный период между калибровками в соответствии с признанными отраслевыми стандартами (максимум год для печи, максимум три месяца для контрольно-регистрирующих приборов и термопар).

- Процедуры загрузки и размещения.

- Требования к размещению термопар.

- Процедуры нагрева, время выдержки и процедуры охлаждения для каждого типа материала.

- Защита поверхностей фланцев для предотвращения образования накипи.

22.1-6 - Пламя не должно соприкасаться с поверхностью металла. Соприкосновение пламени может привести к локальному перегреву.

22.1-7 - Атмосфера печи должна контролироваться для минимизации окисления поверхности.

22.1-8 - Труба должна поддерживаться для предотвращения коробления или ухудшения.

22.1-9 - Записи ленточных диаграмм каждой термообработки должны быть предоставлены в дополнение к следующему:

- Схемы загрузки печи.

- Места расположения термопар.

- Другая документация, необходимая для подтверждения успешной термообработки сварных швов трубопроводов.

## Требования к термопарам

22.2-1 - Для печной PWHT достаточное количество термопар для контроля температур PWHT должно быть прикреплено к репрезентативным сварным швам.

22.2-1.1 - Для полевого и локального методов PWHT (применяя электрические нагреватели сопротивления или индукционные катушки) термопары должны быть прикреплены к сварным швам трубопровода в соответствии с PCR-PU-6239-TCO (раздел 5.2).

22.2-2 - Для печной и локальной PWHT термопары должны быть прикреплены с помощью прямого разряда конденсатора, контактной сварки или сварки термоэлемента.

22.2-3 - Для измерения и регистрации всего цикла термообработки должны использоваться две или более термопар.

22.2-3.1 - Достаточное количество термопар должно быть распределено на более толстых частях сварных конструкций и труб чтобы обеспечить однородность температуры в течении всей партии термической обработки.

22.2-3.2 - Для сварных швов труб с фланцами по крайней мере одна термопара должна быть размещена на стороне фланца сварного шва.

22.2-4 - Равномерность температуры во время PWHT должна соответствовать требованиям PCR-PU-6239-TCO (раздел 5.3).

22.2-5 - Контрольные термопары должны быть прикреплены к трубе.

## Водородный отжиг

22.3-1 - Термин «отжиг» относится к термической обработке, выполняемой на материалах, подвергающихся эксплуатации, для удаления водорода из стали перед изготовлением или ремонтом. Водородный отжиг применим к углеродистым и низколегированным сталям, которые насыщены водородом в результате эксплуатации перед ремонтом. Поглощение водорода происходит в результате коррозии с участием водородных активаторов, таких как H2S. Значительная часть диффундирующего водорода удерживается внутри стали, особенно не железосодержащими включениями. Удерживаемый водород высвобождается при воздействии на сталь повышенных температур.

22.3-2 - Отжиг всегда рекомендуется перед некоторыми типами сварки, в оборудовании с историей растрескивания или образования пузырей в кислой среде. Отжиг также рекомендуется, если сварщики сталкиваются с пористостью и разбрызгиванием сварного шва из-за, очевидно, захваченных газов или если есть доказательства замедленного водородного растрескивания. Отжиг также может быть эффективен перед выборкой трещин, если трещины растут во время удаления. Если истории растрескивания нет, следует проконсультироваться с группой механической целостности отдела надежности о необходимости водородного отжига перед сваркой. Отжиг также рекомендуется для трубопроводов и оборудования в условиях насыщенного амина.

22.3-3 - Если отжиг требуется в зависимости от жёсткости категории эксплуатации, то это требование применяется только к сварке полной толщины (сквозной). Внешние присоединяемые устройства, такие как бобышка, тройниковый бандаж, уплотнительные швы, угловые швы ответвлений и опоры труб, отжиг не требуют.

22.3-4 - Изделия из углеродистой стали следует прокаливать при температуре 550–600 °F (285–315 °C) в течение минимум 4 часа, плюс 2 часа на дюйм свыше 1 дюйма (2 часа на 25 мм, свыше 25 мм). Например, оболочка из углеродистой стали толщиной 1¾ дюйма (44,5 мм) должна прокаливаться при температуре 550–600 °F в течение 5,5 часов. Изделия из хромомолибденовой стали рекомендуется прокаливать при температуре 750 °F (400 °C) плюс или минус 25 °F (14 °C) в течение минимум 4 часов, плюс 2 часа на дюйм (25 мм) толщины свыше 1 дюйма (25 мм).

22.3-5 - Для водородного отжига используются следующие рекомендации:

22.3-5.1 - Используйте электрические нагреватели сопротивления или газопламенные методы для водородного отжига компонентов трубопровода. Ручные горелки с сетчатым мундштуком и факельного типа применять не рекомендуется.

22.3-5.2 - Нагревайте область сварки плюс минимум 3 дюйма (7,5 см) или 3*t во всех направлениях, в зависимости от того, что больше, где t - толщина стенки.

22.3-5.3 - Обеспечьте теплоизоляцию как минимум 1 дюйм (2,5 см) толщиной и шириной которая перекрывает полосу нагрева на 6 дюймов (15 см) или 6*t во всех направлениях, в зависимости от того, что больше, где t - толщина стенки.

22.3-5.4 - Разместите термопары в центре полосы нагрева, из расчета не более трех нагревательных элемента на одну контролирующую термопару.

22.3-5.5 - Применение установки предварительного нагрева электрическим сопротивлением для отжига перед сваркой может быть целесообразным. Однако полосы предварительного нагрева обычно располагаются на расстоянии 2–3 дюймов (5–7,5 см) от зоны сварки. Если для отжига будет использоваться установка предварительного нагрева, следует учитывать следующие факторы:

22.3-5.5.1 - Если нагревательные элементы не отцентрированы над околошовной зоной, поместите дополнительные контрольные термопары на околошовную зону (или скос кромки), чтобы убедиться, что зона сварки достигает нужных температур отжига. Разместите по крайней мере одну мониторинговую термопару для каждой контрольной термопары. Рекомендуется размещать минимум две мониторинговые термопары на околошовной зоне.

22.3-5.5.2 - Электронагреватели сопротивления могут регулироваться до температуры отжига плюс 250 °F (120 °C) для достижения заданной температуры отжига в месте сварки.

22.3-5.5.3 - Умеренные скорости нагрева и охлаждения приемлемы для операций отжига. Точные скорости указывать не нужно, поскольку экстремальные температуры не достигаются, как при PWHT.

22.3-6 - Для поврежденной водородом стали, например, оборудование с водородными пузырями в серосодержащей среде нужно проконсультироваться и учитывать опыт группы механической целостности отдела надежности для ремонта оборудования с пузырями.

## Промежуточное снятие напряжений и дегидрогенизационная термообработка

22.4-1 - Промежуточное снятие напряжений (ISR) применяется только для трубопроводов из низколегированных CrMo-ых материалов. Если PWHT невозможно выполнить сразу после сварки, ISR может быть использована для снижения концентрации водорода в сварном шве и зоне термического влияния, а также для частичного снятия сварочных напряжений. ISR не заменяет PWHT, но оставляет материалы из низколегированной CrMo-ой стали в состоянии, в котором они не будут подвергаться водородному растрескиванию до того, как их можно будет полностью подвергнуть PWHT. Это особенно важно для сталей с высоким содержанием хрома. ISR следует выполнять сразу после сварки, чтобы сварной шов не остыл ниже указанной минимальной температуры предварительного нагрева. PWHT трубопровода из низколегированной CrMo-ой стали, должна быть проведена до ввода в эксплуатацию независимо от проведения ISR.

22.4-2 – Целью DHT является вытеснение водорода, чтобы минимизировать риск водородного растрескивания и минимизировать проблемы из-за низкой ударной вязкости после сварки. Последующий нагрев/ дегидрогенизационная термическая обработка (DHT) должна применяться по завершении сварки и при любом прерывании предварительного нагрева. DHT должна применяться до охлаждения ниже температуры предварительного нагрева. Последующий нагрев/DHT должна применяться при температуре 600°F ±25°F (315°C ±15°C). Время выдержки должно составлять 1 час на 1 дюйм (25 мм) толщины компонента, но не менее 2 часов.

22.4-3 – В соответствии с отраслевым соглашением, API 934-A является превосходной рекомендуемой практикой по материалам и требованиям к изготовлению для оборудования Cr-Mo. Однако он осторожен и несколько расплывчат в отношении темы промежуточного снятия напряжений (ISR) по сравнению с дегидрогенизационной термической обработкой (DHT) для различных типов сварных швов, что отражает различные методы применения в отрасли. Для усовершенствованных (современных) сталей API 934-A утверждает, что DHT следует использовать только с одобрения заказчика и что его не следует использовать на сварных швах с ограничениями, таких как сварные швы патрубков. В результате DHT обычно разрешается на продольных и кольцевых швах для достижения экономии затрат и графика, а ISR используется для сварных швов патрубков. Необходимо проконсультироваться с группой механической целостности отдела надежности о необходимости проведения промежуточного снятия напряжений или дегидрогенизационной термической обработки после сварки.

# Экспертиза и тестирование

## Общие положения

23.1-1 - Заказчик сохраняет за собой право определять, какие трубопроводы должны быть проверены произвольным образом.

23.1-2 - Внешние и доступные внутренние поверхности соединений и компонентов, подлежащих обследованию, должны быть очищены от ржавчины, окалины, сварочного флюса или брызг, а также краски.

23.1-3 - Поверхности должны быть отшлифованы, если необходимо, для устранения неровностей, которые могут скрыть или запутать интерпретацию дефектов.

23.1-4 - Аттестация инспекционного персонала должна соответствовать ISO 9712 или ASNT SNT-TC-1A.

23.1-5 - Инспекторы по внешнему трубопроводу котла ASME B31.1 (BEP) должны иметь специальную аттестацию для проверки BEP в соответствии с требованиями ASME B31.1.

23.1-6 - Если не указано иное, объем неразрушающего контроля (NDE) должен быть выполнен в соответствии с требованиями классов материалов трубопроводов в PIM-SU-5112-TCO.

23.1-7 – Подробные процедуры неразрушающего контроля должны всегда быть доступны для проверки инспектором заказчика на заводе поставщика.

23.1-8 – Для более детальной информацией об объеме неразрушающего контроля (NDE) необходимо перейти по ссылке  TCO NDE requirements per pipe class

## Визуально-измерительный контроль, контроль проникающими веществами, магнитопорошковый контроль.

23.2-1 - Процедуры визуального, проникающими веществами и магнитопорошкового контроля и критерии приемки должны соответствовать либо ASME B31.3, либо ASME B31.1 (в зависимости от применимости), а также требованиям классов материалов трубопроводов.

1. Критерии эксплуатации в нормальных условиях должны использоваться для всех трубопроводов, за исключением трубопроводов, имеющих условия эксплуатации, которые указаны в следующим пункте.

2.  Для всех материалов критерии приемки жестких циклических условий должны применяться для всех трубопроводов, эксплуатируемых в жестких циклических условиях и для всех трубопроводов в эксплуатируемых средах, перечисленных в таблице 3 настоящей спецификации.

23.2-2 - Визуальный контроль, включая любые проверки в процессе производства, и ремонт должны быть выполнены до выполнения любых других проверок.

23.2-3 - За исключением случаев, предусмотренных процедурами ремонта, метод проникающими веществами и магнитопорошковый контроль должны проводиться после PWHT.

## Радиографический

    - Общие требования

23.3.1-1 – Радиографический контроль должен быть выполнен в соответствии с PPL-SU-1564-TCO и требованиями для классов трубопроводов.

23.3.1-2 - Если код ASME позволяет и заказчик согласен, ультразвуковое обследование с помощью фазированных решеток может быть заменено радиографией.

23.3.1-3 - Окончательный радиографический контроль для приемки должен быть выполнен после PWHT.

23.3.1-4 - Радиографический контроль должен быть выполнен аттестованным сторонним субпоставщиком. Самостоятельная проверка поставщиком не допускается.

23.3.1-4.1 - Инспекторы должны быть аттестованы в соответствии с ISO 9712 или ASNT SNT-TC-1A.

23.3.1-4.2 - Как минимум, инспекторы, ответственные за оценку и интерпретацию радиограмм, должны иметь технический уровень II и быть сертифицированными ISO 9712 или ASNT SNT-TC-1A.

23.3.1-4.3 - Как минимум, помощники инспектора должны иметь технический уровень I и быть сертифицированными ISO 9712 или ASNT SNT-TC-1A.

23.3.1-5 - Для каждого изменения процедуры, требующего отдельной аттестации сварщика, первые два сварных шва для каждого сварщика должны быть подвергнуты 100-процентной радиографии в дополнение к пяти процентам заказа (или другому указанному проценту).

23.3.1-6 - Если указано, что радиографический контроль составляет менее 100 процентов, то контроль должен быть «выборочным контролем» в отличие от «локального контроля», как определено в ASME B31.3

23.3.1-7 - Сварные швы, отобранные для обследования, должны быть максимально равномерно распределены между трубными катушками и сварщиками.

23.3.1-8 - Необходимо получить согласование от инспекторов заказчика на выбор сварных швов для обследования

23.3.1-9 - Заказчик оставляют за собой право требовать дополнительной радиографии.

23.3.1-10 - На изометрических чертежах трубопроводов должны быть указаны условия эксплуатации с рабочей средой в нормальных условиях или в жестких циклических условиях.

    - Критерии приемки

23.3.2-1 - Критерии приемки для радиографии должны соответствовать ASME B31.3 или ASME B31.1, в зависимости от применимости. В отношении ASME B31.3, радиографический контроль, должна использоваться таблица 341.3.2:

1. Критерии эксплуатации в нормальных условиях должны использоваться для всех трубопроводов, за исключением трубопроводов, имеющих условия эксплуатации, которые указаны в следующим пункте.

2. Для всех материалов критерии приемки жестких циклических условий должны применяться для всех трубопроводов эксплуатируемых в жестких циклических условиях и для всех трубопроводов в эксплуатируемых средах, перечисленных в таблице 3 настоящей спецификации.

23.3.2-2 - При интерпретации рентгенограмм требуется согласование инспектора от заказчика.

    - Техника

23.3.3-1 - Использование усиливающих флуоресцентных экранов не допускается.

    - Современное обследование

23.3.4-1 - Современное обследование должно соответствовать ASME B31.3 или ASME B31.1, в зависимости от применимости.

23.3.4-2 - Дополнительная радиография, полученная в результате бракованных сварных швов, должна быть выполнена за счет поставщика и не должна быть включена в пять процентов (или другой указанный процент), требуемый кодом или классами материалов трубопроводов.

## Ультразвуковое исследование

    - Общие требования

23.4.1-1 - Ультразвуковой контроль должен быть выполнен в соответствии с разделом V ASME и требованиями для классов трубопроводов.

23.4.1-2 - Окончательный ультразвуковой контроль для приемки должен быть выполнен после PWHT.

23.4.1-3 - Ультразвуковой контроль должен быть выполнен аттестованным сторонним субпоставщиком. Самостоятельная проверка поставщиком не допускается.

23.4.1-3.1 - Инспекторы должны быть аттестованы в соответствии с ISO 9712 или ASNT SNT-TC-1A.

23.4.1-3.2 - Как минимум, инспекторы, ответственные за оценку и интерпретацию сигналов ультразвукового контроля, должны иметь технический уровень II и быть сертифицированными ISO 9712 или ASNT SNT-TC-1A.

23.4.1-3.3 - Как минимум, помощники инспектора должны иметь технический уровень I и быть сертифицированными ISO 9712 или ASNT SNT-TC-1A.

23.4.1-4 - Для каждого изменения процедуры, требующего отдельной аттестации сварщика, первые два сварных шва для каждого сварщика должны быть полностью просканированы ультразвуком в дополнение к пяти процентам заказа (или другому указанному проценту).

23.4.1-5 - Если указано, что ультразвуковой контроль составляет менее 100 процентов, то контроль должен быть «выборочным контролем», а не «локальным контролем», как определено в ASME B31.3.

23.4.1-6 - Сварные швы, отобранные для обследования, должны быть максимально равномерно распределены между трубными катушками и сварщиками.

      - - Необходимо получить согласование от инспекторов заказчика на выбор сварных швов для обследования.

      - - Заказчик оставляют за собой право требовать дополнительного ультразвукового контроля.

23.4.2    Критерии приемки

23.4.2-1 - Все индикации превышающий 20% эталонного уровня, должны быть изучены оператором, для определения формы, характера и местоположения дефекта и оценены с точки зрения стандартов приёмки, приведённых ниже:

- Индикации, характеризующиеся как трещины, непровар кромки или несплавления корня, а также расслоения в основном металле, неприемлемы независимо от длины.

- Дефекты считаются не допустимыми если по амплитуде превышает браковочный уровень и их размер превышает значение в таблице 14.

Таблица 14: Размер неприемлемых дефектов.

| Тип дефекта | Категория Д | Нормальная среда | Тяжелая циклическая среда |
| --- | --- | --- | --- |
| Шлаки и включения | ≤ 6 мм | ≤ 4 мм | ≤ 2 мм |
| Поры | Диаметр ≤ 4 мм, на 10 мм шва – не более 2 пор | Диаметр ≤ 3 мм, на 10 мм шва – не более 1 пор | Диаметр ≤ 2 мм, на 10 мм шва – не более 1 пор |
| Скопление пор | Расстояние между порами ≥ 2d | Расстояние между порами ≥ 3d | Расстояние между порами ≥ 4d |
| Подрезы | Глубина ≤ 0,5 мм | Глубина ≤ 0,3 мм | Не допускаются |

- Общий процент дефектов в шве не должен превышать 5% от длины сварного соединения.

## Гидроиспытания

23.4-1 - Гидроиспытания должны соответствовать PIM-SU-3541-TCO.

23.4-2 - Для испытаний оборудования, которое выходит за рамки PIM-SU-3541-TCO, поставщик должен представить процедуры испытаний для рассмотрения и принятия заказчиком.

## Пневматические испытания

23.5-1 - Пневматические испытания должны соответствовать PIM-PU-5284-TCO.

## Устранение утечек и повторное испытание

23.6-1 - Поставщик должен уведомить заказчика обо всех дефектах в письменной форме.

23.6-2 - Сварные швы или части сварных швов, которые протекают во время гидростатических испытаний и которые ранее не подвергались рентгенографии, должны быть просвечены на бракованных участках перед тем, как их вырезать и повторно сварить.

23.6-3 - После ремонта сварные швы или части сварных швов должны быть снова просвечены рентгенографией. Гидростатическое испытание должно быть проведено снова для проверки ремонта, если иное не согласовано заказчиком в письменной форме.

# Контроль химического состава сплавов

24-1 - Деятельность по контролю химического состава сплавов (PMI) и лица, осуществляющие PMI, должны соответствовать требованиям CPM-PU-5074-TCO.

# Ремонты

  - - Поставщик должен уведомить заказчика в письменной форме о необходимом ремонте. Согласование заказчиком должно быть получено до начала ремонтных работ. Любые ремонтные работы должны быть задокументированы в соответствии с процедурами и спецификациями заказчика.

  - - Документация по ремонтным процедурам должна описывать шаги, необходимые для выполнения ремонта облицовочного шва, сквозной ремонт полной толщины и ремонт частичной толщины.

  - - Процедуры ремонта сварных швов должны быть представлены заказчику для рассмотрения и принятия до начала ремонтных работ.

  - - Отбракованные сварные швы должны обрабатываться следующим образом:

25-4.1 - Ремонт должен быть выполнен незамедлительно и повторно проверен за счет поставщика.

25-4.2 - Ремонтные сварные швы должны быть повторно проверены тем же методом, которым был обнаружил дефект.

25-4.3 - Участки, на которых производилась выборка дефектов, должны быть отшлифованы и проверены магнитопорошковым контролем (если позволяет материал) или методом проникающими веществами для подтверждения полного удаления дефектов.

  - - Документация должна включать описание местоположения и характера ремонтов, выполненных в результате неразрушающего контроля (NDE), а также результаты испытаний.

  - - Если иное не одобрено заказчиком, ремонт должен быть ограничен одной попыткой ремонта сваркой и двумя процессами PWHT.

  - - Поврежденные обработанные поверхности должны быть отремонтированы, или компонент должен быть заменен. Ремонт обработанных поверхностей не допускается без проверки и принятия заказчиком.

  - - Наружный подрез на облицовочном сварном шве должен быть отремонтирован путем вышлифовки облицовочного сварного шва на месте расположения подреза и повторного наложения валика облицовочного шва.

  - - Ремонт поверхностей труб и фитингов не должен уменьшать толщину стенки ниже минимального значения, требуемого классом материала труб или стандартом компонента, включая учет допуска на коррозию/эрозию.

  - - Минимальная длина ремонтного сварного шва должна составлять 2 дюйма (50 мм). Максимальная длина ремонтируемого сварного шва должна быть в соответствии с SP RK 3.05-103-2014 (параграф 7.2.12)

  - - Если требуется процедура ремонта для углеродистой стали, она должна быть оформлена и аттестована таким образом, чтобы продемонстрировать, что может быть получен ремонтный сварной шов с подходящими механическими свойствами и прочностью. Ремонтный сварной шов должен соответствовать минимальным требованиям производственного сварного шва или иным требованиям, указанным компанией.

  - - Если для эксплуатации требуется послесварочная термическая обработка (PWHT) или она требуется по техническим условиям проекта, то сварные швы, аттестации процедуры ремонта, должны быть также подвергнуты PWHT, время при температуре должно быть как минимум эквивалентно одному (1) циклу PWHT. Процесс PWHT должен проводиться в соответствии с Разделом 22 и PCR-PU-6239-TCO (Раздел 4).

  - -  Ремонт полной толщины (сквозной), выполненный во время аттестации сварочной процедуры, покрывает другие типы ремонта.

  - - Типы ремонта не зависят от типа соединения (т. е. аттестации ремонта стыкового шва могут применяться к конструкциям угловых и ответвлительных соединений); все испытания должны проводиться на стыковых швах.

  - - Процедуры ремонтной сварки должны быть пересмотрены чтобы показать любые изменения и должны содержать следующую подробную информацию, указанную в соответствии с ASME IX и ASME B31.3.

  - - Процедура ремонта должна быть введена вновь как новая процедура ремонта и должна быть повторно аттестована, если какие-либо из основных переменных, перечисленных в таблицах (ASME IX и ASME B31.3), изменяются.

  - - Процедуры ремонта должны быть аттестованы на испытательном сварном шве, выполненном в соответствии с подробностями спецификации производственной сварочной процедуры. Для аттестации процедуры ремонта должен использоваться полный кольцевой стыковой шов. Подробности процедуры ремонта должны быть записаны с полными результатами в протоколе аттестации процедуры. Параметры сварочной процедуры ремонта должны соответствовать параметрам сварки основной процедуры. Выполните отдельный контрольный купон (аттестованный образец) для типа ремонта и запишите параметры сварки в различных положениях процесса сварки. Для ремонта должны использоваться тот же процесс сварки, расходные материалы и размеры, которые аттестованы и приняты компанией.

  - - Если производственный сварной шов, который должен быть отремонтирован, имеет требования к прочности и твердости, процедура ремонта должна продемонстрировать способность соответствовать этим же требованиям. Это может быть продемонстрировано посредством испытаний на ударную вязкость по Шарпи и испытаний на твердость, как указано компанией. Минимальное общее количество образцов и типы разрушающих испытаний, которым должна быть подвергнута процедура ремонта, показаны в таблице 15. По усмотрению компании могут потребоваться дополнительные типы и количество испытаний.

Таблица 15: Количество испытательных образцов для аттестации процедуры ремонта.

| Тип ремонта | Макротвердость Измерение твердости проводится на образце макрошлифа. | Ударная вязкость по Шарпи Испытание CVN WM, FL, FL+2 мм (1 испытание, взятое из каждого локального места, состоящее из 3 образцов). |
| --- | --- | --- |
| Полная толщина (сквозной) | 1 | 3 |

  - - Если при аттестации сварки используются два разных материала (разные типы изделий, разные марки стали и т. д.), то испытание на ударную вязкость должно проводиться для двух разных материалов (линия сплавления и линия сплавления +2 мм).

  - - Процедура ремонта должна быть проверена неразрушающими испытаниями.

  - - Образцы, если они требуются по запросу компании, для проведения механических испытаний, описанных в стандартах ASME IX и ASME B31.3, должны быть взяты в соответствии с требованиями этих стандартов. Образцы для испытаний на твердость должны быть взяты в локальном участке около 6 часов. Образцы для определения испытаний на ударную вязкость должны быть взяты в соответствии с применяемой схемой (ASME IX Рисунок QW-463.1(f)).

# Идентификация и знаки

  - - Системы трубопроводов должны иметь цветовую кодировку и маркировку в соответствии с SID-SU-5106-TCO.

  - - Расстояние между идентификационными отметками не должно превышать 40 футов (12 м).

  - - Стрелки направления потока должны быть снабжены указателями.

# Документация

  - - Копии сертификатов и записей, требуемых ASME B31.3, ASME B31.1 или ASME BPVC Section I, в зависимости от применимости, должны быть предоставлены инспектору от заказчика.

  - - В ходе изготовления поставщик должен вести следующую документацию и предоставлять ее заказчику для ознакомления:

    - Данные о размерах «как построено» и замена материалов на трубопроводах.

    - Отчеты об испытаниях на заводе и другие аналогичные сертификаты для материалов конструкции, предоставленные и поддерживаемые в соответствии с требованиями L-ST-2006, L-ST-2009, L-ST-2033.

    - Чертежи трубных узлов, документация номеров плавок и другие аналогичные идентификационные номера компонентов, соответствующие требованиям прослеживаемости L-ST-2006, L-ST-2009, L-ST-2033.

    - Спецификация сварочной процедуры (WPS), протокол аттестации процедуры (PQR) и документы аттестации сварщика (WPQ).

    - Записи о сварке, закодированные в соответствии с чертежами трубных узлов, для определения местоположения каждого сварного шва.

    - Сертификации инспекторов, неразрушающий контроль (NDE), данные PWHT с регистратора печи и другие записи и графики инспекций.

    - Процедуры испытаний под давлением, отчеты, сертификаты испытаний и результаты.

    - Результаты испытаний на твердость.

    - Другая документация, требуемая спецификациями проекта.

    - Другая документация, требуемая для соответствия требованиям ASME B31.1 и ASME BPVC Section I для обвязочного трубопровода котла (BEP).

  - - После завершения испытаний и перед отгрузкой соответствующего трубопровода поставщик должен предоставить заказчику полный пакет контроля качества трубопровода, включая как печатную, так и электронную копию документации, указанной в пункте 27-2.

# Упаковка для отправки

  - - Доставка должна соответствовать требованиям CPM-SU-5244-TCO и дополнительным требованиям, указанным в заказе на закупку.

  - - Все изготовленные трубные узлы должны быть очищены в соответствии со стандартными требованиями очистки PFI ES-5

  - - Транспортная документация, требуемая CPM-SU-5244-TCO, должна быть предоставлена ​​заказчику для проверки и принятия до отгрузки материалов и в течение срока, указанного в CPM-SU-5244-TCO.

  - - Каждая секция изготовленного трубопровода должна быть четко промаркирована с указанием заказа и номера трубного узла.

28-4.1 - Маркировка должна быть водостойкой и четко читаемой, с символами высотой не менее 1/2 дюйма (13 мм).

28-4.2 - Краска, чернила и маркировочный материал не должны содержать хлориды, серу, свинец или другие металлы.

28-4.3 - Маркировка должна быть нанесена по одному разу на каждом конце катушки, на противоположных сторонах.

28-4.4 - Предложения по использованию штрих-кода должны быть представлены заказчику для рассмотрения и принятия.

28-4.5 - Не должны использоваться материалы, загрязняющие поверхность.

  - - Открытые поверхности фланцев должны быть защищены от коррозии и повреждений в соответствии с требованиями, указанными в CPM-SU-5244-TCO.

  - - Для фланцев труб должны быть приемлемы пластиковые защелкивающиеся торцевые крышки.

  - - Резьбовые соединения должны быть защищены резьбовыми протекторами.

  - - Кромка разделки должна быть защищена плотно прилегающими торцевыми протекторами.